备案号：Jxxxxx-202X

重庆市工程建设标准                                         DB

DBJ 50-×××-202X

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

建筑与市政工程地基基础施工质量验收标准

Standard for acceptance of construction quality of building and municipal foundation

（ 征求意见稿 ）

2024-××－××发布                            2024－××－××实施

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

重庆市住房和城乡建设委员会    发布

前  言

目录

1   总  则	1

2   术语与符号	2

2.1   术语	2

2.2   符  号	2

3   基本规定	4

3.1   一般规定	4

3.2   质量验收单元的划分	7

3.3   工程质量验收	9

4   地基	11

4.1   一般规定	11

4.2   天然地基	16

4.3   人工处理地基	21

4.4   特殊地基	29

4.5   锚杆（索）锚固段及支护结构地基	34

5   基础	37

5.1   一般规定	37

5.2   无筋扩展基础	41

5.3   钢筋混凝土扩展基础	44

5.4   筏板与箱形基础	46

5.5   桩基础	47

5.6   岩石锚杆基础与抗拔锚杆	63

5.7   沉井与沉箱基础	64

6   场地土石方开挖与回填	67

6.1   一般规定	67

6.2   场地清理	69

6.3   土方开挖	70

6.4   岩质基坑开挖	71

6.6   土石方回填	73

7   临时基坑边坡支护	75

7.1   一般规定	75

7.2   坡率法放坡	76

7.3   锚杆（索）与锚钉	77

7.4   肋柱、连系梁、压顶梁、格构与挡板	81

7.5   悬臂桩与锚拉桩	82

7.6   护脚墙与重力式挡墙	85

7.7   内支撑结构	86

7.8   土钉墙	89

7.9   地下连续墙	90

7.10   注浆加固	92

7.11   喷射混凝土	94

7.12   护坡绿化	96

8    截、排水	98

8.1   一般规定	98

8.2   截、排水沟	98

8.3   集水井与沉砂池	102

8.4   盲沟	104

8.5   泄水孔与滤水包	104

8.6   仰斜式排水孔	105

9   地下水控制	107

9.1   一般规定	107

9.2   降排水	107

9.3   回灌	113

10   监控量测	115

附录A   地基验槽	117

A.1   一般规定	117

A.2   天然地基	117

A.4   人工处理地基	120

A.5   基坑边坡处理	120

附录B   地基岩石单轴抗压强度取值规定	122

B.1   一般规定	122

B.2   浅基础岩质地基	126

B.3   桩基础岩质地基	127

附录C   地基承载力静载荷试验相关要求	130

附录D   地基基础施工质量验收记录规定	132

条文说明	1

- 1   总  则

1.0.1  为加强地基基础施工质量管理，统一地基基础施工质量的验收要求，保证工程施工质量，结合重庆地区地基基础的特点，制定本标准。

【条文说明】：1.0.1  本条规定了本标准的编制目、原则和意义，以统一地基基础施工质量的验收方法、程序和原则，达到确保工程质量的目的。另外，设计和使用中存在的地基基础质量问题不属于本标准的范畴。

1.0.2  本标准适用于重庆市建筑与市政地基基础施工质量的验收。

1.0.3  地基基础工程的施工质量验收除应符合本标准外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

【条文说明】：1.0.3  地基基础涉及砌体、混凝土、钢结构及地下防水工程等有关内容，还包括相关专业验收规范、技术规程、施工技术标准、试验方法标准、检测技术标准及施工质量评价标准等。因此，验收时除应符合本标准的规定外，尚应符合现行国家相关标准的规定。

- 2   术语与符号

## 2.1   术语

2.1.1  检验  inspection

对项目的特征、性能进行量测、检查、试验等，并将结果与设计和标准规定的要求进行比较，以确定项目每项性能是否符合要求的活动。

建筑材料、构配件、设备及器具等进入施工现场后，在外观质量检查和质量证明文件核查符合要求的基础上，按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行检验的活动。

2.1.2  验收  acceptance

在施工单位自行检查合格的基础上，根据设计文件和相关标准以书面形式对工程质量是否达到合格标准作出确认的活动。

2.1.3  地基验槽  ground inspecting

基础基坑或基槽开挖至坑底设计标高后，检验地基是否符合要求的活动。

2.1.4  检验批  inspectionlot

在生产条件相同的分项工程中按相同的方法取样获得的由一定数量样本组成的检验体。

2.1.5  主控项目  dominant item

建筑与市政工程中对质量、安全、节能、环境保护和主要使用功能起决定性作用的检验项目。

2.1.6  一般项目  general item

除主控项目以外的检验项目。

2.1.7  见证取样  witness sampling

在监理或建设单位全程监督下现场采取试样并送检的活动。

## 2.2   符  号

2.2.1 几何参数

B——基础宽度，m；沉井、沉箱的宽度，mm；

D——桩基直径，钢桩的外径或边长，m；

D1——沉井、沉箱的直径，mm；

H——基础高度，施工现场地面标高与标顶设计标高的距离；

H1——设计沉井与沉箱高度，mm；

H2——沉箱的下沉深度，mm；

H3——沉箱的下沉总深度，系指下沉前后刃脚之高差，mm；

l——钢板桩、型钢桩、预制混凝土板桩设计长度，钢桩、锚杆静压桩等两节桩长，设计浸水孔间距，mm；

L——基础长度，桩身长度，m；

L1——设计沉井与沉箱长度，mm；

L2——矩形沉井两角的距离，圆形沉井为互相垂直的两条直径，mm；

θ——斜桩轴线与垂线间的夹角。

2.2.2 计算系数

μk——指标标准值；

μ0——指标平均值；

μi——指标测试值；

n——参与统计的样本数；

σ——指标标准差；

δ——指标变异系数；

ψ——统计修正系数。

# 3   基本规定

## 3.1   一般规定

3.1.1  地基基础工程施工质量验收应符合下列规定：

1  地基基础工程施工质量应符合本标准的要求；

2  质量验收的程序应符合本标准的要求；

3  各施工工序应进行质量自检，施工工序之间应进行交接质量检验；

4  工程质量的验收应在施工单位自行检查评定合格的基础上进行；

5  隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收，并应留存现场影像资料，形成验收文件，经验收合格后方可继续施工；

6  质量验收应进行分部、分项工程及检验批验收；

7  质量验收应按主控项目和一般项目验收。

【条文说明】：3.1.1  本条主要内容与《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018保持一致。第3款按《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021第2.3.5条的2款和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第3.3.4条增加，强调工序自检和交接检；第5款按《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021第2.3.5条的3款和《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第3.4.5条第4款增加，明确隐蔽工程验收要求。

地基基础工程施工前，施工单位在编制施工组织设计或专项施工方案时应依据施工图设计文件和本标准要求明确隐蔽工程内容和工序，并经监理单位签认，按本标准要求组织验收。

施工单位应在自检合格的基础上，填写《检验批质量验收记录》，并由项目质量检验员或项目专业技术负责人在《检验批质量验收记录》中相关栏签字，检验批应由专业监理工程师组织施工单位专业质量检查员、专业工长等进行验收。

3.1.2  地基基础工程验收时应提交下列资料：

1  岩土工程勘察报告；

2  设计文件、图纸会审记录和技术交底资料；

3  工程测量、定位放线记录；

4  施工组织设计及专项施工方案；

5  施工记录及施工单位自查评定报告；

6  监控量测资料；

7  隐蔽工程检查记录、验收资料；

8  检测与检验报告；

9  原材料、构配件和设备质量合格证明文件；

10  检验批、分项工程、子分部工程质量验收记录；

11  强制性条文检验项目检查记录及证明文件；

12  不合格项的处理记录及验收记录；

13  重大质量、技术问题实施方案及验收记录；

14  地基基础工程竣工图；

15  其他有关文件和记录。

【条文说明】：3.1.2  本条款说明分别作如下说明：

1  岩土工程勘察报告包含岩土工程勘察报告、补勘或施工勘察报告等资料；

2  设计文件包含设计图纸、设计变更单以及技术洽商单等相关的设计文件资料；

5  施工记录的资料包含施工技术核定单、施工过程检查记录及检验资料；

7  隐蔽工程验收资料中包含地基验槽记录、地基处理、钢筋验收记录等隐蔽工程验收资料；

8  检测与检验报告包含原材料、构配件、工程实体等的检测及检验报告，重点是对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料的见证检验资料；

11  应对通用规范涉及的强制性条文检验项目全数核对检查并形成检查记录。

3.1.3  地基基础在施工前及施工过程中所进行的检验项目应制作表格，并应做相应记录、校审存档。

3.1.4  地基基槽（坑）开挖到设计标高后，应进行基槽（坑）检验。建设单位应会同勘察、设计、施工和监理单位实地验槽，并应会签验槽记录。

【条文说明】：3.1.4  验槽是在基坑或基槽开挖至坑底设计标高后，检验地基是否符合要求的活动。验槽的目的是为了探明基坑或基槽的土质情况等，据此判断异常地基基础是否需要进行局部处理、原钻探是否需补充、原基础设计是否需修正，同时是否应对自己所接受的资料和工程的外部环境进行再次确认等。验槽是地基基础工程施工前期重要的检查工序，是关系到整个建筑安全的关键，对每一个基坑或基槽，都必须进行验槽。本条的调整符合GB55003、GB 55003-2021和GB 55032相应条款规定。

3.1.5  隧道工程洞身开挖的地基验槽尚应符合现行《城市隧道工程施工质量验收标准》的要求。

【条文说明】：3.1.5  本条所指地基验槽是隧道洞身开挖施工需要开展的地质情况复核与超前地质预报。

3.1.6  隧道工程的隧道侧墙、仰拱等采用本标准涉及的地基加固处理措施时，应符合本标准的规定。

3.1.7  道路工程的路基处理质量验收尚应符合现行《城市道路工程施工质量验收标准》的要求。

3.1.8  检查数量应按检验批抽样，当本标准有具体规定时应按相应条款执行，无规定时应按检验批抽检。除本标准规定除外，检验批的划分和检验批抽检数量可按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定执行。

【条文说明】：3.1.8  本条是针对本标准中有关项目检查数量的规定，有些检验项目在条文中已经有了规定，有些没有明确指出数量的要求。本标准相关条款有具体规定时按照相应的条款执行，没有规定时按照检验批进行抽检。现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300给出了最小的抽检数量要求，在具体进行抽检的过程中，可以结合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300中规定的数量进行抽检。

3.1.9  地基基槽（坑）开挖时，当发现地质条件与勘察成果报告不符，或遇到异常情况时，应停止施工作业，并及时会同地勘单位、设计单位等有关单位查明情况，提出处理意见。

3.1.10  原材料质量检验应符合下列规定：

1  钢筋、混凝土等原材料的质量检验应符合设计要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定；

2  钢材、焊接材料和连接件等原材料及成品的进场、焊接或连接检测应符合设计要求和现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205的规定；

3  砂、石子、水泥、石灰、粉煤灰、矿（钢）渣粉等掺合料、外加剂等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法，应符合国家现行有关标准的规定；

4  地基处理材料的质量检验除应符合本标准规定，尚应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。

3.1.11  对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件、材料及结构实体、地基的原位测试，应按规定进行见证检验。

【条文说明】：3.1.11  见证检验应由建设单位或者监理单位见证现场检测过程，或在其监督下现场取样、送样。

3.1.12  地基基础施工质量验收可分为施工前的检查验收、施工过程的检查验收及施工后的整体质量检验。施工前的检查验收包括地基基础所涉及的原材料抽检、场地条件核查。

## 3.2   质量验收单元的划分

3.2.1  地基基础工程施工质量验收按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程分别进行验收，地基与基础分部工程中子分部工程、分项工程的划分应符合表3.2.1-1、3.2.1-2及3.2.1-3的规定。

表3.2.1-1   建筑工程的地基基础分部工程、子分部工程、分项工程的划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 地基与基础 | 地基 | 处理地基：换填垫层地基、压实地基、夯实地基，素土、灰土地基，砂和砂石地基，土工合成材料地基，粉煤灰地基，强夯地基，注浆地基，预压地基，砂石桩复合地基，高压旋喷注浆地基，水泥土搅拌桩地基，土和灰土挤密桩复合地基，水泥粉煤灰碎石桩复合地基，夯实水泥土桩复合地基 天然地基：土质地基，岩质地基 特殊地基：块碎岩地基，岩溶地基，洞室地基，红黏土地基，土岩组合地基 |
|  | 基础 | 无筋扩展基础，钢筋混凝土扩展基础，筱形与箱形基础，钢结构基础，钢管混凝土结构基础，型钢混凝土结构基础，钢筋混凝预制桩基础，泥浆护壁成孔灌注桩基础，干作业成孔桩基础，长螺旋钻孔压灌桩基础，沉管灌注桩基础，钢桩基础，锚杆静压桩基础，岩石错杆基础，沉井与沉箱基础，抗拔桩，抗拔锚杆（索） |
|  | 基坑支护 | 灌注桩排桩围护墙，板桩围护墙，咬合桩围护墙，型钢水泥土搅拌墙，土钉墙，地下连续墙水泥土重力式挡墙，内支撑，错杆，与主体结构相结合的基坑支护，坡率法，重力式挡墙，锚杆挡墙，悬臂式桩板挡墙，锚拉桩板挡墙，钢筋混凝土悬臂式与扶壁式挡墙，锚杆喷射混凝土支护，安全防护 |
|  | 地下水控制 | 降水与排水，回灌 |
|  | 土方 | 土石方开挖，土石方回填，场地平整 |
|  | 边坡 | 喷锚支护，挡土墙，边坡开挖，安全防护 |
|  | 地下防水 | 主体结构防水，细部构造防水，特殊施工法结构防水，排水，注浆 |
|  | 截排水 | 截排水沟、进出口、集水井、沉砂池等辅助工程 |

注：表中分项未罗列全的，按实际考虑分项。

表3.2.1-2   市政桥梁工程的地基基础分部工程、子分部工程、分项工程的划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 地基与基础 | 扩大基础 | 基坑开挖，地基，土方回填，现浇混凝土（模板与支架、钢筋、混凝土），砌体 |
|  | 沉入桩 | 预制桩（模板、钢筋、混凝土、预应力混凝土），钢管桩，沉桩 |
|  | 灌注桩 | 机械沉孔，人工挖孔，钢筋笼制作与安装、混凝土灌注 |
|  | 沉井 | 沉井制作（模板与支架、钢筋、混凝土、钢壳）、浮运、下沉就位、清底与填充 |
|  | 地下连续墙 | 成槽、钢筋骨架、水下混凝土 |
|  | 承台 | 模板与支架、钢筋、混凝土 |

表3.2.1-3   市政给水排水管道工程的地基基础分部工程、子分部工程、分项工程的划分

| 分部工程 | 子分部工程 | 分项工程 |
| --- | --- | --- |
| 地基与基础 | 土石方 | 围堰、基坑支护结构、基坑开挖、基坑回填、降排水 |
|  | 地基基础 | 地基处理、混凝土基础、桩基础 |

【条文说明】：3.2.1  承台一般可以按混凝土基础进行验收。

3.2.2  项目土石方平场、地基处理按独立设计、施工时，可按分部工程或单项工程进行验收。

3.2.3  检验批可根据施工组织、施工时间、质量控制和专业验收的需要，按工程量、施工段、施工时间等进行划分。分项工程可有一个或若干个检验批。

【条文说明】：3.2.3  地基部分检验批的划分除考虑基础类型、施工区段与施工工艺外，尚应考虑场地原始地层地形、地层结构及环境的不同。

基槽（坑）、桩孔地基的检验批可与基础验收检验批不一致。

3.2.4  施工前，应由施工单位制定子分部工程、分项工程和检验批的划分方案，并由监理单位审核。施工现场情况与表3.2.1不同时或表3.2.1未涵盖的子分部工程、分项工程和检验批划分，由建设单位组织监理、施工等单位按实际情况共同确定。

## 3.3   工程质量验收

3.3.1  建筑与市政工程地基基础的施工质量应符合国家现行强制性工程建设规范的规定，并应符合工程勘察设计文件的要求和合同约定。

3.3.2  检验批的质量合格应符合下列规定：

1  主控项目的质量经抽样检验应全部合格；一般项目的质量经抽样检验应合格；一般项目当采用计数抽样检验时，除本标准另有规定外，其合格点率应达到80％及以上，且不得有严重缺陷；

2  应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

【条文说明】：3.3.2  主控项目必须全部符合本标准的规定，不允许有不符合要求的检验结果。对采用计数检验的一般项目，要求其合格率为80％及以上，且在允许存在的20％以下的不合格点中不得有严重缺陷。严重缺陷是指对结构构件的受力性能、耐久性能或安装要求、使用功能有决定性影响的缺陷。具体的缺陷严重程度一般很难量化确定，通常需要现场监理、施工单位根据专业知识和经验分析判断。

3.3.3  分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1  所含检验批的质量应验收合格；

2  所含检验批的质量验收记录应完整、真实。

3.3.4  分部工程工程质量验收合格应符合下列规定：

1  所含分项工程的质量应验收合格；

2  质量控制资料应完整、真实；

3  有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求；

4  观感质量应符合要求。

3.3.5  当地基基础工程施工质量不符合本标准的规定时，应按下列规定进行处理：

1  经返工或返修的检验批，应重新进行验收；

2  经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收；

3  经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4  经返修或加固处理的分项、分部工程，确认能够满足安全和使用功能要求时，应按处理技术方案和协商文件的要求予以验收。

【条文说明】：3.3.5  本条第1款规定包括材料、构配件、器具及半成品检验批不合格时不得使用。

混凝土基础浇筑前施工质量不合格的检验批，应返工、返修，并应重新验收；混凝土浇筑后施工质量不合格的检验批，可按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204有关规定进行处理。

当地基基础标准试件强度评定不满足要求或对试件的代表性有怀疑时，应对实体进行强度检测，当检测结果符合设计要求时，可按合格验收。

通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的地基与基础分部工程，严禁验收。

3.3.6  检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。

【条文说明】：3.3.6  由于地基与基础分部工程情况复杂，专业性强，且关系到整个工程的安全，为保证质量，严格把关，规定勘察、设计单位项目负责人应参加验收，并要求施工单位技术、质量部门负责人也应参加验收。

参加验收的人员，除指定的人员必须参加验收外，允许其他相关人员共同参加验收。由于各施工单位的机构和岗位设置不同，施工单位技术、质量负责人允许是两位人员，也可以是一位人员。勘察、设计单位项目负责人应为勘察、设计单位负责本工程项目的专业负责人，不应由与本项目无关或不了解本项目情况的其他人员、非专业人员代替。

# 4   地基

## 4.1   一般规定

4.1.1  地基基槽（坑）、桩孔等开挖时应控制开挖扰动，保证持力层岩土体的原有状态。开挖到设计标高后应及时进行验槽，地基检验完成后应及时进行封闭处理。

【条文说明】：4.1.1  地基基槽（坑、孔）开挖应控制开挖扰动。地基尤其是土质地基以及软岩、极软岩地基等的岩土体易风化及受雨水冲刷、浸泡等影响，因此基槽（坑）、桩孔等开挖到位后及时进行检验，可以减小岩土体的暴露时间，尽量保持地基原有状态，而且有利于进行下道工序。检验完成后及时采取防水入浸、暴露和扰动基底岩体的措施，对土质地基以及软岩、极软岩地基表面进行封闭，是保障工程安全质量的重要措施。

4.1.2  基槽（坑）、桩孔检验（验槽）应包括岩土性状的地质查验和地基承载力检验。地质查验应符合附录A的规定。

【条文说明】：4.1.2  基槽（坑）、桩孔的验收检验是地基基础验收的的主要内容之一。基槽（坑）、桩孔检验工作应包括：①应做好验槽（坑）、桩孔的准备工作，熟悉岩土工程勘察报告，了解拟建建（构）筑物或市政基础设施的类型和特点，研究基础设计文件和环境监测资料；②首先核对基槽（坑）的施工位置及平面尺寸等，平面尺寸和槽（坑）、桩孔底标高的容许误差可视具体的工程情况和基础类型确定。③现场观察槽（坑）、桩孔的岩土性状，④现场原位试验及抽检。

基槽（坑）、桩孔验收检验由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位等共同参与，主要通过目测，并辅以抽样测试。核对地层、地基强度等内容是否满足设计要求，并做好验槽（坑）记录，及时归档。

4.1.3  每批次基础施工前，应按批次对基槽（坑）、桩孔逐一进行地质查验。

【条文说明】：4.1.3  地基基础工程施工质量验收按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程分别进行。检验批由施工单位划分，一个场地可以是一个检验批，也可以划为多个检验批。每批次基础施工前，对该批次的所有基槽（坑）、桩孔进行地质查验是必要的，一方面是核对槽（坑）、桩孔的尺寸、标高，另一方面是核对槽（坑）、桩孔的岩土性状是否与勘察成果一致。地质查验应符合附录A的规定。承载力的抽样检验合格且基槽（坑）、桩孔的地质查验合格后，应及时进行该批次的基础施工。

4.1.4  基槽（坑）、桩孔完成后，地基承载力的检验批次应与基础的检验批次一致。

【条文说明】：4.1.4  检验批由施工单位划分，一个场地可以是一个检验批，也可以划为多个检验批。对土质地基、人工地基等，每批次基础施工前应对基槽（坑）、桩孔进行地质查验外，还应在基槽（坑）、桩孔中取样或现场测试进行地基承载力检验，承载力的抽样检验合格且基槽（坑）、桩孔的地质查验合格后，应及时进行该批次的基础施工。

4.1.5  地基基础施工前应编制地基检验方案，经监理单位审核通过后实施。

【条文说明】：4.1.5  根据现行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第3.4.2条，工程施工前应制定工程试验及检测方案，并由监理单位审核通过后实施。

地基检验批划分后，应编制地基承载力检测方案，建设单位组织勘察、设计单位等对检测方案进行确认，并由监理单位审核通过后实施。检测方案应符合质量管理部门的相关要求，应包括地基检验批划分、岩土统计单元、各检验批的检测时间、试验（或取样）点的布置、试验（或取样）点的比例、试验方法、取样工艺、试验数据的统计方法等内容。除外，检测方案还应包括委托单位、检测目的、检测依据等内容。住房和城乡建设部《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》（建质〔2014〕124号文）规定：详细勘察单位为建筑工程五方责任主体之一。为保证勘察阶段的连续性及明确建筑工程勘察单位的责任主体，应由承担主体勘察责任的单位（原详细勘察单位）编制检测方案并现场指导岩石取样工作。检测方案应依据基础设计方案、施工单位划分的检验批、勘察成果等进行编制，应包括取样钻孔的布置与数量、钻孔深度等内容。

地基检验报告应包括地基承载力检验报告和地质查验记录。地基承载力检验报告应包含工程概况及场地地质概况，检测方案、检测方法与依据标准、所用仪器设备的型号、检测点平面布置图、芯样照片和钻孔柱状图（必要时）、检验单位和试验单位的资质证书、检验结果和地质查验记录、异常情况说明、结论与建议以及相关责任单位的签署。

4.1.6  各类地基岩土体性状、强度、地基承载力及变形指标等的测试手段和方法应符合下列规定：

1  应综合考虑场地地质条件、地基基础类型、施工工艺与技术、各种检测方法的特点及适用范围等因素，合理选择检测方法，确定抽检数量；

2  当采用载荷试验以外的手段检验地基承载力时，除本标准或其它相关标准已有规定外应有重庆地区类似工程经验；

3  对土质地基（包括天然土质地基和人工处理地基），可通过载荷试验并结合动力触探等原位试验进行；对回填风化岩、山坯土及建筑垃圾等特殊土，应采用波速、超重动力触探、深层载荷试验等多种方法综合评价；

4  对遇水软化、崩解的风化岩及膨胀性土等特殊岩土地基，除根据试验数据评价承载力外尚应评价由于试验条件与实际条件的差异对检测结果的影响；

5  测试方法宜与勘察采用的方法一致，且测试方法的可靠性不低于勘察采用的测试方法；采用测试方法与勘察采用测试方法不一致时，应有可靠的试验对比关系；

6  当检验结果不满足设计要求时，可采用准确度更高的检测方法进行验证检验。

【条文说明】：4.1.6  地基测试手段及方法应考虑工程项目条件、地基基础类型、施工工艺、各种检测方法的特点及适用范围等因素，合理选择检测方法。

地基承载力检验分为直接测定和间接测定两种测试手段。现场载荷试验属于直接测定，其他原位测试和室内试验属于间接测定。土质地基承载力一般采用载荷试验测定，但道路沟槽地基、软土路基可采用静力触探、动探、标贯或面波试验等原位测试方法间接测定地基承载力，也可采用室内试验的抗剪指标确定土质地基的承载力；岩质地基承载力通常为间接测定，一般采用单桩抗压强度强度检验，必要时才采用载荷试验检验。

当采用标准贯入、动力触探、静力触探、十字板剪切试验及室内土工试验等方法进行地基承载力检验时，应有本地区类似工程经验。

因回填风化岩、山坯土、建筑垃圾等特殊土的组成差异大、分布不均且不稳定，应采用波速、超重动力触探、深层载荷试验等多种方法综合评价。对遇水软化、崩解的风化岩、膨胀性土等特殊岩土地基，不可仅根据试验数据评价承载力等，尚应考虑由于试验条件与实际施工条件的差异带来的潜在风险，试验结果宜考虑一定的折减。

采用准确度更高的检测方法时可按下列原则进行验证检测：

1  采用平板载荷试验验证圆锥动力触探试验、静力触探试验、标准贯入试验、室内土工试验推定土质地基承载力的检测结果；

2  采用岩基载荷试验验证岩石单轴抗压强度试验推定岩质地基承载力的检测结果。

4.1.7  下列情形之一的地基持力层的岩土体强度与变形参数及地基承载力检验时可不进行现场抽样测试或载荷试验检验：

1  勘察中采用观察方法确定岩土体强度与变形参数和地基承载力时；

2  现场观察并结合工程实践经验判断岩土体强度与变形参数和地基承载力明显达到设计要求时；

3  设计对岩土体强度与变形参数和地基承载力无具体要求时；

4  当人工处理地基已经过承载力检验合格、基槽（坑）或桩孔等开挖到位后通过地质观察核实该检验批地基性状相同且未受影响发生变差时；

5  当天然地基以地勘单位划分的地质单元为检验批、并通过载荷试验确定地基承载力合格、基槽（坑）或桩孔开挖到位后通过地质查验核实该检验批地基岩性性状一致时。

【条文说明】：4.1.7  岩质地基的承载力可按《工程地质勘察规范》DBJ 50/T-043-2016第11.4.1条考虑坚硬程度和完整性等因素确定。土质地基采用经验方法确定地基承载力，仍不宜采用地质查验验收。

如岩质路基、岩质或卵石的沟槽地基、非软土路基、填方地段清表后的非软土地基等可不进行现场抽样测试或载荷试验检验。

4.1.8  当桩基持力层存在洞室或岩腔时，应逐桩进行检验。对特殊地基，尚应按本章第4.4节规定检查基础持力层有无不良地质情况。

【条文说明】：4.1.8  对桩基处下洞室无实地调查资料且洞室顶板厚度超过安全厚度不多时的洞室地基、以及桩基位于不排除岩腔可能性时的隐伏陡崖边缘附近的岩质地基时，应逐个检查桩基础地基是否存在岩腔。

现行相关设计规范主要对大直径嵌岩桩应视岩性检验孔底下3倍桩身直径或5m深度范围内有无土洞、溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质条件。本条规定涵盖各类基础，对可能存在对基础有不利影响的土洞、溶洞或人防洞室、破碎带或软弱夹层等不良地质条件的地基，尤其是岩溶地基、由红粘土与下伏碳酸盐岩层组成的土岩组合地基以及洞室地基等，要求进行检查。

重庆市奉节县、巫山县等地块碎岩分布广泛，岩体破碎~极破，为特殊地基。基槽（坑）、桩孔开挖后应对地基持力层的岩性、溶蚀情况、岩石风化程度、坚硬程度和岩体完整程度进行地基验槽。

4.1.9  地基检验（取样）点的布置由建设或监理单位会同勘察、设计、施工及检测单位共同确定，宜遵循以下原则：

1  检验（取样）点应在检验批内随机选取；

2  场地岩土性状差异较大时，应在不同的岩土体分别布置检验（取样）点；局部地质条件较差时，应增加检验（取样）点；

3  应在荷载较大或变形敏感部位布置检验（取样）点；

4  地基基础的施工质量有异议时，应在有异议部位布置检验（取样）点。

【条文说明】：4.1.9  由于检测成本和时间等原因，抽检数量不可能无限增加。为了在有限的抽检点中充分反映地基的质量状况，检测点的布置宜根据设计要求、地质条件和施工时间、工序等，随机抽取有代表性的检测点。

抽检点随机分布是指对地基处理工程整体处里效果评价的要求。对重要部位、局部岩土特性复杂可能影响施工质量的部位以及施工出现异常情况的部位的检验，是一种补充检验。两者应结合，缺一不可。

每个独立基础、条形基础应有检验点；满堂基础一般应均匀布置检验点。

当采取两种或两种以上检测方法时，应根据前一种方法的检测结果确定后一种方法的抽检位置。

岩土性状相同或相近，强度、承载力及变形参数等属于同一地质单元的岩土层，检测点数量还应满足统计要求。

检测点数量及布置属于地基承载力检测方案的内容之一，宜由建设或监理单位会同勘察、设计、施工及检测单位共同确定。

4.1.10  对天然土质地基及人工处理地基，原位测试制作试件的尺寸应考虑地基岩土体粒径对测试结果的影响。现场大重度、原位大剪试验等的试样最小尺寸以及承载力平板载荷试验的压板直径或短边尺寸等应不小于检验土层中填料最大粒径的3倍。

【条文说明】：4.1.10  当现场大重度、原位大剪试验和承载力平板载荷试验土层粒径较大时对检测结果影响大，尤其是相差不大或大于试样尺寸时，检测结果将显著失真，不能代表现场的真实情况。因此作出此条规定。

4.1.11  人工处理地基的地基承载力应不低于设计要求。当检验结果不满足设计要求时应在未抽检部位中扩大抽检，扩大抽检数量应不少于已检验点数量，或采用准确度更高的检测方法进行验证检验。根据检验结果，对检验不合格的提出处置方案建议，并处置完成后应重新检验。

【条文说明】：4.1.11  人工处理地基的承载力是设计通过控制填料成分、级配、粒径、分层厚度、压实系数或击实能量等指标实现的，换言之人工处理地基是人造的，设计出来的人工处理地基的地基承载力不应低于设计要求。对于天然地基，岩土性能是长期地质作用的结果，不是人为设计的，其具有不均匀性和各向异性，每一次取样统计的标准值都是不一样的，标准值不是一个定值，勘察和检验两次取样的标准值之间存在差异是客观存在的，勘察和施工检验取样试验都是认识岩土性能的过程，本标准采用将勘察和检验数据进行合并统计的核定标准值作为作为天然地基承载力的核算依据。

对人工处理地基，若扩大抽检结果不满足设计要求，可认为整个建筑场地的地质条件不满足设计要求，若扩大抽检结果满足要求，则可能存在局部区域地质条件不满足设计要求的现象，应根据扩大抽检结果提出处置方案。

4.1.12  当相邻基础距离较近时，应检查基础地基的施工顺序以及相邻基槽（坑）、桩孔的距离及基底高程是否满足设计要求。

【条文说明】：4.1.12  基础相邻较近时，存在相互附加荷载作用，设计对此都有施工顺序及相邻基础间距、高程等要求。当基础相邻距离大、附加荷载的应力扩散对相邻基础影响小时，可不考虑相邻基础之间的影响。

4.1.13  地基检验完成后未及时进行下一工序施工、受环境条件变化、施工扰动或其它因素等可能导致地基岩土体强度和承载力明显降低时，应重新进行地基检验。

【条文说明】：4.1.13  开挖的基槽（坑）、桩孔等因故不能及时进行后续工序的施工，地基（包括天然土质地基、岩质地基及人工处理地基）的岩土体受风化、雨水冲刷及施工扰动等不利影响，地基地基岩土体强度和承载力可能降低。因此，重新施工时应重新进行检验。

4.1.14  地基基槽（坑）、桩孔开挖过程及检测时发现地质条件异常时，应停止相关施工作业和做好保护工作，并及时会同有关单位查明情况，提出处理意见。

## 4.2   天然地基

4.2.1  天然土质地基的承载力检测方法应符合下列规定：

1  下列情况之一的地基应采用浅层平板载荷试验进行承载力检测：

1）设计等级为甲级、以及地质条件复杂且设计等级为乙级的建筑地基；

2）安全等级为一级的城市桥梁地基；

3）安全等级为一级的重力式挡墙（含悬臂式及扶壁式挡墙）地基；

2  第1款以外的地基，当有本地工程经验时也可采用动力触探、标准贯入试验、十字板剪切试验等原位测试方法进行地基承载力检测。

4.2.2  天然岩石地基的承载力检测方法应符合下列规定：

1  对完整、较完整或较破碎岩石地基，宜采用岩基载荷试验或岩石单轴抗压强度试验进行检测；

2  破碎或极破碎岩石地基承载力检测应采用浅层平板载荷试验进行检测。

4.2.3  对地基基础设计等级为丙级的建筑地基、道路路基、沟槽地基及高度不大于5m的挡墙地基，当有本地经验时，对土质地基时可采用标准贯入、动力触探、静力触探、十字板剪切试验及室内土工试验等方法，对岩质地基时可采用岩块点载荷试验确定岩石单轴抗压强度或通过野外鉴别的方法；对破碎或极破碎岩石地基，有地区经验时可通过动力触探进行承载力检验。

【条文说明】：4.2.1~4.2.3  设计文件的地基承载力检测指标来源于勘察成果，同一指标采用不同测试方法的测试结果往往存在差异，一般宜与勘察采用相同测试方法，与勘察采用测试方法不同时应有可靠的经验对比关系。载荷试验的可直接检测地基承载力，适用于荷载大、安全等级高的地基承载力检测，表4.2-1和4.2-2规定了必须采用载荷试验的几种情况；除载荷试验外的其他原位测试、室内试验均是通过试验参数间接确定地基承载力，一般宜与勘察采用相同测试方法进行地基承载力检验。

表4.2-1   土质地基承载力常用检验方法

| 基础类型 | 检测指标 | 基础安全等级 | 测试方法（可靠性不低于勘察采用的测试方法） | 适用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浅基础 | 承载力特征值 | 一级、二级 | 土基载荷试验（浅层平板） | 应采用 |
|  |  | 三级 | 土工试验 | 粘性土、砂土 |
|  |  |  | 标准贯入 | 粘性土、砂土 |
|  |  |  | 静力触探、十字板试验等 | 软土 |
|  |  |  | 动力触探 | 卵石土、碎石土 |
| 桩基础 | 单桩竖向承载力特征值 | 一级、二级 | 单桩静载荷试验 | 应采用 |
|  |  | 二级、三级 | 土基载荷试验（深层平板） | 场地受限，大直径桩宜采用 |
|  |  | 三级 | 土工试验 | 细粒土、砂土 |
|  |  |  | 标准贯入 | 细粒土、砂土 |
|  |  |  | 动力触探 | 卵石土、碎石土 |

表4.2-2   岩质地基常用检验方法

| 基础类型 | 岩体完整性 | 检测指标 | 基础安全等级 | 测试方法（可靠性不低于勘察采用的测试方法） | 适用情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浅基础 | 完整、较完整、较破碎岩体 | 承载力特征值 | 一级 | 岩基载荷试验（浅层平板） | 必要时 |
|  |  |  | 一级、二级、三级 | 岩石单轴抗压强度试验（同步进行地基条件系数查验） | 宜采用 |
|  |  |  | 二级、三级 | 点载荷试验（换算单轴抗压强度） | 可选用 |
|  |  |  | 三级 | 野外鉴别 | 可选用 |
|  | 破碎、极破碎岩体；强、全风化岩体 | 承载力特征值 | 一级、二级 | 土基载荷试验（浅层平板） | 应采用 |
|  |  |  | 三级 | 动力触探 | 可选用 |
|  |  |  | 三级 | 野外鉴别 | 可选用 |
| 桩基础 | 完整、较完整、较破碎岩体 | 桩端竖向承载力特征值 | 一级 | 岩基载荷试验（孔内平板）、桩基自平衡试验 | 必要时 |
|  |  |  | 一级、二级、三级 | 岩石单轴抗压强度试验 | 宜采用 |
|  |  |  | 二级、三级 | 点载荷试验（换算单轴抗压强度） | 可选用 |
|  |  |  | 三级 | 野外鉴别 | 可选用 |
|  | 破碎、极破碎岩体；强、全风化岩体 | 桩端竖向承载力特征值 | 一级、二级 | 单桩静载荷试验 | 应采用 |
|  |  |  | 一级、二级 | 土基载荷试验（深层平板）、桩基自平衡试验 | 场地受限，大直径桩宜采用 |
|  |  |  | 三级 | 动力触探 | 可选用 |
|  |  |  | 三级 | 野外鉴别 | 可选用 |

土质地基的承载力检测以载荷试验为主，其他手段为辅。当采用静载荷试验以外手段如标准贯入、动力触探、静力触探及室内土工试验等时进行浅基础、桩基础地基承载力检验时，应有同一场地的载荷试验对比或有重庆地区类似工程经验。

对以土层为持力层端承型大直径灌注桩，受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时可采用深层平板载荷试验进行检验。

对破碎或极破碎岩体地基，当地基基础安全等级为一级、二级时应采用单桩竖向静载荷试验进行承载力检验；当受设备或现场条件限制无法进行单桩竖向抗压承载力载荷试验时，可采用桩基承载力自平衡测试法进行检测或深层平板载荷试验进行承载力检验。

重庆市奉节县、巫山县等地广泛分布有块碎岩地层，因其岩性、岩体完整性以及风化程度的不同，使得块碎岩地基力学性质的明显差异。因此，块碎岩地基的承载力和变形指标应采用载荷试验检验，不宜采用岩石单轴抗压强度试验法进行确定。

岩块岩点载荷试验可按《工程岩体分级标准》GB/T 50218-2014附录A规定进行试验。利用载荷试验结果反算抗压强度时，宜按《工程岩体分级标准》GB/T 50218-2014第3.3.1条公式进行。

岩质地基现场载荷试验根据基础型式、埋深以及设备及现场条件等因素确定可选择岩基载荷试验法或基桩承载力自平衡测试法。浅基础基槽（坑）和有条件的的桩基可采用岩基载荷试验。对位于岩体完整、较完整或较破碎岩质地基上桩基，因受设备或现场条件限制无法检测单桩竖向抗压承载力时，可采用深层平板载荷试验或岩基平板载荷试验、现场取样检测岩石单轴抗压强度并结合地基岩性检查检验。小直径的桩基可采用单桩静载荷试验。

道路路基、管线沟槽及高度5m以内的挡墙地基等，即使是强风化岩层，其承载力特征值通常也在250kPa以上，完全可以通过野外鉴别按《工程地质勘察规范》DBJ 50/T-043-043-2016第11.4.1条的方法确定承载力。因此，对于设计要求的承载力特征值小于250kPa的岩质地基，宜采用野外鉴别进行验收。

4.2.4  桩基础检验的岩石单轴抗压强度试样应在桩基施工前采用地质超前钻取样；天然岩石地基的岩石单轴抗压强度试样宜在基槽（坑）开挖前取样。

【条文说明】：4.2.4  在桩基施工前，利用超前钻采样获取的岩石单轴抗压强度标准值对桩基承载力进行复核，可在桩基施工前确定桩基断面尺寸和桩长，避免桩基施工时对桩基进行调整，影响工程质量与进度。且采用地质超前钻采样可较大程度的减小采样扰动，提高样品质量，提高岩石抗压强度的准确性。，

取样和试验通常有一段时间。在基槽（坑）开挖前取样可以减小岩体的暴露时间，特别是软岩、极软岩暴露后岩体易风化、强度降低；对硬质岩也可在基槽（坑）中取样。

岩质地基的基槽（坑）或桩孔等开挖前已取样进行单轴抗压强度试验，基槽（坑）或桩孔等开挖后岩体性状（岩性、完整程度、风化程度等）无不明显差异时，不再取样试验进行地基承载力检验，当岩体性状明显较差时，应针对性取样进行地基承载力检验。

4.2.5  在基槽（坑）、桩孔开挖前，对岩质地基承载力采用岩石单轴抗压强度检验时应按统计单元的岩石单轴抗压强度进行检验，检验的岩石单轴抗压强度核定值应按本标准附录B的规定将检验数据与勘察数据合并统计得到，并以此进行基础地基承载力验算。

【条文说明】：4.2.5  岩质地基的岩体不均匀、各向异性决定了岩石单轴抗压强度不是一个定值，勘察和检验两次取样的标准值之间存在差异是客观存在的。勘察和施工检验取样试验都是认识岩体特性的过程，通过检验取样在勘察的基础上增加了样本数量，提高了样品的代表性和数据的可靠度，勘察和检验样本合并统计后提出的建议值作为设计依据，其可靠度更高。

将检验时标准值与以勘察标准值为依据的设计标准值进行比较是不合理的，本条规定不再采用勘察时的岩石单轴抗压强度作为判定各基础地基是否合格的标准，而是按附录B确定的岩石单轴抗压强度，再核实该检验批桩基是否满足要求，并作出必要的调整。

对岩质地基，勘察报告已针对岩石强度差异划分了若干统计单元，并按统计单元提供了岩石单轴抗压强度标准值供地基承载力设计使用，标准值代表了统计单元内岩体的总体平均性能。基槽（坑）、桩孔开挖前，也应针对岩体的总体平均性能进行检验，即应按统计单元进行检验，检验时的统计单元宜与勘察划分统计单元一致（当施工单位划分的检验批区域小于统计单元的范围时，以检验批区域作为统计单元；当检验批区域包含多个统计单元时，检验批区域划为多个统计单元），并按统计单元提供检验时的核定值frk'。基槽（坑）、桩孔施工前，对岩石单轴抗压强度标准值的检验应符合附录B的规定，完成地基承载力检验后且开挖的基槽（坑）、桩孔的地质查验合格后，应及时进行该批次的基础施工。

4.2.6  采用浅层平板载荷试验或岩基载荷试验确定地基承载力时，单位工程同一岩土层检验点应不少于3点；且每500m2应不少于1点，对桥梁工程的每个扩大基础应不少于2点；对复杂场地或重要建筑地基应增加检验点数量。

4.2.7  采用桩端岩基载荷试验或深层平板载荷试验确定地基承载力时，单位工程同一岩土层检验点数量不应少于总桩数的1%且不得少于3点；且对桥梁工程的每个桥墩应不少于1个桩基；对复杂场地或重要建筑地基应增加检验点数量。

【条文说明】：4.2.7  本条中载荷试验，对浅基础是浅层平板载荷试验或岩基载荷试验，对桩基是桩端岩基载荷试验或深层平板载荷试验。

对地基基础设计等级为丙级的小区工程，经工程质量各方责任主体共同确认，可将基础类型相同、地质条件相近的各单位工程合并起来统计，但每一单位工程载荷试验点数不应少于1点。

4.2.8  采用动力触探、标准贯入试验、十字板剪切试验等原位测试方法确定地基承载力时，单位工程同一岩土层检验点应不少于10点，且地基每检验批的应不少于6点，并应符合以下规定：

1  对独立基础，检验点应不少于基坑总数的10%，且每个基坑布置应不少于1个检验点；

2  对条形基础，沿基槽每10m~20m应不少于1个检验点；

3  对筏形基础，基底面积每300m2应不少于1个检验点；

4  对挡墙基础，沿基槽每20m~30m应不少于1个检验点；

5  对道路路基、管线及挡墙基础检验点沿基槽每30m~40m不少于1个检验点。

4.2.9  当采用鉴别渣样方法检验桥梁工程桩端持力层地基承载力时，应对单位工程全数桩孔的桩底渣样进行鉴别地质查验。

## 4.3   人工处理地基

4.3.1  对于处理地基，施工前应通过现场试验评价地基处理方法的适用性，并确定相应的施工工艺参数。

【条文说明】：4.3.1  对于换填垫层、压实地基、夯实地基，现场试验主要确定下列设计施工参数：巨粒土、粗粒土和土夹石混合料的粒径、级配，细粒土的最大干密度和最优含水量，分层填筑厚度和松铺系数，分层压实、夯实的施工方法和施工参数等。

4.3.2  换填垫层、压实地基、夯实地基采用分层施工时，每完成一道工序，应按设计要求进行验收检验。未经检验或检验不合格时，不得进行下一道工序施工。

4.3.3  人工处理地基施工完成后应进行地基承载力和变形评价、处理范围和有效加固深度内地基均匀性评价、以及复合地基增强体的成桩质量和承载力评价。

4.3.4  人工处理地基的承载力检验的检测方法和检测数量按天然土质地基的相关规定确定。当采用一种检验方法的检测结果具有不确定性时，应结合其他检验方法进行综合判断或采用其他检验方法进行验证。

【条文说明】：4.3.4  人工处理后的换填垫层、压实地基、夯实地基为土质地基，应根据土体物质组成（细粒土、粗粒土等）按天然土质地基相关规定确定检验方法和检验数量。

4.3.5  复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的20％。

4.3.6  地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行，间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。

【条文说明】：4.3.6  人工处理地基施工质量验收考虑间歇期是因为地基土的密实、孔隙水压力的消散、水泥或化学浆液的胶结、土体结构恢复等均需有一个期限，施工结束后立即进行质量验收存在不符合实际的可能。至于间歇多长时间，在各类地基标准中均有规定，具体可由设计人员根据实际情况确定。有些大工程施工周期较长，一部分已达到间歇要求，另一部分仍在施工，就不一定待全部工程施工结束后再进行取样检查，可先在已完工程部位进行，但是否有代表性应由设计方确定。

Ⅰ   换填垫层

4.3.7  施工前，应检查填料的级配、粒径，换填开挖基坑底面的尺寸、高程及压实设备性能等。

4.3.8  施工中，应检查回填料分层铺设厚度、压实遍数、压实系数。

4.3.9  施工结束后，应进行地基承载力检验。

4.3.10  换填垫层地基的质量检验标准应符合表4.3.10的规定。

表4.3.10   换填垫层地基质量检验标准

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 地基承载力 | 不小于设计值 | 载荷试验、动力触探试验、标准贯入试验等 |
|  | 2 | 压实系数（密实度） | 不小于设计值 | 环刀法、灌砂法、灌水法、动力触探试验、标准贯入试验等 |
|  | 3 | 土工合成材料强度 | 不小于设计值 | 拉伸试验 |
|  | 4 | 土工合成材料延伸率 | 不小于设计值 | 拉伸试验 |
| 一般项目 | 1 | 土工合成材料搭接长度 | ≧300 mm | 尺量 |
|  | 2 | 填料粒径 | 按设计要求 | 现场鉴别、土工试验 |
|  | 3 | 含水量 | 最优含水量士2% | 烘干法、酒精燃烧法、比重法 |
|  | 4 | 分层厚度 | ±40 mm（±25 mm） | 水准测量 |
|  | 5 | 层面平整度 | ±20 mm | 2m靠尺 |
|  | 6 | 压实遍数 | 按设计要求 | 计数 |
|  | 7 | 变形模量（或压缩模量） | 不小于设计值 | 载荷试验、动力触探试验、标准贯入试验等 |
|  | 8 | 基坑底面尺寸（换填范围） | 按设计要求 | 尺量或水准测量 |
|  | 9 | 换填施工前基坑底面高程 | ±40 mm | 水准测量 |
|  | 10 | 换填施工后场地高程 | ±40 mm | 水准测量 |

注：1  当需进行沉降验算时，应检测回填土的变形模量（或压缩模量）；

2  填料为细粒土时，回填压实施工过程中应检查填料的含水量；

3  表中主控项目3、4项，一般项目1、5项及4项中括号内数值适用于换填垫层内设有土工合成材料时的检查项目；

4  抽检数量及检查方法技术要求详本标准相关条文规定。

【条文说明】：4.3.7~4.3.10  根据实际情况，增加了含水量、填料粒径、分层厚度、压实遍数等检查项目。

压实系数是压实填土质量控制的重要参数，施工时必须进行分层压实系数检验，合格后方可进行下一道工序施工。本次修编，将压实系数由一般项目调整为主控项目。

根据《建筑地基处理技术规范》JGJ 79相关条文，换层垫层在满足换填厚度、底面换填尺寸和压实要求的条件下，可不计算换填垫层地基自身的变形。

土的工程分类按《公路土工试验规程》JTG E40可分为巨粒土、粗粒土、细粒土。以粉质粘土、粉土为主的细粒土，压实施工时其填料的含水量宜为最优含水量wop；粗粒土、巨粒土的压实效果则主要控制填料级配、粒径。

4.3.11  换填垫层地基承载力检验应在施工结束后进行。当采用载荷试验方法时，每1000m2抽检数量应不少于1点且单位工程应不少于3点；当采用圆锥动力触探、标准贯入试验等方法时，每300m2抽检数量应不少于1点，超过3000m2部分每500m2应不少于1点，且每单位工程应不少于9点。

【条文说明】：4.3.11  参考《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202、《高填方地基技术规范》GB 51254等标准并结合重庆地区工程经验，对原规范6.2.7条提出的抽检数量进行了调整。

采用动力触探等方法检查换填地基承载力时，宜通过建立载荷试验和动力触探的相关性来确定。当有可靠的工程经验时，也可直接通过动力触探测试成果确定地基承载力。

4.3.12  换填垫层地基施工过程中应分层进行压实系数（密实度）和含水量检测。检测方法，对细粒土可采用环刀法；对粗粒土可采用灌砂法、灌水法。现场抽检数量，对条形基础垫层每10m~20m应不少于1个点，对独立柱基、单个基础垫层应不少于1个点，对其他基础垫层每50m2~100m2应不少于1点。当采用动力触探法或标准贯入试验检验垫层的密实度时，每分层平面上检验点的间距不应大于4m。

【条文说明】：4.3.12  当采用动力触探、标准贯入试验等原位测试方法检验换填垫层施工质量时，宜通过建立密实度试验与动力触探、标准贯入试验等原位测试方法的相关性来确定，当有可靠工程经验时，也可直接通过动力触探、标准贯入试验等方法的测试成果直接评价垫层施工质量。

Ⅱ   压实地基

4.3.13  施工前，应检查填料中生活垃圾、淤泥、有机质含量，填料的级配、粒径，压实设备性能等。

4.3.14  施工中，应检查软弱地基处理及地表处理情况、分层厚度、压实遍数、压实系数、分段施工时搭接部分的压实情况。

【条文说明】：4.3.14  压实地基的清表处理包括是否清除耕植土、软弱土及树根草皮等，下卧软弱层处理及地面坡度大于20%时的地表台阶处理，在相关工作完成后即进行相应检验工作。

4.3.15  施工结束后，应进行地基承载力、变形指标及其他设计要求指标检验。

4.3.16  压实地基的质量检验标准应符合表4.3.16的规定。

表4.3.16   压实地基质量检验标准

| 项 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 地基承载力 | 不小于设计值 | 载荷试验、动力触探试验、标准贯入试验等 |
|  | 2 | 变形指标 | 不小于设计值 | 载荷试验、动力触探试验、标准贯入试验等 |
|  | 3 | 压实系数（密实度） | 不小于设计值 | 灌砂法、灌水法、动力触探试验、标准贯入试验等 |
| 一般项目 | 1 | 填料粒径 | 按设计要求 | 现场鉴别、土工试验 |
|  | 2 | 含水量 | 最优含水量士2% | 烘干法、酒精燃烧法、比重法 |
|  | 3 | 分层厚度 | ±50 mm | 水准测量 |
|  | 4 | 压实遍数 | 按设计要求 | 计数 |
|  | 5 | 均匀性 | 按设计要求 | 动力触探、标准贯入试验等 |
|  | 6 | 压实范围（超出基础范围距离） | 按设计要求 | 尺量或水准测量 |
|  | 7 | 施工前基底高程 | ±50 mm | 水准测量 |
|  | 8 | 施工后场地高程 | ±50 mm | 水准测量 |

注：1  填料为细粒土时，回填压实施工过程中应检查填料的含水量；

2  压实地基内设有土工合成材料时，检查项目及方法应符合表4.3.4的要求；

3  抽检数量及检查方法技术要求详本标准相关条文规定。

【条文说明】：4.3.16  根据《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012，压实填土地基变形计算中的压缩模量参数应通过处理后地基的原位测试或土工试验确定。因此，将压缩指标作为主控项目。

在原规范表6.2.9基础上，本次修编增加了压实地基填料粒径、含水量、分层厚度、压实遍数及处理深度范围内均匀性检查项目。

4.3.17  压实地基的承载力及变形指标的检验方法和抽检数量应符合本标准第4.3.11条的规定。

4.3.18  压实地基的压实系数（密实度）及含水量的抽检数量，建（构）筑物用地区应符合本标准第4.3.12条的规定，场地平整区每层每200m2~400m2不应少于1点。

当采用动力触探法、标准贯入试验等方法检验压实地基的密实度、均匀性时，每分层平面上检验点的间距，建（构）筑物用地区应不大于4m；场地平整区应不大于10m。

【条文说明】：4.3.18  根据压实地基的工程用途分别提出了相应的抽检数量，以降低检测工作量。大型市政工程中的压实地基，压实系数检测量较大，个别项目出现施工时间与检测时间相当的现象，因此，本次修编根据用途对抽检数量进行了区分。另外，提出了采用动力触探法、标准贯入试验等方法分层检验压实地基的密实度、均匀性的检验要求。

Ⅲ   强夯处理地基

4.3.19  施工前，应检查夯锤质量和尺寸、落距控制方法、场地排水设施及被夯地基的土质。

4.3.20  施工中，应检查夯锤落距、夯点位置、夯击范围、夯击击数、夯击遍数、每击夯沉量、最后两击的平均夯沉量、总夯沉量和夯点施工起止时间等。

4.3.21  施工结束后，应进行地基承载力、变形指标、地基均匀性及其他设计要求指标检验。

4.3.22  夯实地基质量检验标准应符合表4.3.22的规定。

表4.3.22   夯实地基质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 地基承载力 | 不小于设计值 | 载荷试验 |
|  | 2 | 处理后地基土的强度 | 不小于设计值 | 动力触探试验、标准贯入试验等 |
|  | 3 | 变形指标 | 不小于设计值 | 载荷试验、动力触探试验、标准贯入试验等 |
|  | 4 | 压实系数（密实度） | 不小于设计值 | 灌砂法、灌水法、动力触探试验、标准贯入试验、开挖探井等 |
| 一般项目 | 1 | 地基均匀性 | 按设计要求 | 动力触探试验、开挖探井或物探法 |
|  | 2 | 夯锤落距 | ±300 mm | 钢索设标志 |
|  | 3 | 夯锤质量 | ±100 kg | 称重 |
|  | 4 | 夯点位置 | ±500 mm | 尺量 |
|  | 5 | 夯点夯击击数 | 不小于设计值 | 计数 |
|  | 6 | 最后两击的平均夯沉量 | 不大于设计值 | 水准测量 |
|  | 7 | 夯击遍数 | 按设计要求 | 计数 |
|  | 8 | 夯击顺序 | 按设计要求 | 现场查看 |
|  | 9 | 前后两遍间歇时间 | 按设计要求 | 计数 |
|  | 10 | 夯击范围（超出基础范围距离） | 按设计要求 | 尺量或水准测量 |
|  | 11 | 夯后场地高程 | ±50 mm | 水准测量 |
|  | 12 | 场地平整度 | ±100 mm | 水准测量 |

注：抽检数量及检查方法技术要求详本标准相关条文规定。

【条文说明】：4.3.22  夯实地基为新增内容。强夯是重庆地区高填方地基处理的主要手段，为控制强夯地基的施工质量，提出了质量验收标准。

强夯处理后的地基承载力检验，应在施工结束后间隔一定时间进行，对于碎石土和砂土地基，间隔时间宜为（7~14）d；粉土和黏性土地基，间隔时间宜为（14~28）d；强夯置换地基，间隔时间宜为28d。

地基均匀性检测深度不小于地基处理设计深度。对于块石含量高的填土地基，可采取多种手段综合评价地基均匀性，而开挖探井可直接观察强夯地基的均匀性、密实性，是评价处理效果最直接的方法。

强夯地基的场地平整度指的是强夯处理完成后的场地平整度。

4.3.23  夯实地基承载力及变形指标的检验方法和抽检数量应符合本标准第4.3.11条的规定。

4.3.24  夯实地基压实系数（密实度）、均匀性的检验方法和抽检数量，应符合本标准第4.3.18条的规定。当采用开挖探井检验地基密实性、均匀性时，探井数量不应少于3点。

【条文说明】：4.3.24   根据《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021，高填方地基应分层填筑、分层压（夯）实、分层检验。

Ⅳ   注浆地基

4.3.25  施工前，应检查注浆点位置、浆液组成材料的性能、浆液配比及注浆设备性能。

4.3.26  施工中，应抽查浆液的配比及主要性能指标、注浆的顺序及注浆过程中的浆液量、压力控制等。

4.3.27  施工结束后，应进行地基承载力、变形指标、地基均匀性及其他设计要求指标检验。

4.3.28  注浆地基的质量检验标准应符合表4.3.28的规定。

表4.3.28   注浆地基质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 地基承载力 | 不小于设计值 | 载荷试验 |
|  | 2 | 处理后地基土强度 | 不小于设计值 | 动力触探试验、标准贯入试验等 |
|  | 3 | 变形指标 | 不小于设计值 | 载荷试验、动力触探试验、标准贯入试验等 |
| 一般项目 | 1 | 浆液配比 | 按设计要求 | 查看施工记录 |
|  | 2 | 密实度 | 按设计要求 | 动力触探试验、标准贯入试验、开挖探井 |
|  | 3 | 均匀性 | 按设计要求 | 动力触探试验、标准贯入试验、开挖探井 |
|  | 4 | 透水性 | 按设计要求 | 压水试验 |
|  | 5 | 注浆孔位 | ±50 mm | 尺量或水准测量 |
|  | 6 | 注浆孔深 | ±100 mm | 量测注浆管长度 |
|  | 7 | 注浆压力 | ±10 % | 查看压力表读数 |
|  | 8 | 浆液流量 | 按设计要求 | 查看流量表读数 |
|  | 9 | 注浆顺序 | 按设计要求 | 现场查看 |
|  | 10 | 注浆范围 | 按设计要求 | 尺量或水准测量 |

注：1  透水性检查适用于工程有防渗漏要求时；

2  抽检数量及检查方法技术要求详本标准相关条文规定。

【条文说明】：4.3.28  根据实际情况增加了浆液配比、透水性、注浆压力、注浆流量、注浆顺序、注浆范围等检查项目。重庆地区地基注浆以充填型注浆为主，通过控制浆液流量可判断充填密实情况。

4.3.29  注浆地基承载力检验方法和抽检数量应符合本标准第4.3.11条的规定。注浆地基密实度、均匀性检验抽检数量应符合本标准第4.3.18条的规定。

【条文说明】：4.3.29  以水泥为主剂的注浆检验时间应在注浆结束28d后进行，黏性土注浆应在60d以后进行；其它注浆材料应根据具体情况而定，通常不宜少于7d。

Ⅴ   高压喷射注浆地基

4.3.30  施工前，应检验水泥、外掺剂等的质量，浆液配比、桩位、高压喷射设备的性能等，并应对压力表、流量表进行检定或校准。

4.3.31  施工中，应检查喷射压力、水泥浆量、提升速度等施工参数及施工程序。

4.3.32  施工结束后，应检验单桩与复合地基的承载力、桩体平均直径、桩顶标高等。

4.3.33  高压喷射注浆地基质量检验标准应符合表4.3.33的规定。

表4.3.33   高压喷射注浆地基质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 复合地基承载力 | 不小于设计值 | 载荷试验 |
|  | 2 | 单桩承载力 | 不小于设计值 | 载荷试验 |
|  | 3 | 桩身强度 | 不小于设计值 | 28d试块强度或动力触探试验、标准贯入试验、钻芯法、开挖法等 |
|  | 4 | 桩长 | 不小于设计值 | 测钻杆长度 |
|  | 5 | 浆液流量 | 不小于设计值 | 查看流量表读数 |
| 一般项目 | 1 | 浆液配比 | 按设计要求 | 查看施工记录 |
|  | 2 | 钻孔位置 | ≤50 mm | 尺量 |
|  | 3 | 钻孔垂直度 | ≤1/100 | 经纬仪测钻杆 |
|  | 4 | 桩位 | ≤0.2D（D：设计桩径）mm | 开挖后桩顶下500mm处用钢尺量 |
|  | 5 | 桩径 | ≥-50 mm | 尺量 |
|  | 6 | 桩顶标高 | 不小于设计值 | 水准测量（扣除桩顶浮浆层） |
|  | 7 | 喷射压力 | 按设计要求 | 查看压力表读数 |
|  | 8 | 提升速度 | 按设计要求 | 测机头上升距离及时间 |
|  | 9 | 旋转速度 | 按设计要求 | 现场测定 |
|  | 10 | 褥垫层夯填度 | 按设计要求 | 水准测量 |

注：抽检数量及检查方法技术要求详本标准相关条文规定。

【条文说明】：4.3.30~4.3.33  高压喷射注浆地基为新增内容。近年来，高压喷射注浆法地基处理技术在重庆地区的应用日益增多，为控制高压旋喷注浆地基的施工质量，提出了表4.3.27质量验收标准。重庆地区旋喷地基当块碎石含量较高时，很难通过室内制作试块测试桩身强度，现场钻芯法也无法取出较为完整的芯样，可通过圆锥动力触探等方法间接测试。

4.3.34  高压喷射注浆桩复合地基承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验，抽检数量不应少于总桩数的0.5%，且单位工程不应少于3点。

4.3.35  高压喷射注浆桩复合地基中增强体的检验数量按本标准第4.3.11条进行检验。

## 4.4   特殊地基

4.4.1  对块碎岩地基，应查验地基持力层的岩性、岩石风化程度、坚硬程度和岩体完整程度。块碎岩地基基槽（坑）、桩孔的地基验槽应符合本标准附录A的规定。

【条文说明】：4.4.1  重庆市奉节县、巫山县等地，块碎岩分布广泛、岩体破碎~极破，为特殊地基。基槽（坑）、桩孔开挖后应对地基持力层的岩性、溶蚀情况、岩石风化程度、坚硬程度和岩体完整程度进行地基验槽。

4.4.2  对岩溶与土洞地基、红粘土地基、土岩组合地基、人工洞室地基及含破碎带或软弱夹层地基等特殊地基，除按附录A对基槽（坑）、桩孔进行地基验槽外，尚应采用钻探、物探等方法检验基础持力层有无溶洞、土洞、人工洞室、破碎带或软弱夹层等不良地质情况。

4.4.3  对岩溶强发育、中等发育场地的浅基础，检查基槽（坑）底有无溶洞、土洞时，宜先采用物探后采用钻探，也可单独采用钻探；对土质地基，可采用钎探或小螺钻。

1  采用钻探手段检验时，钻探深度应符合下列规定：

1）对筏型基础，不应小于基底以下4米；

2）对条形基础，不应小于基底宽度的2倍且不应小于3米；

3）对独立基础，不应小于基底宽度的3倍且不应少于5米；

2  单独采用钻探手段时，钻探点数量应符合下列规定：

1）对筏型基础，每30m2的基础底面总面积不应少于1个点，且每个基础不应少于1个点；

2）对条形基础，每5延米不宜少于于1个点，且每个基础不应少于1个点；

3）对独立基础，应逐个检查；

3  采用物探手段和钻探手段结合时，勘探线应沿建筑物轴线布置且物探检查深度应大于钻探深度，钻探点数量应符合下列要求：

1）对筏型基础，每50m2的基础底面总面积不应少于1个点；

2）对条形基础，每10延米不宜少于于1个检查点，且每个基础不应少于1个点；

3）对独立基础，不应小于的独立基础总数的30%；

4）对物探发现的异常点应逐点检查；

4  当钻探发现的土洞或溶洞对基础有不利影响时，应加密钻探点查明土洞或溶洞的范围。

4.4.4  对破碎带或软弱夹层发育场地的浅基础，当破碎带或软弱夹层的钻孔遇见率大于30%的场地，应采用钻探手段进行地基验槽，钻探深度和钻探点数量应符合本标准第4.4.3条的规定。

4.4.5  对以下特殊地基，桩基础施工前应采用超前钻查明持力层有无不良地质情况，钻孔数量应符合下列规定：

1  对岩溶强发育、中等发育的场地，应按一桩一孔进行超前钻检验桩底3d或5m深度范围内有无溶洞，桩径大于（含）2m时每桩应布置不少于2个钻孔；当红粘土与下伏可溶岩组成的土岩组合地基时，应同步检验红粘土中有无土洞；

2  对破碎带或软弱夹层的钻孔遇见率大于30%的场地，应按一桩一孔对桩底3d或5m深度范围进行持力层性状检验；对钻孔遇见率为10%~30%的场地，超前钻的数量不应少于桩数的1/2；

3  对土层厚度大于8m且岩土界面的坡度大于20%的场地，应查明岩土界面起伏大情况，钻孔数量不应少于桩数的1/3；对有隐伏陡坎、直径大于3m大孤石和不明地下洞室等地段，应适当加密钻孔。

【条文说明】：4.4.5  本条分款说明如下：

1  岩溶强发育、中等发育的场地，地表分布岩溶洼地、落水洞、漏斗，且溶沟、溶槽、石芽较多，地下分布有土洞和溶洞，一般基岩面起伏大，且存在岩面突变，采用按一桩一孔进行超前钻是必要的；在岩溶强发育、中等发育的场地，当桩径大于（含）2m时，往往1孔钻孔不能查明桩底是否存在溶洞，应在桩周布置不少于2个钻孔，以保证桩端全断面置于稳定持力层上。当钻孔为1个时，宜在桩中心位置开孔；当钻孔超过1个时，宜在桩周均匀对称布置；当辅以孔内物探检验时，钻孔数量可适当减少，但每桩不少于1个钻孔。红粘土与下伏可溶岩组合时，一般为岩溶强发育场地，土洞对桩基穿越影响大，应同步查明红粘土中有无土洞；

2  破碎层或软弱层对桩端持力层选择影响大，对破碎带或软弱夹层的钻孔遇见率高的场地，应采用超前钻逐桩查明。钻孔遇见率是指详勘遇见破碎层或软弱夹层的钻孔数量与详勘钻孔总数的比例。以重庆西永某工程为例，该场地泥岩中粉砂岩呈透镜体分布，厚度0.1m~4.0m，粉砂岩遇水易软化后性状似土、强度低，为软弱夹层。勘察布置钻孔98个，揭示含有粉砂岩钻孔37个，钻孔遇见率达38%。对于类似场地、破碎层或软弱层发育（钻孔遇见率大于30%），施工前按一桩一孔进行超前钻检验是必要的。对钻孔遇见率超过10%~30%的场地，超前钻的数量应适当减少，但不应少于桩数的1/2；

3  桩基全断面应嵌入倾斜岩坡一定深度，岩土界面起伏大对桩基嵌岩影响大。对土层厚度大于且岩土界面的坡度大于20%，利用超前钻并结合勘察钻孔判别桩基持力层位置是必要的；隐伏陡坎、大孤石误判为基岩、不明地下洞室对桩基稳定性影响大，当超前钻发现这些不良地质时，应适当加密钻孔查明其分布范围。有关规范将岩土界面起伏较大定为10%，即5.7°，坡度过缓，本次参照《工程地质勘察标准》DBJ50/T-043的地质环境复杂程度分类表（表5.1.6），将岩土界面起伏较大定为20%（即11.3°），土层厚度确定为8m。

4.4.6  对岩溶与土洞地基、红粘土地基、土岩组合地基、人工洞室地基及含破碎带或软弱夹层地基等特殊地基，施工质量验收时应提供基槽（坑）、桩孔下一定深度范围内有无溶洞、土洞、洞室、破碎带或软弱夹层等不良地质情况的检查记录和技术文件。

4.4.7  特殊地基基槽（坑）、桩孔的地基承载力检验方法和检验数量应符合本标准第4.1和4.2节的相关规定，按本标准第4.4.3、4.4.4和4.4.5条进行地基验槽的部分钻孔应兼作取样钻孔。

【条文说明】：4.4.7  特殊地基属于天然地基，地基承载力检验方法和检验数量按天然地基的相关规定进行，应选取部分地基验槽钻孔应兼作取样钻孔。

4.4.8  岩溶地区地基处理检测宜根据工程重要性、工程地质情况、处理方法等综合确定，应选择浅层、深层、薄弱部位、特殊部位等采用多种方法综合检测，并应符合先简后繁、先粗后细、先面后点的原则。

4.4.9  当岩溶地基采用灌注充填法处理时，应按表4.4.9进行检验。

表4.4.9   溶（土）洞灌注充填法处理地基质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 地基承载力 | 不小于设计值 | 载荷试验 |
|  | 2 | 变形指标 | 不小于设计值 | 载荷试验、动力触探试验等原位测试 |
|  | 3 | 充填率（%） | 不小于设计值 | 孔内电视、钻孔检测 |
|  | 4 | 充填范围 | 按设计要求 | 用仪器测量，深部充填位置可采用勘探手段检测 |
| 一般 项目 | 1 | 灌注量（L/min） | 不小于设计值 | 孔内压浆 |
|  | 2 | 灌注孔位 | ±50 mm | 用钢尺量 |
|  | 3 | 灌注孔深 | ±100 mm | 量测注浆管长度 |
|  | 4 | 横波波速（m/s） | 不小于设计值 | 孔内波速（跨孔CT） |
|  | 5 | 结石体无侧限抗压强度 | 不小于设计值 | 钻孔检测、室内试验 |

4.4.10  洞室地基的检验除应符合本标准相关规定外，尚应符合以下规定：

1  在施工前应核对围岩类别以及影响洞室地基稳定性的地质因素；当对洞室围岩支护结构进行加固处理时，应按本标准有关规定对加固工程的施工质量进行检验；

2  当基础位置处洞室无实地调查资料且洞室顶板厚度超过安全厚度不多时，地基验槽应采用勘探手段检查洞室顶板及其支护情况；

3  当洞室地基采用地基处理时，应根据洞室地基处理工程措施按本标准有关规定进行检验。

【条文说明】：4.4.10  本条第2款，洞室顶板厚度超过安全厚度不多等同于洞室地基的稳定系数超过安全系数不多。此种情况下，洞室顶板厚度少量减小也可能会使洞室地基的稳定系数小于安全系数。而洞室建成后种种自然和人为因素可能会使洞室顶板厚度比洞室工程竣工验收资料反映的数据有所减小、也可能会使支护弱化。因此，当基础位置处洞室无实地调查资料时，有必要对洞室顶板及其支护情况进行检查。

拟建工程中已采用填塞洞室、洞内设支撑柱、基础到达洞底等方法处理时，对地基基础而言不属于洞室地基。

4.4.11  在洞室地基基础施工质量验收时，宜查验洞室地基结构安全评估报告及专家论证意见，并核对基础尺寸及基底标高。

4.4.12  对土岩组合地基，尚应进行下列检验：

1  当同一建筑结构单元，部分为土质、部分为岩石的地基，调整建筑不均匀沉降差设计的阶梯形基础，基础施工前应检验阶梯形地基各台阶的高度和宽度。阶梯形地基各台阶范围及尺寸应满足设计要求，检查方法采用钢尺测量，允许偏差±50mm；阶梯型地基抽检部位应设置在受力较大的部位，检测数量每一结构单元下不应少于1点，基槽每20m不应少于1点，且检测总点数不应少于3点；

2  当石芽密布并有部分出露的地基，采用石芽作支墩式基础时，验收时应查验石芽稳定性评价的地质成果资料。

【条文说明】：4.4.12  本条第2款，在土岩组合地基中，常存在具有临空面的出露岩体或单个石芽，采用石芽作支墩式基础时，可能会沿石芽地基的外倾结构面产生平面滑动破坏，因此验收时应查验关于石芽稳定性评价的地质成果资料。

4.4.13  土岩组合地基采用换填垫层处理时，其质量检验应符合本标准第4.3节换填垫层的规定。

4.4.14  土岩组合地基中基础和岩石接触部位的褥垫质量检验应满足本标准表4.4.14的规定。

表4.4.14   土岩组合地基褥垫层质量检验标准

| 项目 | 序号 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 褥垫厚度 | 不小于设计值 | 用钢尺量 |
|  | 2 | 褥垫范围 | 按设计要求 | 用钢尺量 |
|  | 3 | 夯填度 | 不小于设计值 | 用钢尺量 |
| 一般 项目 | 1 | 材料粒径 | 按设计要求 | 筛析法 |
|  | 2 | 压实系数 | 不小于设计值 | 灌砂法、灌水法 |
|  | 3 | 分层厚度 | ±30 mm | 水准测量 |

注：1  夯填度为褥垫夯实后的厚度与虚铺厚度的比值；

2  表中褥垫厚度、褥垫范围、夯填度的抽检数量为每50m2抽检1点，且不少于3点；材料粒径、压实系数分层厚度的抽检数量为每100m2抽检1点，且不少于3点。

4.4.15  对位于隐伏陡崖边缘附近的岩石地基，当不能排除存在岩腔的可能性时，应采用钻探手段逐个检查是否存在岩腔，检验深度应不小于岩腔可能的深度。

【条文说明】：4.4.15  因岩层埋深不同、河流改道或弃土、填方等原因而成为隐伏陡崖，陡崖可能有岩腔，而岩腔对地基稳定影响很大，应进行相应的检验。

4.4.16  在地基压缩性相差较大的部位设置沉降缝时，应检查沉降缝的宽度。沉降缝的宽度应不小于设计要求，检查数量为全数检查，检查方法采用钢尺测量。

4.4.17  对位于下伏基岩表面坡度大的场地、顺向岩层场地、斜坡地带的场地以及位于边坡坡顶边缘的地基，应通过地勘资料分析评估及现场核查等检验地基稳定性。

【条文说明】：4.4.17  保证建筑与市政工程项目的场地及各基础地基的稳定性是非常重要的。位于下伏基岩表面坡度大的场地、顺向岩层场地以及斜坡地带的场地等都可能存在沿外倾面滑动，从而影响基础地基的可靠性，现行相关规范及设计对此都有明确的稳定性要求，因此明确此项检查十分必要。

4.4.18  位于公路隧道、地铁隧道控制保护区范围内，按规定需进行结构安全评估的洞室地基工程，应在地基基础施工质量验收时，查验洞室地基结构安全评估报告及专家论证意见。

## 4.5   锚杆（索）锚固段及支护结构地基

4.5.1  应对锚杆（索）锚固段、重力式挡墙、悬臂式挡墙及扶壁式挡墙、支护桩、肋柱及挡板地基基坑（槽）以及悬臂式桩板挡墙、锚索桩板式挡墙等的桩孔嵌固段进行检验。

【条文说明】：4.5.1  本条及以下各条中锚杆（索）包括锚杆挡墙、锚索桩板挡墙和锚喷支护等支护工程中的锚杆以及结构抗浮锚杆（索）。

4.5.2  锚杆（索）的锚固段检验应符合下列规定：

1  对土层锚杆锚固段采用动力触探、标准贯入度和室内土工试验等综合手段判定其承载力；对岩石锚杆锚固段采取岩芯试样进行天然单轴抗压强度试验并根据试验取得的岩石单轴抗压强度核对锚固段的粘结强度；每检验批同一岩石的抽检数量不应少于该检验批锚孔总数的5%且不应少于3孔，每锚孔取样1件；取岩样点应位于锚固段的中部；

2  下列情况之一的锚杆（索）应采用抗拔承载力试验检验锚固体与地层间的粘结强度：

1）土层锚杆和抗浮锚杆；

2）边坡工程安全等级为一级的锚杆；

3）采用新材料、新技术及新工艺的锚杆；

4）无锚固工程经验的岩土层中的锚杆；

试验点数量，每检验批同一岩土层不应少于该检验批锚杆总数的5%，自由段位于Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类岩层时不应少于1%且均不得少于3根。

4.5.3  桩板挡墙、锚索桩板挡墙及内支撑结构等中排桩的嵌固段岩性检查按本标准中有关桩的规定执行，竖向承载力及水平承载力检验按桩采用现场取样检测岩石单轴抗压强度并结合地基岩性检查进行核查。当桩嵌固段为土层时，宜采用动力触探、标准贯入度和室内土工试验等综合手段判定地基承载力；当桩嵌固段为岩层时，采取岩芯进行单轴抗压强度试验核查承载力是否满足要求。每检验批同一岩石的抽检数量应不小于该检验批桩总数的10%且应不少于3个。取样点应位于桩孔嵌固段的中上部。

4.5.4  对锚杆挡墙肋柱、重力式挡墙、悬臂式挡墙及扶壁式挡墙、挡板基础以及截排水沟地基等分别按独立基础、条形基础或桩基对应的情况进行抽检。

4.5.5  高度不大于5m的重力式挡墙、悬臂式挡墙及扶壁式挡墙、锚杆挡墙肋柱及截排水沟等的浅基础（条形基础或独立基础）地基承载力，可采用野外鉴别法、动力触探、标准贯入度及室内土工试验等手段进行检验，检测手段及抽检数量按本标准相关条款规定执行。其他情况支护结构基础的地基承载力根据基础型式和持力层岩性按本标准有关规定执行。

4.5.6  对重力式挡墙、悬臂式挡墙及扶壁式挡墙等支护结构的桩基，其检验按本章第4.1、4.2、4.4节以及附录A等有关规定执行。

4.5.7  当对填土嵌固段进行加固处理时，应按第4.3节规定对处理质量进行检验。

# 5   基础

## 5.1   一般规定

5.1.1  本章规定适用于无筋扩展基础、钢筋混凝土扩展基础、筏板及箱型基础、桩基础、岩石锚杆基础、沉井与沉箱基础等的施工质量验收。

【条文说明】5.1.1  本章针对重庆市建筑与市政工程中常用的基础形式，结合本地应用情况和经验提出了相应的施工质量验收的标准和方法。未涉及的基础形式应按现行国家及行业相关规范和标准执行。

5.1.2  基础工程施工应在地基分项工程验收合格后进行，按时间顺序可分为施工前、施工中和施工后三个阶段进行检验。

【条文说明】5.1.2  基础施工前应按本标准相关要求进行验槽。经过换填或其他方式处理的地基，当按独立设计、施工时，基础施工前尚应通过地基分部分项工程的验收。

5.1.3  基础分部分项工程的施工质量控制、检验项目及检验标准，除本标准要求外尚应符合现行国家、地方及行业的相关规范和标准的规定，并满足设计文件要求和合同约定。

【条文说明】5.1.3  除本章要求外，基础的分部分项工程的施工质量控制、检验项目及检验标准尚应符合现行《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203、《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205等国家和地方现行规范标准对混凝土结构、砌体结构、钢结构等子分部工程中分项工程的相关验收规定。检验项目及合格标准还应包括设计文件和工程合同中另行约定的内容，但约定事项不得低于现行国家、地方及本标准的规定。

5.1.3   基础工程验收检测方法和抽检数量应按单位工程中的具体分项工程及检验批的划分确定，同一单位工程的基础可按基础材料、基础类型、施工工艺等类别划分为若干分项工程。检验批可根据施工进度、质量控制和专业验收的需要，按工程量、接地端高程、施工段、施工缝等进行划分。

【条文说明】5.1.3  建筑与市政工程分部分项工程的划分尚应符合本标准第3.2节的规定。

5.1.3  对无筋混凝土扩展基础、钢筋混凝土扩展基础和筏板基础混凝土，应进行混凝土强度检验，强度等级必须符合设计要求。基础工程施工完成后应检查基础混凝土试件强度试验报告，也可采用钻芯法、回弹法或其他可靠的实体检测方法对混凝土强度进行验证。

采用钻芯法时，同一检验批内中基础构件的抽检数量，对建筑工程的独立基础、桩基等应不少于10%且应不少于3个，对筏形基础构件数量少于3个时，应全数检查；对市政工程应全数检查；对于无筋扩展基础、钢筋混凝土扩展基础、筏形和箱形基础构件，每个抽检对象钻孔不宜少于3个，每孔截取1个芯样试件。

对基桩当采用钻芯法时，检测要求可根据现行《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106及《公路工程基桩检测技术规程》JTGT 3512确定。

采用回弹法时，每个构件的测区数量不宜少于10个，且应不少于5个。

【条文说明】5.1.3  本条包括无筋混凝土扩展基础、钢筋混凝土扩展基础、筏板及箱型基础、桩基等各类混凝土基础。混凝土强度检验应按施工前、施工中、施工后三个阶段进行，其强度等级均应满足设计要求。施工前预拌混凝土进场时，应具备相应的质量证明文件和强度试验报告；施工中用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取，检查数量和方法应符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定，大体积混凝土的取样要求应符合现行《大体积混凝土施工标准》GB 50496的规定；施工完成后，应进行强度试验报告的检验和实体检测。

混凝土试件可采用28d龄期标养试件，有条件时宜采用同条件养护试件。除本标准特殊说明外，混凝土试件的强度评定应符合现行《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定，钻芯法应符合现行《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T 384的规定，回弹法应符合现行《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23的规定。

取芯应考虑钻孔对构件的不利影响，当构件截面尺寸较小时，可适当减少对抽样对象的取样数量，但不得少于2个；对于大体积混凝土，可结合施工方法（如筏板分仓施工），分块、分批次进行检测，当按整体连续浇筑时，尚宜适当增加钻芯数量，使测点分布较为均匀，测点间间距不宜大于10m。

当有可靠经验时，亦可采用现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204附录D中回弹-取芯法或其他可靠检验方法，进行基础混凝土强度的检验。

5.1.4  混凝土有耐久性指标要求时，应按现行《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定检验评定。

5.1.5  砌筑基础工程施工完成后，同一检验批内，对建筑工程应抽查不少于5个基础；对市政工程应全数检查。

【条文说明】5.1.5  预拌砂浆检验批的划分及抽检要求，可按《预拌砂浆生产与应用技术标准》DBJ/T 50-062-2021的规定执行。

5.1.6  砌筑基础的砂浆强度应符合现行《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203及相关专业验收规范的有关规定。

【条文说明】5.1.6  砌体基础应采用预拌砂浆，其质量验收分为产品检验和施工质量验收。产品检验合格、报告证书齐全是施工质量验收合格的前提。预拌砂浆强度检验和评定要求除满足现行《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203、《预拌砂浆》GB/T 25181及《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70的相关规定外，尚应符合《预拌砂浆生产与应用技术标准》DBJ/T 50-062-2021等重庆市地方现行相关标准的要求。当存在砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足；对砂浆试块的试验结果有怀疑或有争议；砂浆试块的试验结果不能满足设计要求等情况时，可采用现行《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315或《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》GJ/T 136 的方法，并委托有资质的检测单位进行现场检验。

5.1.7  防水砂浆的验收要求应符合现行《预拌砂浆生产与应用技术标准》DBJ/T 50的规定。

5.1.8  建筑工程的钢筋混凝土扩展基础、筏形与箱型基础及其预埋件位置、标高及高程、轴线位置、尺寸偏差和嵌岩深度的检验标准和方法应符合本章的规定，检验批可按基础接地端位置、结构缝或施工段进行划分。检查数量：同一检验批内中基础构件的抽检数量，对建筑工程应抽查检验批数量的10%，且应不少于3个；基底高程、电梯坑应按检验批中构件数量全数检查；筏形与箱形基础的抽检数量少于3个时，应全数检查。

筏形与箱形基础的尺寸偏差可按边划分检查面，抽查10%，且不小于3面；筏形与箱形基础顶面标高、平整度和基础高度可根据项目特征将同一检验批内基础构件内的板块和墙柱数量作为检验批容量，抽查数量应不低于检验批容量的10%，且应不少于3处。

【条文说明】：5.1.8  考虑到重庆地区特有的掉层形式，对不同标高的接地端楼层宜划分检验批。当出现因持力层的岩层起伏和基础临坡等情况导致基底高度不一致时，需由设计考虑相邻基础的相互影响并提出具体的控制指标，在施工前对基底高程进行检验。基础高度应主要控制柱（墙）根以及基础变阶处等控制点的高度，筏板基础尚应控制板块中心点处的基础高度。在检查尺寸偏差时，可取检查对象端部和中部3点的平均值作为待验证值；尺寸较长的构件，宜在中部增加测量点。

5.1.9  同一检验批内，市政桥涵工程扩展基础应全数检查。

5.1.10  同一检验批内，市政给水排水管道工程的扩展基础的检查数量为每10m测1点且不少于3点，检验批划分按表5.1.10执行。

5.1.10   管道扩展基础检验批划分表

| 所属分部工程 |  | 检验批 |
| --- | --- | --- |
| 预制管开槽施工主体结构 | 金属类管、混凝土类管、预应力钢筋混凝土管、化学建材管 | 可选择下列方式划分： ①按流水施工长度； ②排水管道按井段； ③给水管道按一定长度连续施工段或自然划分段（路段）； ④其他便于过程质量控制方法 |
| 管渠（廊） | 现浇钢筋混凝土管渠、装配式混凝土管渠，砌筑管渠 | 每节管梁（廊）或每个流水施工段管梁（廊） |

【条文说明】5.1.10  目前管道基础常用于预制管开槽施工主体结构工程和管渠（廊）工程中，其他管道分部工程涉及扩展基础时，可按现行《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的规定执行。

5.1.11  桩基工程应进行桩位、桩长、桩径、桩身垂直度、桩顶标高、混凝土强度、单桩承载力和桩身完整性的检验。

5.1.12  基础完工后应进行实体检验，检测项目包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、钢筋配置及尺寸偏差等内容。

【条文说明】：5.1.12  基础构件实体检验应在基础混凝土子分部工程验收前进行，由监理单位组织施工单位实施，并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案，并经监理单位审核批准后实施，检测主体应符合现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的要求。检测方法可为无损或局部破损。混凝土强度可采用钻芯法或回弹法，并结合相关专业技术标准确定；钢筋配置及保护层厚度检测可采用电磁感应法，必要时可采用剔凿法进行复核，其单位工程抽检数量不应少于构件总数的 10%，且不少于6 个构件；尺寸偏差及其他相关要求参照现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204执行。

5.1.13  对钢结构基础，除满足本章规定外尚应符合现行《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205的规定。

5.1.14  对钢管混凝土结构基础，除满足本章规定外尚应符合现行《钢管混凝土工程施工质量验收规范》GB 50628的规定。

5.1.15  对型钢混凝土组合结构基础，除满足本章规定外尚应符合现行《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

5.1.16  大体积混凝土的施工质量控制及验收要求应符合现行《大体积混凝土施工标准》GB 50496和《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

【条文说明】5.1.16  大体积混凝土在施工前应编制专项施工技术方案。施工前应对原材质量、混凝土的坍落度、配合比以及测温点的设置检查；施工中，应检查分层浇筑厚度、坡度，当层间间歇时间超过混凝土的初凝时间，尚应对层面施工缝或后浇带进行检查。混凝土浇完后，在初凝前应及时养护，在保温养护中，应现场监测混凝土浇筑体的里表温差和降温速率，当实测结果不满足温控指标要求时，应及时调整保温养护措施。

## 5.2   无筋扩展基础

5.2.1  施工前应进行地基验槽，并对放线尺寸及基底高程等进行检验。

【条文说明】：5.2.1  在砌体结构工程施工中，砌筑基础前放线是确定建筑平面尺寸和位置的基础工作，通过校核放线尺寸，达到控制放线精度的目的。

5.2.2  施工中应对砌筑质量、砂浆强度、混凝土、模板、现浇结构外观质量、轴线位置及尺寸偏差等进行检验。

【条文说明】：5.2.2  砌筑质量验收应符合现行《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203的规定。预拌砂浆在施工中的质量控制和验收标准应符合《预拌砂浆生产与应用技术标准》DBJ/T 50-062-2021的规定。

5.2.3  施工结束后，应对混凝土强度、砂浆强度、轴线位置、尺寸偏差、基础顶面标高等进行检验。

5.2.4  建筑工程的无筋扩展基础质量检验标准应符合表5.2.4的规定。

表5.2.4   建筑工程的无筋扩展基础质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 |  |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 轴线位置 | 砖基础 | ≤10mm |  |  | 仪器测量或尺量 |
|  |  |  | 毛石基础 | 毛石砌体 | 料石砌体 |  |  |
|  |  |  |  |  | 毛料石 | 粗料石 |  |
|  |  |  |  | ≤20mm | ≤20mm | ≤15mm |  |
|  |  |  | 混凝土基础 | ≤15 mm |  |  |  |
|  | 2 | 混凝土强度 |  | 不小于设计值 |  |  | 28d试块强度或钻芯法、回弹法 |
|  | 3 | 砂浆强度 |  | 不小于设计值 |  |  | 28d试块强度或回弹法贯入法 |
|  | 4 | 基础高度H |  | ±10 mm |  |  | 仪器测量、检查施工记录、尺量 |
| 一般项目 | 1 | L（或B）≤30（m） |  | ±5 mm |  |  | 仪器测量或尺量 |
|  |  | 30≤L（或B）≤60（m） |  | ±10 mm |  |  |  |
|  |  | 60≤L（或B）≤90（m） |  | ±15 mm |  |  |  |
|  |  | L（或B）＞90（m） |  | ±20 mm |  |  |  |
|  | 2 | 基础顶面标高 | 砖基础 | ±15 mm |  |  | 仪器测量 |
|  |  |  | 毛石基础 | 毛石砌体 | 料石砌体 |  |  |
|  |  |  |  |  | 毛料石 | 粗料石 |  |
|  |  |  |  | ±25mm | ±25mm | ±15mm |  |
|  |  |  | 混凝土基础 | ±15 mm |  |  |  |
|  | 3 | 毛石砌体厚度 |  | +30mm，0 | +30mm，0 | +15mm，0 | 尺量 |
|  | 4 | 基础底面标高 |  | 按设计要求 |  |  | 仪器测量 |

注：1  表中L为基础长度；B为基础宽度；

2  因持力层顶面高程比勘察成果所反映的低而造成的基底高程降低，造成基础高度的增加，需得到设计的认可，可不计入基础高度的偏差；

3  当条形基础长度大于10m时，长边应增加测点数量，相邻测点间距不大于10m。

【条文说明】：5.2.4  本条所列砖、毛石基础的尺寸偏差，对整个建筑物的施工质量、建筑美观和确保有效使用面积均会产生影响，故施工中对其偏差应予以控制。

5.2.5  市政桥涵工程的无筋扩展基础质量检验标准应符合表5.2.5的规定。

表5.2.5   市政桥涵工程无筋扩展基础质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 | 不低于设计要求 | 28d试块强度或钻芯法 |
|  | 2 | 轴线位置 |  | 仪器测量或尺量 |
| 一般项目 | 1 | 基底平面轮廓及尺寸 | 不小于设计要求 | 仪器测量或尺量 |
|  | 2 | 基底高程 | 对土质：±50 mm | 仪器测量或尺量 |
|  |  |  | 对岩质：+50 mm，-200 mm |  |

注：1  当基础边长度大于10m时，基底尺寸和基底高程检查应增加测点数量，同一条边相邻测点间距不应大于10m；

2  因持力层顶面高程比勘察成果所反映的低而造成的基底高程降低，可不计入一般项目中基底高程的偏差。

5.2.6  市政给水排水管道工程的无筋扩展基础质量检验标准应符合表5.2.6的规定。

表5.2.6   市政给水排水管道工程的无筋扩展基础质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  |  | 不低于设计要求 | 28d试块强度或钻芯法 |
|  | 2 | 砂石基础的压实度 |  |  | 不低于设计要求或符合规范规定 | 检查砂石材料的质量保证资料、压实度试验报告 |
|  | 3 | 轴线位置 |  |  | ≤15 mm | 仪器测量或尺量 |
| 一般项目 | 1 | 原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀，无空隙 |  |  | 符合规范规定 | 观察，检查施工记录 |
|  | 2 | 混凝土基础外光内实，无严重缺陷 |  |  | 符合设计要求或规范规定 | 观察 |
|  | 3 | 垫层 | 中线每侧宽度 |  | 不小于设计要求 | 尺量 |
|  |  |  | 高程 |  | 对压力管道：±30 mm | 仪器测量 |
|  |  |  |  |  | 对无压管道：0，-15 mm |  |
|  |  |  | 厚度 |  | 不小于设计要求 | 尺量 |
|  |  | 混凝土基础、管座 | 平基 | 中线每侧宽度 | ＋10 mm，0 | 尺量 |
|  |  |  |  | 高程 | 0，-15 mm | 仪器测量 |
|  |  |  |  | 厚度 | 不小于设计要求 | 尺量 |
|  |  |  | 管座 | 肩宽 | ＋10 mm，-5 mm | 尺量 |
|  |  |  |  | 肩高 | ±20 mm | 尺量 |
|  |  | 土（砂及砂砾）基础 | 高程 |  | 对压力管道：±30 mm | 仪器测量 |
|  |  |  |  |  | 对无压管道：0，-15 mm | 仪器测量 |
|  |  |  | 平基厚度 |  | 不小于设计要求 | 尺量 |
|  |  |  | 土弧基础腋角高度 |  | 不小于设计要求 | 尺量 |

注：1  本表中所要求符合的规范为《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268；

2  当混凝土基础内设有钢筋时，应检查钢筋质量保证资料和施工记录，确保钢筋数量及位置符合设计要求。

- 5.3   钢筋混凝土扩展基础

5.3.1  施工前应进行地基验槽，并对放线尺寸、嵌岩深度及基底高程等进行检验。

5.3.2  施工中应对钢筋、模板、混凝土、现浇结构外观质量及尺寸偏差等进行检验。质量检验标准应符合现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

【条文说明】：5.3.2  施工中应根据现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204对混凝土结构子分部工程中分项工程类别和要求进行检验和验收。

5.3.3  施工结束后，应对混凝土强度、轴线位置、尺寸及定位、基础顶面、基础高度、钢筋保护层厚度进行检验。

5.3.4  建筑工程的钢筋混凝土扩展基础质量检验标准应符合表5.3.4的规定。

表5.3.4   建筑工程的钢筋混凝土扩展基础质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 | 不小于设计值 | 28d试块强度或钻芯法、回弹法 |
|  | 2 | 轴线位置 | ≤15 mm | 仪器测量或尺量 |
|  | 3 | 基础高度 | ±10 mm | 仪器测量、检查施工记录、尺量 |
|  | 4 | 嵌岩深度 | 不小于设计值 | 仪器测量或尺量 |
| 一般项目 | 1 | L（或B）≤30（m） | ±5 mm | 仪器测量或尺量 |
|  |  | 30＜L（或B）≤60（m） | ±10 mm |  |
|  |  | 60＜L（或B）≤90（m） | ±15 mm |  |
|  |  | L（或B）＞90（m） | ±20 mm |  |
|  | 2 | 基础顶面标高 | ±15 mm | 仪器测量 |
|  | 3 | 基底高程 | 按设计要求 | 仪器测量 |
|  | 4 | 纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度 | ±10 mm | 仪器测量或剔凿法 |

注：1  表中L为基础长度；B为基础宽度；

2  因持力层顶面高程比勘察成果所反映的低而造成的基底高程降低，造成基础高度的增加，需得到设计的认可，可不计入基础高度的偏差；

3  当独立基础宽度大于2m时，宜在中部增加测量点。当条形基础长度大于10m时，应增加长边测点数量，相邻测点间距不大于10m。

【条文说明】：5.3.4  考虑到重庆地区存在大量岩质地基，当钢筋混凝土扩展基础采用嵌岩设计时，可忽略基顶弯矩和剪力对基底压力的影响，故本次地标在主控项目中增加嵌岩深度的检验要求。嵌岩深度以基础各边嵌入岩层最小高度作为控制值，嵌岩段及下卧岩层相关力学参数需满足设计要求。通过大量的案例经验，重庆地区岩石地基中，基础高度多由基础抗剪承载力起控制作用，故将基础高度调整为主控项目，但因实际持力层高度变化造成较原设计增加的基础高度，以设计确认后的高度进行检验，同时注意增加高度后的扩展基础或筏板基础需满足最小配筋率的要求。

5.3.5  市政桥涵工程的钢筋混凝土扩展基础质量检验标准应符合表5.3.5的规定。

表5.3.5   市政桥涵工程的钢筋混凝土扩展基础质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 | 不低于设计要求 | 28d试块强度或钻芯法 |
|  | 2 | 轴线位置 | ≤15 mm | 仪器测量或尺量 |
|  | 3 | 钢筋保护层厚度 | 不低于设计要求 | 检查钢筋质量保证资料、施工记录 |
| 一般项目 | 1 | 基底平面轮廓及尺寸 | 不小于设计要求 | 仪器测量或尺量 |
|  | 2 | 钢筋数量、位置 | 符合设计要求 | 检查钢筋质量保证资料、施工记录 |
|  | 3 | 基底高程 | 对土质：±50 mm | 仪器测量或尺量 |
|  |  |  | 对岩质：+50 mm，-200mm |  |

注：1  当基础边长度大于10m时，基底尺寸和基底高程检查应增加测点数量，同一条边相邻测点间距不应大于10m；

2  因持力层顶面高程比勘察成果所反映的低而造成的基底高程降低，可不计入一般项目中基底高程的偏差；

3  必要时可采用钻孔、剔凿揭露或仪器检测等方法对钢筋保护层厚度进行复核。

5.3.6  市政给水排水管道工程的钢筋混凝土扩展基础质量检验标准应符合本标准第5.2.6条的规定。

- 5.4   筏板与箱形基础

5.4.1  施工前应对放线尺寸、基底高程进行检验。

5.4.2  施工中应对预埋件、预留洞中心线位置、钢筋、模板、混凝土、现浇结构外观质量、轴线位置及尺寸偏差等进行检验。

【条文说明】：5.4.2  预埋件大多数是金属构件，在结构中预先留有钢板和锚固筋，能够用来连接结构构件。可以用来作为后续工序固定时用的连接件，一般使用预埋件先要根据图纸进行加工，然后进行测量定位和支设支架等。

预埋件在混凝土浇灌前必须经过严格的检查验收，预埋件在使用的时候必须经过复测与最后的固定，经过再次的调整和固定之后，待达到技术要求之后，方可进行后续混凝土的施工。

施工中应根据现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204对混凝土子分部工程中分项工程类别和要求进行检验和验收。

5.4.3  施工结束后，应对筏形与箱形基础的混凝土强度、轴线位置、基础顶面标高及平整度、预埋件质量及其尺寸及定位进行检验。

5.4.4  筏形和箱形基础质量检验标准应符合表5.4.4的规定。

表5.4.4   筏形和箱形基础质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  | 不小于设计值 | 28d试块强度或钻芯法、回弹法 |
|  | 2 | 轴线位置 |  | ≤15 mm | 仪器测量或尺量 |
|  | 3 | 基础高度 |  | ±10 mm | 仪器测量、检查施工记录、尺量 |
| 一般项目 | 1 | 基础顶面标高 |  | ±15 mm | 仪器测量 |
|  | 2 | 基底高程 |  | 按设计要求 | 仪器测量 |
|  | 3 | 平整度 |  | ±10 mm | 2m靠尺量 |
|  | 4 | 尺寸 |  | +15 mm，-10 mm | 尺量 |
|  | 5 | 电梯坑 | 中心位置 | ≤10 mm | 仪器测量或尺量 |
|  |  |  | 长宽尺寸 | +25 mm，0 mm | 仪器测量或尺量 |
|  | 6 | 预埋件中心位置 |  | ≤10 mm | 尺量 |
|  | 7 | 预留洞中心线位置 |  | ≤15 mm | 尺量 |
|  | 8 | 纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度 |  | ±10 mm | 仪器测量或剔凿法 |

- 5.5   桩基础

Ⅰ   现浇混凝土桩

5.5.1  灌注混凝土前，应对已成孔的中心位置、孔深、孔径、垂直度、孔底沉渣厚度等进行检验。

5.5.2  钢筋笼制作时，应对钢筋规格、焊条规格、品种、焊口规格、焊缝长度、焊缝外观和质量、主筋和箍筋的制作偏差等进行检查。

5.5.3  应对钢筋笼安放的实际位置等进行检查，并填写相应质量检测、检查记录。

5.5.4  工程桩应进行承载力和桩身质量检验。

【条文说明】5.5.4  工程桩的承载力和桩身完整性，对上部结构的安全稳定具有至关重要的意义，承载力检验是检验桩抗压或抗拔承载力是否满足设计值，通常采用载荷试验确定；桩身完整性检验是检验桩身的缩颈、夹泥、空洞、断裂等缺陷情况，通常采用钻芯法、低应变法、声波透射法等方法，要求桩身完整性检测结果评价应达到II类桩以上。检测单位根据总桩数及设计等级，结合本标准对承载力和桩身完整性检验数量的要求进行检验，承载力应符合设计要求，II类桩的分类原则为桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥，本条规定桩身完整性至少满足II类桩的评价要求。可以根据检测单位提供的承载力及桩身完整性检测报告对其进行验收，满足要求后方可进行后续施工，对不满足要求的工程桩，可采取补强或补桩措施。

5.5.5  施工完后的工程桩应检查成桩桩位偏差，灌注桩桩位偏差值详见表5.5.5-1及表5.5.5-2。

表5.5.5-1   建筑工程的灌注桩桩位的允许偏差（mm）

| 序 | 成孔方法 |  | 桩位允许偏差（mm） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 | 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 |
| 1 | 泥浆护壁钻孔 | D≤1000 mm | D/6，且不大于100 | D/4，且不大于150 |
|  |  | D＞1000 mm | 100＋0.01H | 150＋0.01H |
| 2 | 全护筒成孔 | D≤500 mm | 70 | 150 |
|  |  | D＞500 mm | 100 | 150 |
| 3 | 干作业成孔 |  | 70 | 150 |
| 4 | 人工挖孔 | 现浇混凝土护壁 | 50 | 150 |
|  |  | 钢套管护壁 | 100 | 200 |

注：H为施工现场地面标高与标顶设计标高的距离，D为设计桩径。

表5.5.5-2  市政桥梁工程的灌注桩桩位的允许偏差（mm）

| 序 | 项目 | 桩位允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 群桩 | 100 |
| 2 | 排架桩 | 50 |

5.5.6  施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验，承受水平力较大的桩应进行水平承载力检验，抗拔桩应进行抗拔承载力检验。

【条文说明】5.5.6  竖向承载桩的承载力对上部结构的安全稳定具有至关重要的意义。承载力的检验不仅能检验施工质量，而且也能检验设计是否达到工程的要求。

5.5.7  施工完成后的工程桩应采用低应变法及声波透射法或钻孔抽芯法进行桩身质量检验。市政桥梁工程的工程桩应全数检查，建筑工程的工程桩抽检数量应符合下列规定：

1  柱下三桩或三桩以下的承台，每个承台抽检桩数不得少于1根；

2  满足下列条件之一的桩基工程，抽检桩数不应少于总桩数的30%，且不得少于20根；下列条件之外的桩基工程时，抽检桩数不应少于总桩数的20%，且不得少于10根；

1）设计等级为甲级的桩基；

2）场地地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的桩基；

3）采用新桩型或新工艺的桩基；

4）施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩；

5）施工前未按现行有关规定进行单桩静载荷试验的桩基；

6）工程施工前已进行单桩静载荷试验，但施工过程变更了工艺参数或施工质量出现异常时；

3 对端承型大直径桩，应在上述两款规定的抽检桩数范围内，选用声波透射法或钻芯法对部分受检桩进行桩身完整性检测，抽检数量不应少于总桩数的10%；

4  椭圆桩、矩形桩宜采用声波透射法或钻孔抽芯法进行检测；

5  旋挖桩桩身宜全部采用声波透射法或钻孔抽芯法进行检测。

【条文说明】5.5.7  本条规定旋挖桩应采用声波透射法或钻孔抽芯法进行检测，主要考虑到，低应变法受桩周桩端岩土特性、激振能量、周围环境、人员及设备的影响较大，检测结果的可靠性相对较低；我市的多个工地已出现因施工质量不合格而出现质量问题，但令人担忧的是低应变法检测结果是合格的。基于此，条文规定旋挖桩应采用检测结果可靠性较高的声波透射法或钻孔抽芯法，以确保工程质量。

5.5.8  对下列情况之一的桩基，应采用单桩竖向抗压承载力载荷试验进行检测：

1  工程施工前已进行单桩静载荷试验，但施工过程变更了工艺参数或施工质量出现了异常；

2  设计等级为甲级，桩径小于800mm的桩基，施工前未实施的工程；

3  场地地质条件复杂、成桩质量可靠性较低的桩基；

4  采用新桩型或新工艺。

抽检数量不应少于总桩数的1%，且不得少于3根；当总桩数在50根以内时，不应少于2根。

5.5.9  采用现场静载荷试验方法检测单桩竖向抗压承载力时，检测荷载值应为单桩承载力特征值的2倍。

5.5.10  对大直径嵌岩桩的竖向承载力检验，当受设备或现场条件限制无法进行单桩竖向抗压承载力载荷试验时，可采用桩基承载力自平衡测试法进行检测，也可根据终孔时桩端持力层检验情况结合桩身质量检验报告核验。

【条文说明】5.5.10  对于大直径嵌岩桩，由于试桩荷载大或场地条件限制，有时很难、甚至无法进行单桩竖向抗压承载力静载检测，因此，对不具备条件进行载荷试验的大直径嵌岩桩，本标准提出终孔后混凝土灌注前采用钻芯法来测定桩端持力层情况，结合成桩后桩身质量检测结果对其承载力进行核定的方法。重庆地区多年来的工程实践经验表明，该方法是可行的。

5.5.11  对专用抗拔桩和对水平承载力有特殊要求的桩基工程，应进行单桩抗拔静载荷试验和水平静载荷试验检测。抽检数量不应少于总桩数的1%，且不得少于3根。

5.5.12  桩身完整性及承载力检验，除符合本节规定外，尚应符合现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106及《公路工程基桩检测技术规程》JTGT 3512的规定。

5.5.13  当对检测结果有异议时，应进行验证检测，验证检测应符合下列规定：

1  对低应变法检测结果有异议时，可根据实际情况采用钻芯法、高应变法或开挖等适宜的方法验证检测；

2   对声波透射法检测结果有异议时，可采用钻芯法验证检测；

3   对钻芯法检测结果有异议时，可采用在同一基桩增加钻孔验证检测。

【条文说明】5.5.13  本条“验证检测”是指检测报告已正式发出，委托方或者第三方对检测结果有争议而进行的检测，其目的是确认检测结果的可靠性。因此，应在有异议点附近采用原检测方法或准确度更高的检测方法进行。对检测结果产生争议的工程案例时有发生，主要原因在于：（1）检测方法不适合特定的工程；（2）检测所采用的仪器设备精度不能满足要求；（3）检测人员未严格按照规范规程的相关要求进行检测。

5.5.14  当检测结果不满足要求时，应进行扩大抽检。扩大抽检应采用原检测方法或准确度更高的检测方法，并应符合下列规定：

1  低应变法或声波透射法桩身完整性抽检结果中，当Ⅲ、Ⅳ类桩之和大于抽检桩数的20%时，应在未检桩中扩大抽检，抽检桩数与首次检测数量相同。若扩大抽检桩数中，Ⅲ、Ⅳ类桩之和仍大于抽检桩数的20%时，该批桩应全数检测。抽检不合格桩应提出处理方案；

2  钻芯法或单桩承载力抽检结果中存在不满足要求的桩时，应在未检桩中扩大抽检，抽检桩数为不合格桩数的2倍。若扩大抽检桩数中仍存在不满足要求的桩，应由参建各方共同研究提出进一步抽检的数量或处理方案。

【条文说明】5.5.13  当所抽检的受检桩检测结果不满足设计要求时，如何对未检桩开展进一步抽检工作是比较复杂的技术问题，目前国家及行业现行标准均未给出一个统一的、明确的抽检方案。为了便于实际操作，规范编制组在参考了国家、行业标准及部分省市相关地方标准的基础上，根据重庆地区的经验，提出了一些扩大检测的相关原则规定，对不同检测方法的扩大抽检比例提出了具体规定。不合格桩的处理方案宜根据设计要求、地质条件、施工质量变异性等因素综合确定。

5.5.14   旋挖成孔灌注桩质量检验标准应符合表5.5.14的规定。

表5.5.14   旋挖成孔灌注桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  |  | 不小于设计值 | 试件报告或钻芯取样送检 |
|  | 2 | 桩身承载力 |  |  | 不小于设计值 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103 |
|  | 3 | 桩身完整性 |  |  | 按相关规范要求 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103；《公路工程基桩检测技术规程》（JTGT 3512） |
|  | 4 | 桩位 |  |  | 按5.5.5条要求 | 用全站仪、经纬仪等仪器检查、尺量 |
|  | 5 | 孔深 |  |  | +300 mm | 用重锤测，或测钻杆 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 | 建筑工程 |  | ≤1%L mm | 用超声波或井径仪测量 |
|  |  |  | 桥梁工程 |  | ≤1%L，且不小于500 mm |  |
|  | 2 | 桩径 |  |  | ≥0 | 用超声波或井径仪测量 |
|  | 3 | 泥浆比重（粘土或砂性土中） |  |  | 1.15~1.20 | 用比重计测，清孔后在距孔底50cm处取样 |
|  | 4 | 泥浆面标高（高于地下水位） |  |  | 1 m | 目测 |
|  | 5 | 沉渣厚度 | 建筑工程 | 端承桩 | ≤50 mm | 用沉渣仪或重锤测量 |
|  |  |  |  | 磨擦桩 | ≤150 mm |  |
|  |  |  | 桥梁工程 | 端承桩 | ≤100 mm |  |
|  |  |  |  | 磨擦桩 | ≤300 mm |  |
|  | 6 | 混凝土坍落度 | 湿作业 |  | 180~220 | 坍落度仪 |
|  |  |  | 干作业 |  | 90~150 |  |
|  | 7 | 钢筋笼质量 | 主筋间距 |  | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 箍筋间距或螺旋筋螺距 |  | ±20 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋笼直径 |  | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 保护层厚度 |  | +20，-10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋笼长度 |  | ±100 mm | 用钢尺量 |
|  | 8 | 混凝土充盈系数 |  |  | >1 | 检查每根桩的实际灌注量 |
|  | 9 | 桩顶标高 |  |  | +30 mm，-50 mm | 水准仪，需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体 |

注：H为施工现场地面标高与标顶设计标高的距离，D为设计桩径，L为桩身长度。

【条文说明】5.5.14  施工前应检验灌注桩的原材料及桩位处的地下障碍物处理资料。施工中应对成孔、钢筋笼制作与安装、水下混凝土灌注等各项质量指标进行检查验收；嵌岩桩应对桩端的岩性和入岩深度进行检验。施工后应对桩身完整性、混凝土强度及承载力进行检验。在现场施工条件允许的条件下，为了增强混凝土质量，应尽量采取低坍落度的混凝土，干作业成孔灌注桩相较于湿作业成孔灌注桩，浇筑条件较为方便，因此采用的坍落度较小。

5.5.15  人工挖孔灌注桩质量检验标准应符合表5.5.15的规定。

表5.5.15   人工挖孔灌注桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  |  |  | 不小于设计值 | 试件报告或钻芯取样送检 |
|  | 2 | 桩身承载力 |  |  |  | 不小于设计值 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103 |
|  | 3 | 桩身完整性 |  |  |  | 按相关规范要求 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103；《公路工程基桩检测技术规程》（JTGT 3512） |
|  | 4 | 桩位 |  |  |  | 按5.5.5条要求 | 用全站仪检查、尺量 |
|  | 5 | 进入桩端持力层深度 |  |  |  | -30，+50 mm | 测量、尺量 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 | 建筑工程 |  | 现浇混凝土护壁 | ≤0.5%L mm | 吊垂线 |
|  |  |  |  |  | 钢套管护壁 | ≤1%L mm |  |
|  |  |  | 桥梁工程 |  |  | ≤0.5%L，且不小于200 mm |  |
|  | 2 | 桩径 |  |  |  | ≥0 | 用超声波或井径仪测量 |
|  | 3 | 横断面尺寸 |  |  |  | 0，+50 mm | 尺量 |
|  | 4 | 桩底平整度 |  |  |  | 30 mm | 用2m靠尺和锲形塞尺检查 |
|  | 5 | 扩底桩扩底部分侧面斜率 |  |  |  | ±2% | 尺量 |
|  | 6 | 桩顶高程 |  |  |  | ±10 mm | 测量 |
|  | 7 | 钢筋笼质量 |  | 主筋间距 |  | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 箍筋间距或螺旋筋螺距 |  | ±20 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 钢筋笼直径 |  | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 保护层厚度 |  | +20，-10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 钢筋笼长度 |  | ±100 mm | 用钢尺量 |

注：1  现浇基桩的底面和断面可以桩孔的底面和断面代替；

2  桩顶位置以钢筋笼形心为准；

3  L为桩身长度。

【条文说明】5.5.15  对人工挖孔灌注桩桩顶高程应高出设计高程多少未作出要求是因为此时桩的情形与独立基础相当。施工人员下井进行施工，需配备保证人员安全的措施，主要包括防坠物伤人措施、防塌孔措施、防毒措施及安全逃生措施等。

井底平整度及入岩深度由验收人员共同现场量测。设计采用成型井管（筒）支护桩孔护壁时，施工过程中应保证其垂直度。

成型桩顶的中心位置为钢筋笼的几何中心，桩顶中心与其基础平面布置轴线的偏差即为桩的偏差，其差值应不超过本标准的要求。

钢筋笼制作质量应在成型后或入桩孔前进行检查，在吊装或下入桩孔过程中，若破坏了钢筋笼成型质量，则应重新制作和质量检查。

5.5.16  冲击成孔灌注桩质量检验标准应符合表5.5.16的规定。

表5.5.16   冲击成孔灌注桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  |  | 不小于设计值 | 试件报告或钻芯取样送检 |
|  | 2 | 桩身承载力 |  |  | 不小于设计值 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103 |
|  | 3 | 桩身完整性 |  |  | 按相关规范要求 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103；《公路工程基桩检测技术规程》（JTGT 3512） |
|  | 4 | 桩位 |  |  | 按5.5.5条要求 | 用全站仪检查、尺量 |
|  | 5 | 孔深 |  |  | +300 mm | 用重锤测，或测钻杆 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 | 建筑工程 |  | ≤1%L mm | 用超声波或井径仪测量 |
|  |  |  | 桥梁工程 |  | ≤1%L，且不小于500 mm |  |
|  | 2 | 桩径 |  |  | ≥0 | 用超声波或井径仪测量 |
|  | 3 | 泥浆比重（粘土或砂性土中） |  |  | 1.1~1.25 | 用比重计测，清孔后在距孔底50cm处取样 |
|  | 4 | 泥浆面标高（高于地下水位） |  |  | 1 m | 目测 |
|  | 5 | 沉渣厚度 | 建筑工程 | 端承桩 | ≤50 mm | 用沉渣仪或重锤测量 |
|  |  |  |  | 磨擦桩 | ≤150 mm |  |
|  |  |  | 桥梁工程 | 端承桩 | ≤100 mm |  |
|  |  |  |  | 磨擦桩 | ≤300 mm |  |
|  | 6 | 混凝土坍落度 |  |  | 180~220 | 坍落度仪 |
|  | 7 | 钢筋笼质量 | 主筋间距 |  | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 箍筋间距或螺旋筋螺距 |  | ±20 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋笼直径 |  | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 保护层厚度 |  | +20，-10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋笼长度 |  | ±100 mm | 用钢尺量 |
|  | 8 | 混凝土充盈系数 |  |  | >1.0 | 检查每根桩的实际灌注量 |
|  | 9 | 桩顶标高 |  |  | +30 mm，-50 mm | 水准仪，需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体 |

注：H为施工现场地面标高与标顶设计标高的距离，D为设计桩径，L为桩身长度。

【条文说明】5.5.16  施工前应检验灌注桩的原材料及桩位处的地下障碍物处理资料。施工中应对成孔、钢筋笼制作与安装、水下混凝土灌注等各项质量指标进行检查验收；嵌岩桩应对桩端的岩性和入岩深度进行检验。施工后应对桩身完整性、混凝土强度及承载力进行检验。

5.5.17  旋转挤压灌注桩质量检验标准应符合表5.5.17的规定。

表5.5.17   旋转挤压灌注桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  | 不小于设计值 | 试件报告或钻芯取样送检 |
|  | 2 | 桩身承载力 |  | 不小于设计值 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103 |
|  | 3 | 桩身完整性 |  | 按相关规范要求 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103；《公路工程基桩检测技术规程》（JTGT 3512） |
|  | 4 | 桩位 |  | 按5.5.5条要求 | 基坑开挖前量护筒，开挖后量桩中心 |
|  | 5 | 孔深 |  | +300 mm | 用重锤测，或测钻杆 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 |  | ≤1%L mm | 测钻杆，吊锤球 |
|  | 2 | 桩径 |  | ≥0 mm | 井径仪，用钢尺量 |
|  | 3 | 混凝土坍落度 |  | 180~220 | 坍落度仪 |
|  | 4 | 钢筋笼质量 | 主筋间距 | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 箍筋间距或螺旋筋螺距 | ±20 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋笼直径 | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 保护层厚度 | +20，-10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋笼长度 | ±100 mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 混凝土充盈系数 |  | >1.1 | 检查每根桩的实际灌注量 |
|  | 6 | 桩顶标高 |  | +30 mm，-50 mm | 水准仪，需扣除桩顶浮浆层及劣质桩体 |

注：D为设计桩径，L为桩身长度。

【条文说明】5.5.17  施工前应对放线后的桩位进行检查。施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高等进行检查。施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验。由于机械设备原因，旋转挤压灌注桩桩径较小，在重庆市市政桥梁工程中应用基本很少。桥梁工程如采用此种桩基础，则按此质量验收标准执行。

5.5.18  沉管灌注桩质量检验标准应符合表5.5.18的规定。

表5.5.18   沉管灌注桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  | 不小于设计值 | 试件报告或钻芯取样送检 |
|  | 2 | 桩身承载力 |  | 不小于设计值 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103 |
|  | 3 | 桩身完整性 |  | 按相关规范要求 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103；《公路工程基桩检测技术规程》（JTGT 3512） |
|  | 4 | 桩位 |  | 按5.5.5条要求 | 基坑开挖前量护筒，开挖后量桩中心 |
|  | 5 | 孔深 |  | +300 mm | 施工中量钻杆或套管长度，施工后钻芯法或低应变法检测 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 |  | ≤1%L mm | 测钻杆，吊锤球 |
|  | 2 | 桩径 |  | ≥0 | 井径仪，用钢尺量 |
|  | 3 | 混凝土坍落度 |  | 80 mm~100 mm | 坍落度仪 |
|  | 4 | 钢筋笼质量 | 主筋间距 | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 箍筋间距或螺旋筋螺距 | ±20 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋笼直径 | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 保护层厚度 | +20 mm，-10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋笼长度 | ±100 mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 拔管速度 |  | 1.2~1.5 （m/min） | 用钢尺量或秒表 |
|  | 6 | 桩顶标高 |  | +30 mm，-50 mm | 水准仪测量 |

注：H为施工现场地面标高与标顶设计标高的距离，D为设计桩径，L为桩身长度。

【条文说明】5.5.17  施工前应对放线后的桩位进行检查。施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高、拔管速度等进行检查。施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验。

5.5.19  长螺旋钻孔灌注桩质量检验标准应符合表5.5.19的规定。

表5.5.19   长螺旋钻孔压灌桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  | 不小于设计值 | 试件报告或钻芯取样送检 |
|  | 2 | 桩身承载力 |  | 不小于设计值 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103 |
|  | 3 | 桩身完整性 |  | 按相关规范要求 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103；《公路工程基桩检测技术规程》（JTGT 3512） |
|  | 4 | 桩位 |  | 按5.5.5条要求 | 基坑开挖前量护筒，开挖后量桩中心 |
|  | 5 | 孔深 |  | +300 mm | 施工中量钻杆长度，施工后钻芯法或低应变法检测 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 |  | ≤1%L mm | 测钻杆，吊锤球 |
|  | 2 | 桩径 |  | ≥0 mm | 井径仪，用钢尺量 |
|  | 3 | 混凝土坍落度 |  | 160~220 mm | 坍落度仪 |
|  | 4 | 钢筋笼质量 | 主筋间距 | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 箍筋间距或螺旋筋螺距 | ±20 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋笼直径 | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 保护层厚度 | +20，-10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋笼长度 | ±100 mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 混凝土充盈系数 |  | ≥1.0 | 检查每根桩的实际灌注量 |
|  | 6 | 桩顶标高 |  | +30 mm，-50 mm | 水准仪测量 |

注：H为施工现场地面标高与标顶设计标高的距离，D为设计桩径，L为桩身长度。

【条文说明】5.5.19  施工前应对放线后的桩位进行检查。施工中应对桩位、桩长、垂直度、钢筋笼笼顶标高等进行检查。施工结束后应对混凝土强度、桩身完整性及承载力进行检验。由于机械设备原因，旋转挤压灌注桩桩径较小，在重庆市市政桥梁工程中应用基本很少。桥梁工程如采用此种桩基础，则按此质量验收标准执行。

Ⅱ   混凝土预制桩

5.5.20  建筑工程混凝土预制桩质量检验标准应符合表5.5.20的规定。

表5.5.20   建筑工程混凝土预制桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  |  |  | 不小于设计值 | 试件报告或钻芯取样送检 |
|  | 2 | 桩身承载力 |  |  |  | 不小于设计值 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103 |
|  | 3 | 桩身完整性 |  |  |  | 按相关规范要求 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103；《公路工程基桩检测技术规程》（JTGT 3512） |
| 一般项目 | 1 | 成品桩质量 |  |  |  | 表面平整，颜色均匀，掉角深度小于10mm，蜂窝面积小于总面积的0.5% | 查产品合格证 |
|  | 2 | 桩位 | 1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 |  | D≤1000mm | ≤D/6，且不大于100 mm | 用全站仪、经纬仪等仪器检查、尺量 |
|  |  |  |  |  | D＞1000mm | 100＋0.01H mm |  |
|  |  |  | 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 |  | D≤1000mm | ≤D/4，且不大于150 mm |  |
|  |  |  |  |  | D＞1000mm | 150＋0.01H mm |  |
|  | 3 | 垂直度 | 直桩 |  |  | ≤1%L mm | 经纬仪测量或铅锤法 |
|  |  |  | 斜桩 |  |  | ≤15tanθ%L mm |  |
|  | 4 | 桩径 |  |  |  | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 电焊条质量 |  |  |  | 设计要求 | 查产品合格证 |
|  | 6 | 接桩：焊缝质量 |  | 咬边深度 |  | ≤0.5 | 焊缝检查仪 |
|  |  |  |  | 加强层高度 |  | ≤2 | 焊缝检查仪 |
|  |  |  |  | 加强层宽度 |  | ≤3 | 焊缝检查仪 |
|  |  | 电焊结束后停歇时间 |  | 锤击 |  | ≥8（3） min | 用表记时 |
|  |  |  |  | 静压 |  | ≥6（3） min |  |
|  |  | 上下节平面偏差 |  |  |  | ≤10 mm | 用钢尺量 |
|  |  | 节点弯曲矢高 |  |  |  | 同桩体弯曲要求 | 用钢尺量 |
|  | 7 | 钢筋笼质量 |  | 主筋间距 |  | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 箍筋间距或螺旋筋螺距 |  | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 保护层厚度 |  | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 桩顶钢筋网片位置 |  | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 桩尖纵向钢筋位置 |  | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  | 8 | 收锤标准（终压标准） |  |  |  | 设计要求 | 用钢尺量或查沉桩记录 |
|  | 9 | 混凝土灌芯 |  |  |  | 设计要求 | 查灌注量 |
|  | 10 | 桩顶标高 |  |  |  | ±50 mm | 水准仪或全站仪测量 |

注：1  电焊结束后停歇时间项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值；

2  H为施工现场地面标高与标顶设计标高的距离，D为设计桩径或短边长度，L为桩身长度；

3  θ值为斜桩轴线与垂线间的夹角。

5.5.21  桥梁工程混凝土预制桩质量检验标准应符合表5.5.21的规定。

表5.5.21   桥梁工程混凝土预制桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  |  |  | 不小于设计值 | 试件报告或钻芯取样送检 |
|  | 2 | 桩身承载力 |  |  |  | 不小于设计值 | 《公路工程基桩检测技术规程》（JTGT 3512） |
|  | 3 | 桩身完整性 |  |  |  | 按相关规范要求 | 《公路工程基桩检测技术规程》（JTGT 3512） |
| 一般项目 | 1 | 成品桩质量 |  |  |  | 桩身表面无蜂窝、麻面和超过0.15 mm的收缩裂缝 | 查产品合格证 |
|  | 2 | 桩位 | 群桩 |  | 中间桩 | ≤D/2，且不大于250 mm | 用全站仪、经纬仪等仪器检查、尺量 |
|  |  |  |  |  | 外缘桩 | ≤D/4，且不大于150 mm |  |
|  |  |  | 排架桩 |  | 顺桥方向 | 50 mm |  |
|  |  |  |  |  | 垂直桥轴方向 | 40 mm |  |
|  | 3 | 垂直度 | 直桩 |  |  | ≤1%L mm | 经纬仪测量或铅锤法 |
|  |  |  | 斜桩 |  |  | ≤15tanθ%L mm |  |
|  | 4 | 横截面 | 桩径或边长 |  |  | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 空心中心与桩中心偏差 |  |  | ≤5 mm |  |
|  | 5 | 电焊条质量 |  |  |  | 设计要求 | 查产品合格证 |
|  | 6 | 接桩：焊缝质量 | 咬边深度 |  |  | ≤0.5 mm | 焊缝检查仪 |
|  |  |  | 加强层高度 |  |  | ≤3 mm | 焊缝检查仪 |
|  |  |  | 加强层宽度 |  |  | ≤3 mm | 焊缝检查仪 |
|  | 7 | 桩尖与桩的纵轴线偏差 |  |  |  | ≤10 mm | 用钢尺量 |
|  | 8 | 桩纵轴线弯曲矢高 |  |  |  | ≤0.1%L，且≤20 mm | 用钢尺量 |
|  | 9 | 桩顶面与桩纵轴线倾斜偏差 |  |  |  | ≤0.1%D，且≤3 mm | 用角尺量 |
|  | 10 | 接桩的接头平面与桩轴线垂直度 |  |  |  | ≤0.5% mm | 用钢尺量 |
|  | 11 | 钢筋笼质量 |  | 主筋间距 |  | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 箍筋间距或螺旋筋螺距 |  | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 保护层厚度 |  | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 桩顶钢筋网片位置 |  | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  | 桩尖纵向钢筋位置 |  | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  | 12 | 桩尖高程 |  |  |  | ≤设计值 mm | 水准仪或全站仪等侧顶面高程后反算 |
|  | 13 | 贯入度 |  |  |  | ≤设计值 mm | 与控制贯入度比较 |
|  | 14 | 桩顶标高 |  |  |  | ±50 mm | 水准仪或全站仪测量 |

注：1  H为施工现场地面标高与标顶设计标高的距离，D为设计桩径或短边长度，L为桩身长度；

2  θ为斜桩轴线与垂线间的夹角。

【条文说明】5.5.20~5.5.21  施工前应检验成品桩构造尺寸及外观质量。施工中应检验接桩质量、锤击及静压的技术指标、垂直度以及桩顶标高等。施工结束后应对承载力及桩身完整性等进行检验。桩位抽检20%总桩数，测桩中心位置；桩径抽查10%总桩数，每根桩测3个断面；接桩焊缝抽查10%总桩数，检查全部焊缝，每条焊缝检查3处。

Ⅲ   钢桩

5.5.22  建筑工程混凝土钢桩质量检验标准应符合表5.5.22的规定。

表5.5.22  建筑工程钢桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 桩身承载力 |  |  | 不小于设计值 | 按《建筑基桩检测技术规程》JGJ103 |
|  | 2 | 钢桩外径或断面尺寸 | 桩端 |  | ≤0.5%D mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 桩身 |  | ≤0.1%D mm |  |
|  | 3 | 桩长 |  |  | 不小于设计值 | 用钢尺量 |
|  | 4 | 矢高 |  |  | ≤1‰L mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 桩位 | 1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 | D≤1000mm | ≤D/6，且不大于100 mm | 用全站仪、经纬仪等仪器检查、尺量 |
|  |  |  |  | D＞1000mm | 100＋0.01H mm |  |
|  |  |  | 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 | D≤1000mm | ≤D/4，且不大于150 mm |  |
|  |  |  |  | D＞1000mm | 150＋0.01H mm |  |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 | 直桩 |  | ≤1%L mm | 经纬仪测量或铅锤法 |
|  |  |  | 斜桩 |  | ≤15tanθ%L mm |  |
|  | 2 | 端部平整度 |  |  | ≤2（H型桩≤1） mm | 用水平尺量 |
|  | 3 | H钢桩的方正度 |  |  | h≥300：T+T'≤8 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  |  |  | h<300：T+T'≤6 mm |  |
|  | 4 | 端部平面与桩身中心线的倾斜值 |  |  | ≤2 mm | 用水平尺量 |
|  | 5 | 上下节桩错口 | 钢管外径≥700mm |  | ≤3 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢管外径＜700mm |  | ≤2 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | H型钢桩 |  | ≤1 mm | 用钢尺量 |
|  | 6 | 焊缝 | 咬边深度 |  | ≤0.5 mm | 焊缝检查仪 |
|  |  |  | 加强层高度 |  | ≤2 mm | 焊缝检查仪 |
|  |  |  | 加强层宽度 |  | ≤3 mm | 焊缝检查仪 |
|  | 7 | 焊缝电焊质量外观 |  |  | 无气孔，无焊瘤，无裂缝 | 目测法 |
|  | 8 | 焊缝探伤检验 |  |  | 设计要求 | 超声波或射线探伤 |
|  | 9 | 焊接结束后停歇时间 |  |  | ≥1（min） | 用表记时 |
|  | 10 | 收锤标准（终压标准） |  |  | 设计要求 | 现场实测或查沉桩记录 |
|  | 11 | 桩顶标高 |  |  | ±50 mm | 水准仪测量 |

注：1  H为施工现场地面标高与标顶设计标高的距离，D为设计桩径或短边长度，L为桩身长度；

2  θ为斜桩轴线与垂线间的夹角。

5.5.23  桥工程混凝土钢桩质量检验标准应符合表5.5.23的规定。

表5.5.23   桥梁工程钢桩质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 桩身承载力 |  |  | 不小于设计值 | 《公路工程基桩检测技术规程》（JTGT 3512） |
|  | 2 | 管节外形尺寸 | 管端椭圆度 |  | ≤0.5%D且≤±5 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 周长 |  | ≤0.5%S且≤±10 mm |  |
|  | 3 | 桩长 |  |  | +10，0 | 用钢尺量 |
|  | 4 | 桩轴线弯曲矢高 |  |  | ≤1‰L，且≤20 mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 桩位 | 群桩 | 中间桩 | ≤D/2，且不大于250 mm | 用全站仪、经纬仪等仪器检查、尺量 |
|  |  |  |  | 外缘桩 | ≤D/4，且不大于150 mm |  |
|  |  |  | 排架桩 | 顺桥方向 | 50 mm |  |
|  |  |  |  | 垂直桥轴方向 | 40 mm |  |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 | 直桩 |  | ≤1%L mm | 经纬仪测量或铅锤法 |
|  |  |  | 斜桩 |  | ≤15tanθ%L mm |  |
|  | 2 | 端部平整度 |  |  | ≤2 mm | 用水平尺量 |
|  | 3 | 端部平面与桩身中心线的倾斜值 |  |  | ≤1%D，且不大于3 mm | 用水平尺量 |
|  | 4 | 钢管桩上下节桩错台 | 钢管外径≥700mm |  | ≤3 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢管外径＜700mm |  | ≤2 mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 焊缝 | 咬边深度 |  | ≤0.5 mm | 焊缝检查仪 |
|  |  |  | 加强层高度 |  | ≤3 mm | 焊缝检查仪 |
|  |  |  | 加强层宽度 |  | ≤3 mm | 焊缝检查仪 |
|  | 6 | 焊缝电焊质量外观 |  |  | 无气孔，无焊瘤，无裂缝 | 目测法 |
|  | 7 | 焊缝探伤检验 |  |  | 设计要求 | 超声波或射线探伤 |
|  | 8 | 桩尖高程 |  |  | ≤设计值 mm | 水准仪或全站仪等侧顶面高程后反算 |
|  | 9 | 贯入度 |  |  | ≤设计值 mm | 与控制贯入度比较 |

注：1  H为施工现场地面标高与标顶设计标高的距离，D为设计桩径或短边长度，L为桩身长度；

2  θ为斜桩轴线与垂线间的夹角。

【条文说明】5.5.22~5.5.23  施工前应对桩位、成品桩的外观质量进行检验。施工中应进行（1）打入（静压）深度、收锤标准、终压标准及桩身（架）垂直度检查；（2）接桩质量、接桩间歇时间及桩顶完整状况；电焊质量除应进行常规检查外，尚应做10％的焊缝探伤检查；（3）每层土每米进尺锤击数、最后1.0m进尺锤击数、总锤击数、最后三阵贯入度、桩顶标高、桩尖标高等。施工结束后应进行承载力检验。

桩位、H钢桩的方正度抽检20%总桩数，测桩中心位置；端部平整度、端部平面与桩身中心线的倾斜值抽查20%桩，各测2个垂直方向；接桩焊缝抽查10%总桩数，检查全部焊缝，每条焊缝检查3处。

焊缝探伤检验：采用超声法应满足设计要求，设计未要求时抽查10%桩，每桩检查20%焊缝，且不少于3条。采用射线法应满足设计要求，设计未要求时抽查10%桩，每桩检查2%焊缝，且不少于1条。

5.5.24  建筑工程承台质量检验标准应符合表5.5.24的规定。

表5.5.24   建筑工程承台质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 | 不小于设计值 | 试件报告或钻芯取样送检 |
| 一般项目 | 1 | 轴线位置 | ±10 mm | 全站仪、经纬仪等仪器测量 |
|  | 2 | 桩边距 | 0，+10 mm | 尺量最小宽度 |
|  | 3 | 顶面高程 | 0，-5 mm | 全站仪、经纬仪等仪器测量 |
|  | 4 | 底面平整度 | 30 mm | 用2m靠尺和锲形塞尺检查 |
|  | 5 | 底面宽度 | ±10 mm | 尺量最小宽度 |
|  | 6 | 底面长度 | ±10 mm | 尺量最小长度 |
|  | 7 | 高度 | ±10 mm | 尺量 |
|  | 8 | 台阶宽高比或坡率 | ±0.5% | 尺量 |

注：钢筋制作安装的检查应执行相关规范。

5.5.25  桥梁工程承台质量检验标准应符合表5.5.25的规定。

表5.5.25   桥梁工程承台质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 | 不小于设计值 | 试件报告或钻芯取样送检 |
| 一般项目 | 1 | 轴线位置 | ≤15 mm | 全站仪、经纬仪等仪器测量 |
|  | 2 | 顶面高程 | ±10 mm | 全站仪、经纬仪等仪器测量 |
|  | 3 | 底面宽度 | ±20 mm | 尺量最小宽度 |
|  | 4 | 底面长度 | ±20 mm | 尺量最小长度 |
|  | 5 | 高度 | 0，+10 mm | 尺量 |
|  | 6 | 预埋件位置 | ≤10 mm | 全站仪、经纬仪等仪器测量 |

注：钢筋制作安装的检查应执行相关规范。

【条文说明】5.5.24~5.5.25  承台表面应无孔洞、露筋、缺棱掉角、蜂窝、麻面和宽度超过0.15mm的收缩裂缝。

- 5.6   岩石锚杆基础与抗拔锚杆

5.6.1  施工前应检验原材料质量、水泥砂浆或混凝土配合比。

5.6.2  施工中应对孔位、孔径、孔深、注浆压力等进行检验。

5.6.3  施工结束后应对抗拔承载力和锚固体强度进行检验。

5.6.4  岩石锚杆质量检验标准应符合表5.6.4的规定。

表5.6.4   岩石锚杆质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 抗拔承载力 | 不小于设计值 |  | 抗拔试验 |
|  | 2 | 孔深 | 不小于设计值 |  | 测钻杆套管长度 |
|  | 3 | 锚固体强度 | 不小于设计值 |  | 28d试块强度 |
| 一般项目 | 1 | 垂直度 | ≤1/100 |  | 经纬仪测量 |
|  | 2 | 孔位 | D<500mm | ≤70+0.01H | 基坑开挖前量护筒，开挖后量孔中心 |
|  |  |  | D≥500mm | ≤100+0.01H |  |
|  | 3 | 孔径 | ±10 mm |  | 用钢尺量 |
|  | 4 | 杆体标高 | +30 mm，-50 mm |  | 水准测量 |
|  | 5 | 锚固长度（岩石及上部结构中） | +100 mm，0 |  | 用钢尺量 |
|  | 6 | 注浆压力 | 设计要求 |  | 检查压力表读数 |

注：1  H为锚杆施工面至设计锚杆孔顶的距离（mm）；

2  D为设计孔径（mm）。

【条文说明】5.6.1~5.6.4  锚杆的抗拔承载力主要由锚固体与土体粘结强度及锚杆与砂浆粘结强度决定，因此在施工前对水泥砂浆，施工中对成孔质量检验至关重要。本标准将锚固体强度作为主控项目，而锚固体强度的影响因素主要包括孔径及锚固长度。

- 5.7   沉井与沉箱基础

5.7.1  沉井基础施工准备应符合下列规定：

1  沉井与沉箱施工前应对砂垫层的地基承载力进行检验；

2  沉井施工前，应根据图纸和地质资料决定是否增加补充施工钻探，为编制施工技术方案提供准确依据；

3  沉井下沉前，应对附近的堤防、建筑物和施工设备采取有效的防护措施，并在下沉过程中，经常进行沉降观测，观察基线、基点的设置情况；

4  沉井施工前，应对洪汛、河床冲刷、泥石流、通航及漂流物等情况做好调查研究，在施工中应制定相应的安全措施；

5  沉井施工前，应根据地质钻探资料、环境条件等计算沉井全过程下沉系数，必要时应采取预防措施，防止沉井无法下沉或突沉；

6  沉箱施工前尚应对施工设备、备用的电源和供气设备进行检验。

【条文说明】5.7.1  沉井下沉时，位于邻近的土体可能随之下沉，土体范围内的堤防、建筑物和施工设施将受到危害，必须采取有效的防护和下沉方案。一般不采取抽水除土下沉方案，采取不排水取土下沉方案时，应维持沉井内水位不低于沉井外水位，防止井外土、砂涌进井内而使地面下沉。

5.7.2  沉井与沉箱施工中的验收应符合下列规定：

1  混凝土浇筑前应对模板的位置、尺寸和密封性以及钢筋、预埋件、预留洞口的位置进行检查和验收；

2  拆模后应检查混凝土浇筑质量；

3  下沉过程中应对下沉偏差进行检验；

4  下沉后的接高应对地基强度、接高稳定性进行检验；

5  沉井封底前应对混凝土的工作性能进行检验，符合要求后方可进行封底，沉井干封底时，井内地下水位应控制在坑底以下0.5m，封底结束后应检查混凝土的强度和厚度；

6  气压沉箱封底前应对封底混凝土的工作性能进行检验，封底时应检验物料塔及人员塔内的气压，封底后应对封底混凝土进行强度检验；

7  沉井下沉至设计高程后，基底地址条件应满足设计要求；

8  清理后的基底距隔墙底的高度、刃脚埋深和有效面积应符合设计要求；

9  封底结束后，应对底板的结构及渗漏情况进行检验，并应符合现行的《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定；

10  沉井填充应符合设计要求；

11  浮运沉井应进行起浮可能性检验。

【条文说明】5.7.2  下沉过程中的偏差情况，虽然不作为验收依据，但是偏差太大影响到终沉标高，尤其刚开始下沉时，应严格控制偏差不要过大，否则终沉标高不易控制在要求范围内。下沉过程中的控制，一般可控制四个角，当发生过大的纠偏动作后，要注意检查中心线的偏移。封底结束后，常发生底板与井墙交接处的渗水，地下水丰富地区，混凝土底板未达到一定强度时，还会发生地下水穿孔，造成渗水，渗漏的检验验收可参照现行国家标准《地下防水工程施工质量验收规范》GB 50208的规定执行。沉井与气压沉箱制作的模板、钢筋施工应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015的规定进行质量验收。

5.7.3  沉井与沉箱施工结束后应对沉井与沉箱的平面位置、尺寸、终沉标高、渗漏情况等进行综合验收。

5.7.4  沉井与沉箱的结构偏差应符合表5.7.4的规定。

表5.7.4   沉井与沉箱质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  |  |  |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 混凝土强度 |  |  |  |  |  | 不小于设计值 | 28d试块强度或钻芯法 |
|  | 2 | 井（箱）壁厚度 |  |  |  |  |  | ±15 mm | 用钢尺量 |
|  | 3 | 封底前下沉速率 |  |  |  |  |  | ≤10 mm/8h | 水准仪或全站仪测量 |
|  | 4 | 终沉后 | 刃脚平均标高 |  | 沉井 |  |  | ±100 mm | 水准仪或全站仪测量 |
|  |  |  |  |  | 沉箱 |  |  | ±50 mm |  |
|  | 5 |  | 刃脚中心线位移 |  | 沉井 |  | H3≥10m | ≤1%H3 mm | 经纬仪或全站仪测量 |
|  |  |  |  |  |  |  | H3<10m | ≤100 mm |  |
|  |  |  |  |  | 沉箱 |  | H3≥10m | ≤0.5%H3 mm |  |
|  |  |  |  |  |  |  | H3<10m | ≤50 mm |  |
|  | 6 |  | 四角中任何两角的底面高差 |  | 沉井 |  | L2≥10m | ≤1%L2且≤300 mm | 水准仪或全站仪测量 |
|  |  |  |  |  |  |  | L2<10m | ≤100 mm |  |
|  |  |  |  |  | 沉箱 |  | L2≥10m | ≤0.5%L2且≤150 mm |  |
|  |  |  |  |  |  |  | L2<10m | ≤50 mm |  |
| 一般项目 | 1 | 平面尺寸 | 长度 |  |  |  |  | ±0.5%L1且≤50 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 宽度 |  |  |  |  | ±0.5%B且≤50 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 高度 |  |  |  |  | ±30 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 直径（圆形沉箱） |  |  |  |  | ±0.5%D1且≤100 mm | 用钢尺量（互相垂直） |
|  |  |  | 对角线 |  |  |  |  | ≤0.5%线长且≤100 mm | 用钢尺量（两端中间各取一点） |
|  | 2 | 垂直度 |  |  |  |  |  | ≤1/100 | 经纬仪或全站仪测量 |
|  | 3 | 预埋件中心线位置 |  |  |  |  |  | ≤20 mm | 用钢尺量 |
|  | 4 | 预留孔（洞）位移 |  |  |  |  |  | ≤20 mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 下沉过程中 |  | 四角高差 |  | 沉井 |  | ≤1.5%L1~2.0%L1且≤500 mm | 水准仪或全站仪测量 |
|  |  |  |  |  |  | 沉箱 |  | ≤1.0%L1~1.5%L1且≤450 mm |  |
|  | 6 |  |  | 中心位移 |  | 沉井 |  | ≤1.5%H2且≤300 mm | 经纬仪或全站仪测量 |
|  |  |  |  |  |  | 沉箱 |  | ≤1%H2且≤150 mm |  |

注：1  L1为设计沉井与沉箱长度（mm）；L2为矩形沉井两角的距离，圆形沉井为互相垂直的两条直径（mm）；B为设计沉井（箱）宽度（mm）；H1为设计沉井与沉箱高度（mm）；H2为下沉深度（mm）；H3为下沉总深度，系指下沉前后刃脚之高差（mm）；D1为设计沉井与沉箱直径（mm）；检查中心线位置时，应沿纵、横两个方向测量，并取其中较大值；

2  对于钢沉井及结构构造和拼装等方面有特殊要求的沉井，其平面尺寸允许偏差值应按照设计要求确定。

- 6   场地土石方开挖与回填

- 6.1   一般规定

6.1.1  在土石方工程开挖施工前，应完成支护结构、地面排水、地下水控制、基坑及周边环境监测、施工条件验收和应急预案准备等工作的验收，合格后方可进行土石方开挖。

6.1.2  在土石方工程开挖施工中，应定期测量和校核设计平面位置，边坡坡率和水平标高。平面控制桩和水准控制点应采取可靠措施加以保护，并应定期检查和复测。

6.1.3  对场地表土清理工程，对清理范围，每边线测点应不少于5个点且点间距不应大于20m，对土质岸边坡坡度，每10延米不应少于1处；对高边坡，每20延米测断面应不少于1个。

6.1.4  回填土料的抽检数量，按同一种类土每100m3应不少于1组；对基槽（坑）及场地平整的土石方工程边坡放坡坡率，每个边坡每20m延米应不少于1点。

【条文说明】6.1.4  回填材料的抽检内容应包括材料性状及有机质含量等，无论是各类基础基槽（坑）或是开挖或回填场地平整工程，对涉及的基底、地面平整度、边坡坡率抽检数量都一样要求。

6.1.5  开挖浅基础基槽（坑）及场地平整的土石方工程质量抽检数量应符合以下规定：

1  对浅基础基槽（坑）的土石方开挖工程，抽检数量应符合以下规定：

1）对标高，按柱基坑数10%且不少于5个，每个至少检2点；对筏板基础，每20m2应不少于1点且每个坑不应少于2点；对基槽、管沟及截、排水沟等条形基础，每20m延米应不少于1点且总数不少于5点，地面基层每30m2~50m2应不少于1点且每单位工程应不少于5点；

2）对长度、宽度，应全数抽检，且每20m延米应不少于1点且每边不应少于1点；

3）对表面平整度，每100m2应不少于1点且每单位工程不应少于10点；

2  对场地平整土石方开挖工程，抽检数量应符合以下规定：

1）对标高，每100m2应不少于1点且总数不应少于10；

2）对长度、宽度，全数抽检，且每20m延米应不少于1点且每边不应少于1点；

3）对表面平整度，每100m2~400m2应不少于1点且至少检10点。

6.1.6  回填浅基础基槽（坑）及场地平整的土石方工程质量抽检数量尚应符合以下规定：

1  对柱基、基坑、基槽、管沟、地（路）面的土石方回填，抽检数量应符合以下规定：

1）对填土含水量、基底高程（标高）、分层厚度及辗迹重叠长度，按柱基坑总数10%且不应少于5个，而且每个抽检基坑不应少于2点；对基坑每20m2应不少于1点且每个基坑不应少于2点；对基槽、管沟、路面基层，每层按长度20m应不少于1点且不应少于5点；对地面基层，每30m2~50m2取1点且不应少于5点；

2）对压实系数，按柱基坑总数10%且不少于5个，而且每个抽检独立基础不应少于1组；对基槽、管沟、路面基层，每层按长度20m~50m取样1组且每层不少于1组；对筏板基础基坑和室内回填，每层按100m2~500m2取样1组且每层不少于1组；

2  对场地平整的土石方回填工程，抽检数量应符合以下规定：

1）对标高、辗迹重叠长度，每100m2应不少于1点且总数不应少于10点；

2）对平面尺寸，应全数抽检，且每20m延米应不少于1点且每边不应少于1点；

3）对压实系数，每层按400m2~900m2取样1组，且每层不少于1组；

4）对填土含水量、分层厚度，对柱基，按柱基坑总数10%且不应少于5个，且每个抽检基坑不应少于2点；对基坑每20m2应不少于1点且每个基坑不应少于2点；对基槽、管沟、路面基层，每层按长度20m应不少于1点且不应少于5点；对地面基层，每30m2~50m2取1点且不应少于5点；

3  对表面平整度，地面基层每30m2~50m2取1点，且每单位工程或检验批不应少于5点。

【条文说明】6.1.6  本条第1款中柱基指独立基础、桥台浅基础、桥墩承台基础等的基坑，基坑指的是筏板基础的基坑、基槽指的是条形基础的基槽，建筑工程的剪力墙、地下室侧墙、重力式挡墙、悬臂式及护壁式挡墙以及截、排水沟市政工程的管沟等均属于条形基础范围。

6.1.7  土方开挖应合理安排土方运输车的行走路线及弃土场，土石方不得堆在基坑影响范围内。

6.1.8  土石方开挖的顺序方法必须与设计工况和施工方案相一致，并应遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁超挖”的原则。

6.1.9  土石方堆放与运输，应满足重庆市安全文明施工和环境保护要求。

【条文说明】6.1.9  本条对土石方堆放与运输进行规定，考虑土石方堆放与运输与地基验收无关，故不再对土石方堆放与运输进行质量验收。

- 6.2   场地清理

6.2.1  地表植被清理应注意保护清理区域附近的天然植被。

检查数量：全数检查

检查方法：观察

【条文说明】6.2.1  植被清理主要指指定区域内的树木、树桩、树根、杂草、垃圾、废渣等杂物的清理，应按照设计文件和监理工程师的指令进行施工。成材树木一般作为有用料回收和按要求堆放，其它无价值的物资一般按焚烧可燃物清除并填埋无法燃烧的清除物等方法处理。

6.2.2  表土清理施工质量要求应符合表6.2.2的规定。

表6.2.2   场地清理质量标准

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 表土清理 | 树木、草皮、树根、乱石、坟墓以及各种建筑物全部清除；水井、泉眼、地道、坑窖等洞穴的处理符合设计要求 | 观察，查阅施工记录 |
|  | 2 | 不良土质的处理 | 淤泥、腐殖质土、泥炭土全部清除；对风化岩石、坡积物、残积物、滑坡体、粉土、细砂等处理符合设计要求 | 观察，查阅施工记录 |
|  | 3 | 地质坑、孔处理 | 构筑物基础区范围内的地质探孔、竖井、试坑的处理符合设计要求；回填材料质量满足设计要求 | 观察，查阅施工记录，取样试验等 |
| 一般项目 | 1 | 清理范围 | 满足设计要求。长、宽边线允许偏差：人工施工0~50 cm，机械施工0~100 cm | 量测 |
|  | 2 | 边坡坡度 | 不陡于设计边坡 | 量测 |

- 6.3   土方开挖

6.3.1  施工前应检查支护结构质量、定位放线、排水和地下水控制系统，以及对周边影响范围内地下管线和建（构）筑物保护措施的落实，并应合理安排土方运输车辆的行走路线及弃土场。附近有重要保护设施的基坑，应在土方开挖前对围护体的止水性能通过预降水进行检验。

6.3.2  施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡率、压实度、排水系统、地下水控制系统、预留土墩、分层开挖厚度、支护结构的变形，并随时观测周围环境变化。

6.3.3  施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表面平整度和基底土性等。

6.3.4  浅基础、管沟及截排水沟等的基槽（坑）的土方开挖工程的检验应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4   土方开挖工程的质量检验标准

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 标高 | 柱基基坑挖槽 | 0，-50 mm | 水准测量 |
|  |  |  | 管沟 | 0，-50 mm |  |
|  |  |  | 地（路）面基层 | 0，-50 mm |  |
|  | 2 | 长度、宽度（由设计中心线向两边量） | 柱基基坑挖槽 | +200 mm，-50 mm | 全站仪或用钢尺量 |
|  |  |  | 管沟 | +100 mm，0 |  |
|  |  |  | 地（路）面基层 | 设计值 |  |
|  | 3 | 坡率 | 设计值 |  | 目测法或用坡度尺检查 |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | ±20 mm |  | 用2m靠尺 |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 |  | 目测法或土样分析 |

注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。

【条文说明】6.3.4  本条规定的柱基、基基槽（坑）是指建筑与市政工程中柱、支墩、墙下浅基础、重力式挡墙、地梁、承台、筏板以及支挡结构的各类浅基础等的基基槽（坑）。

6.3.5  挖方场地平整土方开挖工程的质量检验标准应符合表6.3.5的规定。

表6.3.5   挖方场地平整土方开挖工程的质量检验标准

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 标高 | 人工 | ±30 mm | 水准测量 |
|  |  |  | 机械 | ±50 mm |  |
|  | 2 | 长度、宽度 | 人工 | +300 mm，-100 mm | 全站仪或用钢尺量（由设计中心线向两边量） |
|  |  |  | 机械 | +500 mm，-150 mm |  |
|  | 3 | 坡率 | 设计值 |  | 目测法或用坡度尺检查 |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | 人工 | ±20 mm | 用2m靠尺 |
|  |  |  | 机械 | ±50 mm |  |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 |  | 目测法或土样分析 |

- 6.4   岩质基坑开挖

6.4.1  施工前应检查支护结构质量、定位放线、爆破器材（购置、运输、储存和使用）、排水和地下水控制系统、起爆设备和检测仪表，以及对周边影响范围内地下管线和建（构）筑物保护措施的落实情况，并应合理安排土石方运输车辆的行走路线及弃土场。

6.4.2  施工中应检查平面位置、平面尺寸、水平标高、边坡坡率、分层开挖厚度、排水系统、地下水控制系统、支护结构的变形等，并应随时对周围环境观测和监测。采用爆破施工时，爆前应检查爆破装药和爆破网路等，并应加强环境监测。

6.4.3  施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表面平整度、基底岩（土）质情况和承载力以及基底处理情况。岩质基坑基底处理无设计规定时，应符合下列规定：

1  岩层基底应清除岩面松碎石块、淤泥、苔藓，凿出新鲜岩面，表面应冲洗干净。倾斜岩层应将岩面凿平或凿成台阶，满足施工组织设计要求；易风化的岩层基底，应按基础尺寸凿除已风化的表面岩层。在砌筑基础时应边砌边回填封闭，且应满足施工组织设计要求；

2  泉眼可用堵塞或排引的方法处理。

6.4.4  岩质基坑开挖工程检验应符合表6.4.4的规定。

表6.4.4   岩质基坑开挖工程的质量检验标准

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 标高 | 0，-200 mm | 水准测量 |
|  | 2 | 长度、宽度 | +200 mm，0 | 全站仪或用钢尺量（由设计中心线向两边量） |
|  | 3 | 坡率 | 设计值 | 目测法或用坡度尺检查 |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | ±100 mm | 用2m靠尺 |
|  | 2 | 基底岩（土）性 | 设计要求 | 目测法或岩（土）样分析 |

注：柱基﹑基坑、基槽、管沟应将炸松的石渣清除后检查。

6.4.5  挖方场地平整工程检验应符合表6.4.5的规定。

表6.4.5   挖方场地平整工程的质量检验标准

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 标高 | +100 mm，-300 mm | 水准测量 |
|  | 2 | 长度、宽度 | +400 mm，-100 mm | 全站仪或用钢尺量（由设计中心线向两边量） |
|  | 3 | 坡率 | 设计值 | 目测法或用坡度尺检查 |
| 一般项目 | 1 | 表面平整度 | ±100 mm | 用2m靠尺 |
|  | 2 | 基底土性 | 设计要求 | 目测法或土样分析 |

注：场地平整应在整平完后检查。

- 6.5   土石方回填

6.5.1  施工前应检查回填料、基底的垃圾、树根等杂物清除情况，测量基底标高、边坡坡率，检查验收基础外墙防水层和保护层等。台背、挡墙、肥槽回填材料宜采用天然砂砾石、碎石土、二灰土、水泥稳定土或粉煤灰等轻质、透水性好的材料，不得采用含有泥草、腐殖质或冻土块的土，对狭窄空间等无法有效压实的区域回填宜采用泡沫混凝土、泡沫轻质土或流态固化土等特殊材料。

6.5.2  施工中应检查排水系统，每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机质含量、压实系数等。回填施工的压实系数应满足设计要求。当采用分层回填时，应在下层的压实系数经试验合格后进行上层施工。

6.5.3  施工结束后，应进行标高及压实系数检验。

6.5.4  柱基、基坑、基槽、管沟、地（路）面的土方回填检验应符合表6.6.4的规定。

表6.5.4   柱基、基坑、基槽、管沟、地（路）面基础层填方工程质量检验标准

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 标高 | 柱基基坑挖槽 | -50 mm | 水准仪测量 |
|  |  |  | 管沟 | -50 mm |  |
|  |  |  | 地（路）面基层 | -50 mm |  |
|  | 2 | 压实系数 | 不小于设计值 |  | 环刀法、灌水法、灌砂法 |
| 一 般 项 目 | 1 | 回填土料 | 设计要求 |  | 取样检查或直接鉴别 |
|  | 2 | 有机质含量 | ≤5% |  | 灼烧法 |
|  | 3 | 含水量 | 最优含水量士4% |  | 烘干法 |
|  | 4 | 分层厚度 | 设计值 |  | 水准测量及抽样检查 |
|  | 5 | 表面平整度 | 20 mm |  | 用2m靠尺 |
|  | 6 | 辗迹重叠长度 | 500 mm~1000 mm |  | 用钢尺量 |

6.5.5  场地平整的土石方回填工程检验应符合表6.5.5的规定。

表6.5.5   场地平整填方工程质量检验标准

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 标高 | 人工 | ±30 mm | 水准测量 |
|  |  |  | 机械 | ±50 mm |  |
|  | 2 | 分层压实系数 | 不小于设计值 |  | 环刀法、灌水法、灌砂法 |
| 一般项目 | 1 | 回填土料 | 设计要求 |  | 取样检查或直接鉴别 |
|  | 2 | 分层厚度 | 设计值 |  | 水准测量及抽样检查 |
|  | 3 | 含水量 | 最优含水量士4% |  | 烘干法 |
|  | 4 | 表面平整度 | 人工 | ±20 mm | 用2m靠尺 |
|  |  |  | 机械 | ±30 mm |  |
|  | 5 | 有机质含量 | ≤5％ |  | 灼烧减量法 |
|  | 6 | 辗迹重叠长度 | 500 mm~1000 mm |  | 用钢尺量 |

# 7   临时基坑边坡支护

- 7.1   一般规定

7.1.1  本章适用于建筑与市政工程中临时基坑边坡支护的施工质量验收。

7.1.2  边坡支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安全为前提。

【条文说明】7.1.2  基坑工程的现场监测可以为基坑工程信息化施工、设计优化等提供依据；更重要的是通过检测和预警，可以及时发现安全隐患，保护基坑及周边环境的安全。因此基坑工程的监测也是基坑工程实施过程中必不可少的一环，基坑支护工程中主要支护结构变形应根据设计要求设置报警值，对周边主要保护对象的变形应根据环境保护要求设置报警值。监测的相关要求应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》GB 50497的规定。

7.1.3  边坡支护施工前应取得审查合格的勘察、设计成果文件，并复核现场环境条件、地质条件与勘察、设计成果文件的一致性。

7.1.4  基坑边坡支护工程施工前应对放线尺寸进行校核，施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数，施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。

【条文说明】7.1.4  基坑支护结构质量检查与验收需要分阶段进行。施工过程的质量控制，是确保支护结构质量的基础，应把好每道工序关，严格按操作规程及相应标准检查，随时纠正不符合要求的操作。质量验收应按本标准的相应要求实施，如有不符合要求的，应与设计配合，采取补救措施后方能进行基坑开挖。基坑开挖时的检查，主要是截水体系渗漏、构件偏位等，如严重或偏位过多，也应采取措施及时处置。

7.1.5  边坡支护施工前应由施工单位放线，由监理单位对施工放线进行校核。7.1.6  边坡开挖过程中，应根据分区分层开挖情况及时对开挖面的支护结构表观质量、变形情况以及开挖面渗漏水、岩土体变形情况等项目进行检查；根据设计文件复核各项施工参数，并同步开展第三方监测。

7.1.7  基坑开挖施工过程中，应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面的围护结构表观质量，支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。

【条文说明】7.1.7  降水、排水系统对维护基坑的安全极为重要，必须在基坑开挖施工期间安全运转，应时刻检查其工作状况。邻近有建筑物或有公共设施，在降水过程中要予以观测，不得因降水而危及这些建筑物或设施的安全。

7.1.8  采用逆作法施工的基坑边坡支护工程围护结构完成后的质量验收应在基坑开挖前进行，支锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行，验收内容应包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。

7.1.9  支护结构施工完成后，宜在一定养护期后进行质量验收，支锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行。验收内容应包括构件的质量、强度、几何尺寸、位置偏差及平整度等。

7.1.10  基坑边坡支护工程验收中各项目抽检数量按各对应条款要求进行抽样检验。

7.1.11  存在危大工程的，应按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》编制专项施工方案，并组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

- 7.2   坡率法放坡

一般规定

7.2.1  基坑放坡开挖质量检验应沿基坑边坡轴线方向每10延米检测1个断面。

【条文说明】7.2.1  基坑放坡开挖质量检验对设计变坡点应检查。

施工检验

7.2.2  基坑边坡开挖质量检验时应对放坡坡率、坡脚轴线位置、坡脚高程、水平台阶位置、高程、坡顶高程进行检验，基坑边坡开挖质量检验允许偏差或允许值、具体检验方法及抽检数量及相关规定应符合本规范表7.2.2中的要求。

表7.2.2   基坑边坡的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 放坡坡率 | 不大于设计要求 | 仪器测量 |
| 一般项目 | 1 | 坡脚轴线位置 | ±100 mm | 仪器测量 |
|  | 2 | 坡脚高程 | ±50 mm | 仪器测量 |
|  | 3 | 水平台阶位置、高程 | 不大于设计要求 | 仪器测量 |
|  | 4 | 坡顶高程 | 不大于设计要求 | 仪器测量 |

注：表中显示数值的为允许偏差。

【条文说明】7.2.2  设计对边坡轴线及顶底高程有严格要求时其误差应满足设计要求。表7.2.2中坡率不大于设计要求是指实际坡面不陡于设计坡面。

- 7.3   锚杆（索）与锚钉

一般规定

7.3.1  本节适用于锚杆挡墙、锚拉桩中的锚杆（索）和喷锚支护中锚钉以及锚杆基础以及抗浮锚杆的验收。

【条文说明】7.3.1  锚杆有广义狭义之分，广义的锚杆将锚索、锚钉包括在内。在本节中，凡与锚钉并列出现的锚杆或“锚杆（索）”一语中的锚杆是狭义锚杆，凡不以这些形式出现的锚杆是广义的锚杆。

7.3.2  锚杆（索）与锚钉施工质量控制、检验和验收应包括施工期原材料和配套产品的检验、施工过程中间质量检验和施工完成后的质量检验。

【条文说明】7.3.2  锚杆施工全过程中各环节的施工质量均应得到有效的控制，锚杆施工质量的控制、检验和验收包括全长粘结锚杆及预应力锚杆的杆体制作、成孔、灌浆、锚杆反力结构安装制作、锚杆防水防腐构造以及预应力锚杆的张拉锁力锁定等，涵盖锚杆施工全过程。由于锚杆为隐蔽性工程，且在边坡工程中分层分步施工，施工过程中的质量控制、检验和验收非常重要，当锚杆体施工完成并达到设计强度后，锚杆即可发挥承载作用。

7.3.3  锚杆的锚固段应符合设计要求，土层锚杆的锚固段长度不应小于4.0m，并不宜大于10.0m；岩石锚杆的锚固段长度不应小于3.0m，且不宜大于45D和6.5m，预应力锚索不宜大于55D和8.0m。

施工前检验

7.3.4  锚杆（索）与锚钉的原材料和配套产品的质量检验应在相应工序施工前进行，且应提供下列资料：

① 原材料及产品出厂合格证、材质单及检验报告；

② 原材料及产品现场抽样检验报告和代用材料检验报告；

③ 锚杆浆体强度等级配合比检验报告；

④ 预应力锚杆杆体、锚具及承载体的连接锚固性能质量检验，现场见证检验资料；

⑤ 预应力锚杆防腐保护质量检验资料。

【条文说明】7.3.4  锚杆（索）原材料和配套产品的质量检验和其他工程对原材料及产品的检验要求是一样的。锚杆（索）原材料和配套产品包括锚杆钢筋、焊条、机械连接器、外锚具、预埋件、注浆砂浆，定位支架钢筋、防腐材料（防腐漆、防腐沥青、玻纤布、油毡、黄油、管材）、隔离架等。因锚杆分项工程在建筑边坡工程具有特殊的地位，因此，单独作此规定。

锚杆（索）原材料和配套产品的质量检验和其他工程对原材料及产品的检验要求是一样的.锚杆（索）原材料和配套产品包括锚杆钢筋、焊条、机械连接器、外锚具、预埋件、注浆砂浆，定位支架钢筋、防腐材料（防腐漆、防腐沥青、玻纤布、油毡、黄油、管材）、隔离架等，因锚杆分项工程在建筑边坡工程具有特殊的地位，因此，单独作此规定。

锚杆的有关原材料和配套产品的质量检验应在相应工序施工前进行，且应提供材料合格的证明材料。全国各地行政主管部门对已有原材料及产品出厂合格证、材质单及检验报告的原材料是否还需进行现场见证检验，其具体规定有所差异，本标准不作统一强制原材料现场抽样复检规定，各地区按本地区有关行政主管部门的有关规定执行。

施工检验

7.3.5  锚杆（索）与锚钉的质量检验应对锚固段长度、锚杆（索）抗拔承载力、预应力锚杆（索）的锁定力、锚杆（索）位置、锚杆（索）间距、锚杆直径、锚杆倾角进行检验，锚杆（索）与锚钉的质量检验允许偏差或允许值、具体检验方法及抽检数量及相关规定应符合本规范表7.3.5中的要求。

表7.3.5    锚杆（索）、锚钉的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 锚固段长度 |  | 不小于设计要求 | 查阅钻孔地质记录、尺量钻具 |
|  | 2 | 锚杆（索）抗拔承载力 |  | 不小于设计要求 | 抗拔验收试验 |
|  | 3 | 预应力锚杆（索）的锁定力 |  | 不小于设计要求 | 锚索测力计测量 |
| 一般项目 | 1 | 锚杆（索）位置 |  | ±50 mm | 尺量 |
|  | 2 | 锚杆（索）间距 |  | ±50 mm | 尺量 |
|  | 3 | 锚杆 直径 | 锚杆（索） | 不小于设计要求 | 尺量检查钻头直径 |
|  |  |  | 锚钉 | 不小于设计要求 | 用卡尺量钻头直径 |
|  | 4 | 锚杆倾角 |  | ±1.0° | 罗盘、测斜仪测 |

注：1  设计对锚固段长度无明确要求时，检查项目可用锚杆长度取代锚固段长度，对预应力锚杆其自由段长度应符合设计要求；

2  锚固段长度、锚杆位置、锚杆间距、锚杆直径和锚杆倾角可以锚孔相应数据代替。

【条文说明】7.3.5  锚杆质量检验中对锚固段长度应以查阅钻孔地质记录、尺量钻具为主，其中地质记录主要看作错固段的起始位置、岩性、风化状态及岩体的完整性。

7.3.6  对于锚杆（索）、锚钉的施工质量检验表7.3.5中的项目，主控项目按检验批抽样，一般项目全数检验。

7.3.7  除锚钉外，同材料、同规格、同施工方法和同地质条件的锚杆中，进行抗拔验收试验的锚杆数量不应少于同类锚杆总数的2%且不应少于5根。同材料、同规格、同施工方法和同地质条件的预应力锚杆（索）中，进行抗拔验收试验的锚杆数量不应少于同类锚杆（索）总数的5%且不应少于5根。预应力锚杆（索）的锁定力检查数量应为预应力锚杆（索）总数的5%且不应少于3根。试验锚杆（索）应随机抽样。对质量有疑问的锚杆（索）也应抽样作验收试验。当验收锚杆（索）不合格时应按锚杆（索）总数的30%重新抽检；若仍有锚杆（索）不合格时应全部进行检验。锚杆（索）验收试验应符合xxx的规定。

【条文说明】7.3.7  本条对非预应力错杆和预应力错杆进行抗拔验收试验的锚杆数量进行了区别，其原因是预应力锚杆施工质量的可靠度比较低，抽检数量应多于非预应力锚杆。

7.3.8  锚孔注浆材料应进行见证取样检测，施工时注浆管应插至距孔底10cm左右。

7.3.9  锚杆（索）安装及灌浆质量检验应对砂浆强度、锚筋长度、充盈系数、支架、注浆压力进行检验，锚杆（索）安装及灌浆的施工质量检验允许偏差或允许值、具体检验方法及抽检数量及相关规定应符合本规范表7.3.9中的要求。

表7.3.9   锚杆（索）安装及灌浆的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 砂浆强度 |  | 不小于设计要求 | 砂浆抗压强度试验 |
| 一般项目 | 1 | 锚筋长度 | 锚杆（索） | ±30 mm | 尺量 |
|  |  |  | 锚钉 | ±30 mm | 尺量 |
|  | 2 | 充盈系数 | 锚杆（索） | ≥1.0 | 观察，查施工记录 |
|  | 3 |  | 锚钉 | ≥1.0 | 观察，查施工记录 |
|  | 4 | 支架 | 高度 | ±5 mm | 尺量 |
|  |  |  | 间距 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 5 | 注浆压力 |  | 不小于设计要求 | 检查压力表 |

7.3.10  对于锚杆（索）安装及灌浆的施工质量检验表7.3.9中的项目，砂浆强度、支架高度，距离以及注浆压力徐全数检验，其余项目按检验批抽样。

7.3.11  锚索制作安装质量检验应对钢绞线安装时其品种、级别、规格、数量、锚索编束的规格、组合形式、锚索长度、自由段防腐处理进行检验，锚索制作安装的施工质量检验允许偏差或允许值、具体检验方法及抽检数量及相关规定应符合本规范表7.3.11中的要求。钢垫板安装应牢固。

表7.3.11   锚索制作安装的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般项目 | 1 | 钢绞线安装时，其品种、级别、规格、数量 | 设计要求 | 观察，尺量 |
|  | 2 | 锚索编束的规格、组合形式 | 设计要求 | 观察、尺量 |
|  | 3 | 锚索长度 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 4 | 自由段防腐处理 | 设计要求 | 锚索下入前观察 |
|  | 5 | 扩张环、收缩环间距 | ±20 mm | 观察、尺量 |
|  | 6 | 灌浆管深入长度 | -100 mm | 尺量 |

7.3.12  锚索制作安装的施工质量检验表7.3.11中的项目，钢绞线安装时，其品种、级别、规格、数量、自由段防腐处理需按检验批抽样，其余项目全数检验。

7.3.13  锚索孔灌浆必须采用孔底返浆灌注法。灌浆压力、锚固实际灌浆量不应小于灌浆长度的理论计算量。

施工后检验

7.3.14  施工过程中及施工完成后应对预应力锚杆锁定值变化、被锚固结构物的变形或锚头位移按设计要求进行监测。

7.3.15  锚杆验收试验

1  锚杆验收试验的目的是检验施工质量是否达到设计要求；

2  验收试验锚杆的数量取每种类型锚杆总数的5%，自由段位于I、Ⅱ、Ⅲ类岩石内时取总数的1.5%，且均不得少于5根；

3  验收试验的锚杆应随机抽样。质监、监理、业主或设计单位对质量有疑问的锚杆也应抽样作验收试验；

4  验收试验荷载对永久性锚杆为锚杆轴向拉力Nak的1.50倍；对临时性锚杆为1.20倍；

5  前三级荷载可按试验荷载值的20%施加，以后每级按10%施加；达到检验荷载后观测10min，在10min持荷时间内锚杆的位移量应小于1.00mm。当不能满足时持荷至60min时，锚杆位移量应小于2.00mm。卸荷到试验荷载的0.10倍并测出锚头位移。加载时的测读时间可按本规范附录C表C.2.4确定；

6  锚杆试验完成后应绘制锚杆荷载-位移（Q-s）曲线图；

7  符合下列条件时，试验的锚杆应评定为合格：

1）加载到试验荷载计划最大值后变形稳定；

2）符合本规范附录C第C.2.8条规定；

8  当验收锚杆不合格时，应按锚杆总数的30%重新抽检；重新抽检有锚杆不合格时应全数进行检验；

9  锚杆总变形量应满足设计允许值，且应与地区经验基本一致。

- 7.4   肋柱、连系梁、压顶梁、格构与挡板

7.4.1  现浇混凝土肋柱、连系梁、压顶梁、格构与挡板的混凝土强度应进行见证取样检测，每现浇30m3同材料、同施工方法的肋柱、连系梁、压顶梁、格构与挡板应抽检1次，且每一工作班不应少于1次。

7.4.2  现浇混凝土肋柱、连系梁、压顶梁、格构与挡板的质量检验应对混凝土强度、轴线位置、断面尺寸、坡度、表面平整度、伸缩缝宽度、挡板泄水孔、反滤层厚度、肋柱、挡板进入持力层深度进行检测，现浇混凝土肋柱、挡板与格构的施工质量检验允许偏差或允许值、具体检验方法及抽检数量及相关规定应符合本规范表7.4.2中的要求。

表7.4.2   现浇混凝土肋柱、挡板与格构的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 混凝土强度 |  | 不小于设计要求 | 混凝土抗压试验 |
| 一般 项目 | 1 | 轴线位置 |  | ±20 mm | 尺量 |
|  | 2 | 断面尺寸 |  | ±20 mm | 尺量 |
|  | 3 | 坡度 |  | ±0.5 % | 坡度尺量 |
|  | 4 | 表面平整度 |  | ±10 mm | 2m靠尺或楔形塞尺检查 |
|  | 5 | 伸缩缝宽度 |  | ±10 mm | 尺量 |
|  | 6 | 挡板泄水孔 | 截面尺寸 | ＋20 mm | 尺量 |
|  |  |  | 外倾斜度 | 不小于设计要求 | 坡度尺量 |
|  | 7 | 反滤层厚度 |  | ±50 mm | 尺量 |
|  | 8 | 肋柱、挡板进入持力层深度 |  | -30 mm，+50 mm | 尺量 |

7.4.3  对于现浇混凝土肋柱、挡板与格构的施工质量检验表7.4.2中的项目，混凝土强度需按检验批抽样，轴线位置，断面尺寸，坡度需按检验批抽样，抽样数量不应少于总数的10%，且不少于3件，反滤层厚度需按检验批抽查且数量不少于3件，其余项目需全数检验。

7.4.4  锚杆挡墙和锚喷支护的挡板变形缝应上下贯通、平直整齐，其位置、宽度及做法应符合设计要求。

- 7.5   悬臂桩与锚拉桩

7.5.1  悬臂桩和锚拉桩中桩的质量检验应符合本规范第5章第5.5节的相关要求，但机械成孔灌注桩桩底沉渣厚度允许值可调整为120mm。

7.5.2  锚拉桩中锚杆（索）的质量检验应符合本规范第8章第7.3节的要求，锚杆（索）的设置位置要满足设计要求。

7.5.3  桩的嵌固深度应符合设计要求。在岩质地基中嵌固深度不宜小于桩总长的1/4，土质地基中不宜小于1/3。

【条文说明】7.5.3  桩的嵌固深度是确保桩发挥其作用的基础条件，在山区由于岩土体特性变化大，地形、地貌及实际有效岩体厚度的差异对桩的有效嵌固作用影响不同，施工时桩的嵌固深度必须满足设计要求。由于桩的嵌固深度不满足设计要求造成桩板挡墙失效的实例经常发生。因此，应强化桩嵌固深度的检查验收，确保边坡工程的安全性。

7.5.4   当在以下条件下设置悬壁桩或锚拉桩时，应进行专门的论证

1  水位以下及水位变动区；

2  滑体土为欠固结土或对错索可能产生横向荷载的地区；

3  对锚索具有腐蚀性环境的地区。

7.5.5  桩的成孔质量检验应对嵌固段长度、总长度、断面尺寸、桩顶高程、柱位、孔倾斜度进行检测，桩成孔的施工质量检验允许偏差或允许值、具体检验方法及抽检数量及相关规定应符合本规范表7.5.5中的要求。

表7.5.5   桩成孔的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 嵌固段长度 | 不小于设计值 | 观察、仪器测量 |
|  | 2 | 总长度 | 不小于设计值 | 观察、仪器测量 |
|  | 3 | 断面尺寸 | 不小于设计值 | 观察、仪器测量 |
| 一 般 项 目 | 1 | 桩顶高程 | ＋20 mm | 仪器测量 |
|  | 2 | 柱位 | ±50 mm | 仪器测量 |
|  | 3 | 孔倾斜度 | ±1 % | 仪器测量 |
|  | 4 | 机械成孔沉渣厚度 | ≤120 mm | 仪器测量 |

7.5.6  对于桩成孔的施工质量检验表7.5.5中的项目，均需全数检验。

施工后检验

7.5.7  桩成桩后质量检验应对嵌固段长度、总长度、混凝土强度等级、保护层厚度、桩身完整性、桩水平承载力、桩顶高程、桩位、孔倾斜度、机械成孔沉渣厚度进行检测， 桩成桩后的施工质量检验允许偏差或允许值、具体检验方法及抽检数量及相关规定应符合本规范表7.5.7中的要求。

表7.5.7   桩成桩后的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 嵌固段长度 | 不小于设计值 | 仪器测量 |
|  | 2 | 总长度 | 不小于设计值 | 仪器测量 |
|  | 3 | 混凝土强度等级 | 按设计要求 | 检查检测报告 |
|  | 4 | 保护层厚度 | 按设计要求 | 观察、测量 检查检测报告 |
|  | 5 | 桩身完整性 | Ⅰ、Ⅱ类 | 检查检测报告 |
|  | 6 | 桩水平承载力 | 按设计要求 | 检查检测报告 |
| 一 般 项 目 | 1 | 桩顶高程 | ±20 mm | 测量 |
|  | 2 | 桩位 | ±50 mm | 仪器测量 |
|  | 3 | 孔倾斜度 | ±1 % | 仪器测量 |
|  | 4 | 机械成孔沉渣厚度 | ≤120 mm | 仪器测量 |

【条文说明】7.5.7  抗滑桩在开挖、成孔过程中，应及时记录地质变化情况、判定岩土交界面的位置，根据设计要求，抗滑桩应嵌入最深一层滑动面或理论破裂面以下一定深度，所以抗滑桩的孔底高程应结合滑动面的情况确定。

桩终孔时应确认抗滑桩嵌固段岩土性状是否满足设计要求， 进而才能确认抗滑桩的嵌固（长度），因此，确认嵌固段岩土性状是检验工作的重点，不同地区各自有不同的工程经验，应按国家、行业和地方现行标准的规定对嵌固段岩土性状进行检验。

在岩溶较发育的碳酸岩地区，均应检验孔底下3倍桩身直径或5m深度范围内有无溶洞等不良地质条件。

抗滑桩嵌固段长度与边坡岩土体开挖深度和范围有关，在逆作法施工中，岩土体开挖尺寸未完全到位时，嵌固段长度的最终确认存在困难因此，抗滑桩的嵌固深度在边坡工程完工后才能确认，因此，成孔质量检验按本标准第7.2.1条控制，抗滑桩嵌固深度按本标准第7.2.2条控制。

从保护桩不因检测而受损的角度讲，桩身质量检验宜优先采用无损检测法进行检验。抗滑桩为重要结构构件，其质量检验应按单桩考虑，因此检测要求为全数检测。

超声波检测法具有较高的检测精度，桩无损检测宜优先选择超声波检测法，但因各种无损检测方法均有不同的特点和局限性（检测人的检测技能对检测结果也有一定影响），因此，有关单位和工程技术人员对无损检测结果有异议时，可优先采用钻芯法对桩身质量进行复检；特殊情况下对人工挖孔灌注桩也可采用开挖竖井的方法进行其施工质量复核。

7.5.8  对于桩成桩后的施工质量检验表7.5.7中的项目，混凝土强度等级、保护层厚度、桩水平承载力需按检验批抽样，其余项目需全数检验。

7.5.9  桩顶面及其周围应按设计要求封闭，封闭层厚度、封闭面坡度应符合设计要求。

- 7.6   护脚墙与重力式挡墙

7.6.1  护脚墙与重力式挡墙的基础质量验收应符合本规范第5章的相关规定。

7.6.2  护脚墙与重力式挡墙检查应沿支护基坑边坡延伸方向每10延米检测1个断面。

7.6.3  基坑边坡开挖及墙后土体回填施工质量检验应符合本规范第7章的规定。

7.6.4  护脚墙与重力式挡墙的变形缝应上下贯通、平直整齐，其位置、宽度及做法应符合设计要求。

【条文说明】7.6.4  重力式挡墙变形缝的设置与施工质量控制对重力式挡墙的安全性、外观观瞻性有影响，在岩土地基变化处，未设置变形缝或变形缝处理不当，往往造成重力式挡墙破损或破坏，因此，重力式挡墙变形缝的设置位置与施工质量控制应符合设计规定。

7.6.5  护脚墙与重力式挡墙的质量检验应对强度等级、断面尺寸、平面位置、坡度、表面平整度、伸缩缝宽度、泄水孔、反滤层厚度进行检验，护脚墙与重力式挡墙的施工质量检验允许偏差或允许值、具体检验方法及抽检数量及相关规定应符合本规范表7.6.5中的要求。

表7.6.5   护脚墙与重力式挡墙的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 强度等级 |  | 大于设计要求 | 抽样检验 |
|  | 2 | 断面尺寸 |  | ±20 mm | 尺量 |
| 一般 项目 | 1 | 平面位置 |  | ±20 mm | 尺量 |
|  | 2 | 坡度 |  | ±0.5 % | 三角尺量 |
|  | 3 | 表面平整度 |  | ±10 mm | 2m靠尺检查 |
|  | 4 | 伸缩缝宽度 |  | ±10 mm | 尺量 |
|  | 5 | 泄水孔 | 截面尺寸 | ＋20 mm | 尺量 |
|  |  |  | 外倾斜度 | 大于设计要求 | 目测 |
|  |  |  | 泄水孔通畅程度 | 设计要求 | 观察、钎探 |
|  | 6 | 反滤层厚度 |  | ±50 mm | 尺量 |

7.6.6  对于护脚墙与重力式挡墙的施工质量检验表7.6.5中的项目，强度等级需按检验批抽样，断面尺寸、平面位置、坡度、反滤层厚度需按检验批抽样，且不少于三件，其余项目需全数检验。

- 7.7   内支撑结构

7.7.1  内支撑施工前，应对放线尺寸、标高进行校核。对钢筋混凝土支撑、钢支撑相关构件（包括横撑、立柱、连接件等）的质量等进行抽检。

7.7.2  施工中应对支撑结构下的垫层或模板的平整度、标高等进行检验。

7.7.3  施工结束后，应对支撑体系的尺寸、位置、标高进行测量，对支撑构件及连接节点的施工质量等进行检验。

7.7.4  钢筋混凝土支撑的质量检验应符合表7.7.4的规定。

表7.7.4   钢筋混凝土支撑质量检验标准

| 项 | 序 | 检査项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度 | 不小于设计值 | 28d试块强度 |
|  | 2 | 截面宽度 | 0，+ 20 mm | 用钢尺量 |
|  | 3 | 截面高度 | 0，+ 20 mm | 用钢尺量 |
| 一 般 项 目 | 1 | 标高 | ±20 mm | 水准测量 |
|  | 2 | 轴线平面位置 | ≤20 mm | 用钢尺量 |
|  | 3 | 混凝土表观质量 | 设计要求 | 目测法 |
|  | 4 | 支撑与垫层或模板的隔离措施 | 设计要求 | 目测法 |

注：钢筋混凝土构件应表面平整、颜色均匀，无明显蜂窝、麻面、露筋、离析、裂纹等问题。

7.7.5  钢支撑的质量检验应符合表7.7.5的规定。

表7.7.5   钢支撑质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控项目 | 1 | 外轮廓尺寸 | 土 5 mm | 用钢尺量 |
|  | 2 | 预加顶力 | ±10% kN | 应力监测 |
| 一般项目 | 1 | 轴线平面位置 | ≤30 mm | 用钢尺量 |
|  | 2 | 连接质量 | 设计要求 | 超声波或射线探伤 |

7.7.6  干作业成孔钢筋混凝土立柱及静压预制钢筋混凝土立柱的质量检验应符合表7.7.6-1、表7.7.6-2的规定。

表7.7.6-1   干作业成孔钢筋混凝土立柱质量检验标准

| 项 | 序 | 检査项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 孔深及孔底土岩性 |  | 不小于设计值 | 测钻杆套管长度或用测绳、检 査孔底土岩性报告 |
|  | 2 | 柱身完整性 |  | 一 | 钻芯法（大直径嵌岩桩应钻至柱尖下500mm），低应变法或声波透射法 |
|  | 3 | 混凝土强度 |  | 不小于设计值 | 28d试块强度或钻芯法 |
|  | 4 | 柱径 |  | 不小于设计值 | 井径仪或超声波检测，干作业时用钢尺量，人工挖孔不包括护壁厚 |
| 一 般 项 目 | 1 | 柱位 |  | 设计要求 | 全站仪或用钢尺量，基坑开挖前量护筒，开挖后量柱中心 |
|  | 2 | 垂直度 |  | 设计要求 | 经纬仪测量或线锤测量 |
|  | 3 | 柱顶标高 |  | +30 mm -50 mm | 水准测量 |
|  | 4 | 混凝土坍落度 |  | 90 mm ~150 mm | 坍落度仪 |
|  | 5 | 钢 筋 笼 质 量 | 主筋间距 | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 长度 | ±100 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 钢筋材质检验 | 设计要求 | 抽样送检 |
|  |  |  | 箍筋间距 | ±20 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 笼直径 | ±10 mm | 用钢尺量 |

表7.7.6-2   静压预制钢筋混凝土立柱质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 混凝土强度 | 不小于设计值 | 查产品合格证 |
|  | 2 | 桩身完整性 | 一 | 低应变法 |
| 一 般 项 目 | 1 | 成品立柱质量 | 设计要求 | 查产品合格证 |
|  | 2 | 柱位 | 设计要求 | 全站仪或用钢尺量 |
|  | 3 | 电焊条质量 | 设计要求 | 查产品合格证 |
|  | 4 | 节点弯曲矢高 | 同桩体弯曲要求 | 用钢尺量 |
|  |  | 接桩：焊缝质量 | 设计要求 | 查产品合格证 |
|  |  | 电焊结束后停歇时间 | ≥6（3）min | 用表计时 |
|  |  | 上下节平面偏差 | ≤10 mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 柱顶标高 | ±50 mm | 水准测量 |
|  | 6 | 终压标准 | 设计要求 | 现场实测或查沉柱记录 |
|  | 7 | 垂直度 | ≤1/100 | 经纬仪测量 |
|  | 8 | 混凝土灌芯 | 设计要求 | 查灌注量 |

注：电焊结束后停歇时间项括号中为采用二氧化碳气体保护焊时的数值。

7.7.7  钢立柱的质量检验应符合表7.7.7的规定。

表7.7.7   钢立柱的质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 截面尺寸（立柱） | ≤5 mm | 用钢尺量 |
|  | 2 | 立柱长度 | ±50 Mm | 用铜尺量 |
|  | 3 | 垂直度 | ≤1/200 | 经纬仪测量 |
| 一 般 项 目 | 1 | 立柱挠度 | ≤l/200 mm | 用钢尺量 |
|  | 2 | 截面尺寸（缀板或缀条） | ≥-1 mm | 用钢尺量 |
|  | 3 | 缀板间距 | ±20 mm | 用钢尺量 |
|  | 4 | 钢板厚度 | ≥-1 mm | 用钢尺量 |
|  | 5 | 立柱顶标高 | ±20 mm | 水准测量 |
|  | 6 | 平面位置 | ≤20 mm | 全站仪测量 |
|  | 7 | 平面转角 | ≤5 ° | 用量角器量 |

注：l为型钢长度（mm）。

- 7.8   土钉墙

7.8.1  施工前，应对钢筋、水泥、砂石以及机械设备性能等检验。

7.8.2  施工过程中，应对放坡系数，土钉位置，土钉孔直径、深度及角度，土钉杆体长度，注浆配比、注浆压力及注浆量，喷射混凝土面层厚度、强度等进行检验。

7.8.3  土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数的1%，且同一土层中的土钉检验数量不应小于3根。

7.8.4  复合土钉墙的质量检验应符合下列规定：

1  复合土钉墙中的预应力锚杆，应按相关规定进行抗拔承载力检验；

2  复合土钉墙中的采用的微型桩（水泥土搅拌桩或旋喷桩等）应按相关规定进行质量检验。

7.8.5  土钉墙支护质量检验应符合表7.8.5的规定

表7.8.5   土钉墙支护质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 抗拔承载力 | 不小于设计值 | 土钉抗拔试验 |
|  | 2 | 土钉长度 | 不小于设计值 | 用钢尺量 |
|  | 3 | 分层开挖厚度 | ±200 mm | 水准测量或用钢尺量 |
| 一般 项目 | 1 | 土钉位置 | ± 100 mm | 用钢尺量 |
|  | 2 | 土钉孔倾斜度 | ≤3° | 测倾角 |
|  | 3 | 土钉直径 | 不小于设计值 | 用钢尺量 |
|  | 4 | 水胶比 | 设计值 | 实际用水量与水泥等胶凝材料的重量比 |
|  | 5 | 注浆压力 | 设计值 | 检査压力表读数 |
|  | 6 | 注浆量 | 不小于设计值 | 査看流量表 |
|  | 7 | 浆体强度 | 不小于设计值 | 试块强度 |
|  | 8 | 钢筋网间距 | ±30 mm | 用钢尺量 |
|  | 9 | 土钉面层厚度 | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  | 10 | 预留土墩尺寸及间距 | ±500 mm | 用钢尺量 |
|  | 11 | 微型桩桩位 | ≤50 mm | 全站仪或用钢尺量 |
|  | 12 | 面层混凝土强度 | 不小于设计值 | 28d试块强度 |
|  | 13 | 微型桩垂直度 | ≤1/200 | 经纬仪测量 |

- 7.9   地下连续墙

7.9.1  施工前应对导墙的质量进行检查。

7.9.2  施工中应定期对泥浆指标、钢筋笼的制作与安装、混凝土的坍落度、预制地下连续墙墙段安放质量、预制接头、墙底注浆、地下连续墙成槽及墙体质量等进行检验。

7.9.3  兼作永久结构的地下连续墙，其与地下结构底板、梁及楼板之间连接的预埋钢筋接驳器应按原材料检验要求进行抽样复验，取每500套为一个检验批，每批应抽查3件，复验内容为外观、尺寸、抗拉强度等。

7.9.4  混凝土抗压强度和抗渗等级应符合设计要求。墙身混凝土抗压强度试块每100m3混凝土不应少于1组，且每幅槽段不应少于1组，每组为3件；墙身混凝土抗渗试块每5幅槽段不应少于1组，每组为6件。作为永久结构的地下连续墙，其抗渗质量标准可按现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定执行。

7.9.5  作为永久结构的地下连续墙墙体施工结束后，应采用声波透射法对墙体质量进行检验，同类型槽段的检验数量不应少于10%，且不得少于3幅。

7.9.6  地下连续墙的质量检验标准应符合表7.9.6-1~表7.9.6-3 的规定。

表7.9.6-1   泥浆性能指标

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  |  | 性能指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 项 目 | 1 | 新拌制泥浆 |  | 比重 |  | 1.03~1.10 | 比重计 |
|  |  |  |  | 黏度 | 黏性土 | 20 s~25 s | 黏度计 |
|  |  |  |  |  | 砂土 | 25 s~35 s |  |
|  | 2 | 循环泥浆 |  | 比重 |  | 1.05 ~1.25 | 比重计 |
|  |  |  |  | 黏度 | 黏性土 | 20 s~30 s | 黏度计 |
|  |  |  |  |  | 砂土 | 30 s~40 s |  |
|  | 3 | 清基（槽）后 的泥浆 | 现浇地下连续墙 | 比重 | 黏性土 | 1.10~1.15 | 比重计 |
|  |  |  |  |  | 砂土 | 1.10~1.20 |  |
|  |  |  |  | 黏度 |  | 20 s~30 s | 黏度计 |
|  |  |  |  | 含砂率 |  | ≤7 % | 洗砂瓶 |
|  | 4 |  | 预制地下连续墙 | 比重 |  | 1.10~1.20 | 比重计 |
|  |  |  |  | 黏度 |  | 20 s~30 s | 黏度计 |
|  |  |  |  | pH值 |  | 7~9 | pH试纸 |

表7.9.6-2   钢筋笼制作与安装允许偏差

| 项 | 序 | 检查项目 |  | 允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 钢筋笼长度 |  | ±100 mm | 用钢尺量，每片钢筋网 检查上中下3处 |
|  | 2 | 钢筋笼宽度 |  | 0，-20 mm |  |
|  | 3 | 钢筋笼 安装标高 | 临时结构 | ±20 mm |  |
|  |  |  | 永久结构 | ±15 mm |  |
|  | 4 | 主筋间距 |  | ±10 mm | 任取一断面，连续量取 间距，取平均值作为一 点，每片钢筋网上测4点 |
| 一 般 项 目 | 1 | 分布筋间距 |  | ±20 mm |  |
|  | 2 | 预埋件及槽底 注浆管中心位置 | 临时结构 | ≤10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 永久结构 | ≤5 mm |  |
|  | 3 | 预埋钢筋和 接驳器中心位置 | 临时结构 | ≤10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 永久结构 | ≤5 mm |  |
|  | 4 | 钢筋笼制作平台平整度 |  | ±20 mm | 用钢尺量 |

表7.9.6-3   地下连续墙成槽及墙体允许偏差

| 项 | 序 | 检査项目 |  | 允许偏差或允许值 | 检査方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 墙体强度 |  | 不小于设计值 | 28d试块强度或钻芯法 |
|  | 2 | 槽壁 垂直度 | 临时结构 | ≤1/200 | 20%超声波2点/幅 |
|  |  |  | 永久结构 | ≤1/300 | 100%超声波2点/幅 |
|  | 3 | 槽段深度 |  | 不小于设计值 | 测绳2点/幅 |
| 一般 项 目 | 1 | 导墙 尺寸 | 宽度（设计墙厚+40mm） | ±10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 垂直度 | ≤1/500 | 用线锤测 |
|  |  |  | 导墙顶面平整度 | ±5 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 导墙平面定位 | ≤10 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 导墙顶标高 | ±20 mm | 水准测量 |
|  | 2 | 槽段 宽度 | 临时结构 | 不小于设计值 | 20%超声波2点/幅 |
|  |  |  | 永久结构 | 不小于设计值 | 100%超声波2点/幅 |
|  | 3 | 槽段位 | 临时结构 | ≤50 mm | 钢尺1点/幅 |
|  |  |  | 永久结构 | ≤30 mm |  |
|  | 4 | 沉渣 厚度 | 临时结构 | ≤150 mm | 100%测绳2点/幅 |
|  |  |  | 永久结构 | ≤100 mm |  |
|  | 5 | 混凝土坍落度 |  | 180 mm ~220 mm | 坍落度仪 |
|  | 6 | 地下 连续墙 表面 平整度 | 临时结构 | ±150 mm | 用钢尺量 |
|  |  |  | 永久结构 | ±100 mm |  |
|  |  |  | 预制地下连续墙 | ±20 mm |  |
|  | 7 | 预制墙顶标高 |  | ±10 mm | 水准测量 |
|  | 8 | 预制墙中心位移 |  | ≤10 mm | 用钢尺量 |
|  | 9 | 永久结构的渗漏水 |  | 无渗漏、线流，且 ≤0.1L/（m2•d） | 现场检验 |

- 7.10   注浆加固

7.10.1  采用渗透注浆、劈裂注浆和压密注浆方法对土体加固时，施工检验应符合本节规定。

7.10.2  施工前，应检查注浆点位置、浆液配比、浆液组成材料的性能及注浆设备性能是否满足设计要求。

7.10.3  施工中，应抽查浆液的配比及主要性能指标、注浆的顺序及注浆过程中的压力控制等。

7.10.4  施工结束后，应根据设计文件要求，对各验收指标进行相应检验。

7.10.5  采用水泥土搅拌桩、高压旋喷桩等土体加固的，桩身强度、直径应满足设计要求，强度检测宜采用钻芯法，取芯数量不宜少于总桩数的0.5%，且不得少于3根，施工质量检验应符合表7.10.5的规定。

表7.10.5   注浆桩体质量检验标准

| 项 | 序 | 检査项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 水泥用量 | 不小于设计值 | 査看流量表 |
|  | 2 | 桩长 | 不小于设计值 | 测钻杆长度 |
|  | 3 | 钻孔垂直度 | ≤1/100 | 经纬仪测量 |
|  | 4 | 桩身强度 | 不小于设计值 | 钻芯法 |
| 一 般 项 目 | 1 | 水胶比 | 设计值 | 实际用水量与水泥等胶凝 材料的重量比 |
|  | 2 | 提升速度 | 设计值 | 测机头上升距离及时间 |
|  | 3 | 旋转速度 | 设计值 | 现场实测 |
|  | 4 | 桩位 | ±20 mm | 全站仪或用钢尺量 |
|  | 5 | 桩顶标高 | ±200 mm | 水准测量，最上部500mm浮浆层及劣质桩体不计入 |
|  | 6 | 注浆压力 | 设计值 | 检査压力表读数 |
|  | 7 | 施工间歇 | ≤24 h | 检査施工记录 |

7.10.6  注浆法加固结束28d后，宜采用钻探、动力触探、标准贯入及波速测试等方法对加固土层效果进行检验。检验点的位置应根据注浆加固布置和现场条件确定，每200m2检测数量不应少于1点，且总数量不应少于5点，施工质量检验应符合表7.10.6的规定。

表7.10.6   注浆地基质量检验标准

| 项 | 序 | 检查项目 |  |  | 允许偏差或允许值 | 检査方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 地基承载力 |  |  | 不小于设计值 | 载荷试验 |
|  | 2 | 处理后地基土的强度 |  |  | 不小于设计值 | 原位测试 |
|  | 3 | 变形指标 |  |  | 设计值 | 原位测试 |
| 一 般 项 目 | 1 | 原 材 料 检 验 | 注浆 用砂 | 粒径 | ＜2.5 mm | 筛析法 |
|  |  |  |  | 细度模数 | ＜2.0 | 筛析法 |
|  |  |  |  | 含泥量 | ＜3 % | 水洗法 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | ＜3 % | 灼烧减量法 |
|  |  |  | 注浆 用黏土 | 塑性指数 | ＞14 | 界限含水率试验 |
|  |  |  |  | 黏粒含量 | ＞25 % | 密度计法 |
|  |  |  |  | 含砂率 | ＜5 % | 洗砂瓶 |
|  |  |  |  | 有机质含量 | ＜3 % | 灼烧减量法 |
|  |  |  | 粉煤 灰 | 细度模数 | 不粗于同时使用的水泥 | 筛析法 |
|  |  |  |  | 烧失量 | ＜3 % | 灼烧减量法 |
|  |  |  | 水玻璃：模数 |  | 3. 0~3. 3 | 试验室试验 |
|  |  |  | 其他化学浆液 |  | 设计值 | 查产品合格证书或抽样送检 |
|  | 2 | 注浆材料称量 |  |  | ±3 % | 称重 |
|  | 3 | 注浆孔位 |  |  | ±50 mm | 用钢尺量 |
|  | 4 | 注浆孔深 |  |  | ±100 mm | 量测注浆管长度 |
|  | 5 | 注浆压力 |  |  | ±10 % | 检査压力表读数 |

- 7.11   喷射混凝土

7.11.1  喷射混凝土材料的质量、配合比、计量应符合设计及现行国家、行业标准的规定。

7.11.2  当喷射混凝土添加钢纤维、丙稀纤维等外加材料时，纤维的品种、规格应符合设计规定，且不得有油渍及明显的锈蚀。

7.11.3  喷射混凝土强度抽检数量应符合以下规定：

1  抗压强度评定用试件指喷射在板件（450mm×350mm×120mm）上的混凝土，用钻机钻取直径和长度均为100mm的芯样，且在温度为20±2℃、相对湿度不低于95%标准养护条件下养护28d；

2  不同强度等级及不同配合比的混凝土应在养护地分别制样、取样，测定其养护龄期28d的极限抗压强度；

3  对于边坡工程，每喷射50m3~100m3混合料，取样不应少于1组；喷射用量小于50m3的独立工程，取样不应少于1组。

7.11.4  喷射混凝土强度评定应符合以下规定。

1  应以强度等级相同、龄期相同以及生产工艺条件和配合比基本相同的喷射混凝土组成同一检验批，同一检验批的喷射混凝土强度应以同批内全部强度测定值为代表值；

2  全部边坡工程喷射混凝土可作为一检验批；

3  喷射混凝土抗压强度评定的合格标准。

当同一检验批试件数量不少于10组时，应按下列要求评定：

（7.11-1）

（7.11-2）

当同一检验批试件少于10组时，应按下列要求评定：

（7.11-3）

（7.11-4）

式中：R——喷射混凝土抗压强度标准值（N/mm2）；

——同一检验批n组喷射混凝土抗压强度的平均值（N/mm2），精确至0.1（N/mm2）；

——同一检验批n组喷射混凝土抗压强度的最小值（N/mm2），精确至0.1（N/mm2）。

7.11.5  喷护边坡施工中，排水系统、泄水孔和伸缩缝的设置位置、数量和尺寸应符合设计要求。

7.11.6  喷射层厚度应符合设计规定。

7.11.7  喷护前应平整边坡，边坡坡面应密实、稳固、平顺。做好排水措施，对渗漏水孔洞、缝隙应采取引排、堵水措施，保证喷射混凝土质量。

7.11.8  混凝土喷射完毕后，养护应根据结构部位、季节、材料、混凝土性能等要求，按施工技术方案的要求执行。

7.11.9  混凝土结构的外观质量不应有严重缺陷，外观质量的识别按表7.11.9执行。对已经出现的缺陷，应由施工单位提出技术处理方案，并经设计单位确认后进行处理。对经处理的部位，应重新检查验收。

表7.11.9   混凝土外观质量严重程度识别

| 序 | 名称 | 现象 | 严重缺陷 | 一般缺陷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露筋 | 构件内钢筋未被混凝土包裹而外露 | 纵向受力钢筋有露筋 | 其他钢筋有少量露筋 |
| 2 | 蜂窝 | 混凝土表面缺少水泥砂浆而形成石子外露 | 构件主要受力部位有蜂窝 | 其他部位有少量蜂窝 |
| 3 | 孔洞 | 混凝土中孔穴深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有孔洞 | 其他部位有少量孔洞 |
| 4 | 夹渣 | 混凝土中夹有杂物且深度超过保护层厚度 | 构件主要受力部位有夹渣 | 其他部位有少量夹渣 |
| 5 | 疏松 | 混凝土中局部不密实 | 构件主要受力部位有疏松 | 其他部位有少量疏松 |
| 6 | 裂缝 | 缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部 | 构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝 | 其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝 |
| 7 | 连接部位缺陷 | 构件连接处混凝土缺陷 | 连接部位有影响结构传力性能的缺陷 | 连接部位有基本不影响结构传力性能的缺陷 |
| 8 | 错台 | 相邻构件连接处混凝土表面不平整 | 相邻构件连接处混凝土表面错台≥3mm | 相邻构件连接处混凝土表面错台<3mm |
| 9 | 外形 缺陷 | 缺棱掉角、棱角不直、曲不平、飞边凸肋等 | 清水混凝土构件有影响使用功能或装饰效果的外形缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外形缺陷 |
| 10 | 外表 缺陷 | 构件表面麻面掉皮、起砂、沾污等 | 具有重要装饰效果的清水混凝土构件有外表缺陷 | 其他混凝土构件有不影响使用功能的外表缺陷 |

- 7.12   护坡绿化

7.12.1  绿化边坡的土质、厚度应符合设计要求。

7.12.2  绿化前应平整边坡，边坡坡面应密实、稳固、平顺。做好排水措施，对渗漏水孔洞、缝隙应采取引排、堵水措施，保证绿化质量。

7.12.3  绿化所用苗木的品种、规格、数量应符合设计要求。

7.12.4  苗木栽培的种植穴规格、浇水应符合《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82的要求。

7.12.5  绿化外形美观，与周边环境协调，排水系统设置应满足设计要求。

7.12.6  绿化护坡验收标准，应符合表7.12.6的规定。

表7.12.6   绿化护坡施工质量验收标准及允许偏差表

| 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法和频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回填土土层厚度 | ≥300 mm | 挖坑、尺量，每1000m2检查2个点 |
| 2 | 苗木间距 | ±50 mm | 挖坑、尺量，每1000m2检查2个点 |
| 3 | 苗木密度（株/m2） | 不小于设计值 | 观察：全部 |
| 4 | 苗木成活率 | ≥95 % | 观察：全部 |
| 5 | 其他地被植物发芽率 | ≥85 % | 观察：全部 |

# 8    截、排水

- 8.1   一般规定

8.1.1  本章适用于建筑与市政工程地基基础中的截、排水沟的施工质量验收。

【条文说明】8.1.1  本章所指的截、排水包括永久和临时截、排水。截、排水设施类别较多，本章结合《建筑边坡工程技术规范》GB 50330-2013、《建筑边坡工程施工质量验收标准》DBJ 50T-100-2022、《市政工程边坡及挡护结构施工质量验收规范》DBJ 50-126-2011等规范，对截排水沟，集水井、沉砂池，盲沟等常见排水设施做了具体检查、验收规定，本章节未做具体规定的排水设施，实际工程中可按公路、铁路、水利水电等行业现行标准执行。

8.1.2  截、排水沟中所涉及的砂、石、水泥、钢筋、反滤料等原材料应按本标准相关规定执行。

8.1.3  截、排水沟应与地基基础配合施工。地下排水设施应与地表排水相配套，地表排水设施应与天然沟渠及邻近截、排水设施相衔接顺畅，组成完整的排水系统，保持地基基础排水系统功能的完整性和持久性。

【条文说明】8.1.3  重庆属山地城市，用地紧张，建筑与市政工程挖填现象十分普遍，挖填将改变场地原有排水系统。排水是建筑与市政工程的中重要组成部分，若其施工质量存在问题，将对结构的安全性、使用性和耐久性产生不利影响；如边坡工程中因排水设施设置不当或排水系统失效引发安全事故时有发生。因此，在建筑与市政工程地基基础中要求截、排水设施与地表、地下排水设施衔接顺畅，组成完整的排水系统，确保地基基础排水系统功能的完整性和持久性。

- 8.2   截、排水沟

8.2.1  施工前应检验进场原材料、半成品、成品的质量，复核施工图。

8.2.2  施工中应加强关键部位、隐蔽工程的过程质量查检，并符合下列规定：

1  关键部位包括截、排水沟与既有排水设施或建构筑物衔接处，变截面、变坡、转弯处，跌水沟、槽，变形缝等；

2  隐蔽工程包括沟底、沟壁土基，沟底板厚度，钢筋笼。

8.2.3  施工结束后应进行原位渗透试验和试截、排水测试。

【条文说明】8.2.3  排水是山地建筑、市政工程的中重要组成部分，为确保排水设施功能的完整性和持久性，本规范注重过程质量监管，按照“施工前、施工中和施工后”的模式全过程加强截、排水设施的施工质量检查、验收。

8.2.4  截、排水沟槽外观质量应符合下列规定：

1  纵坡顺直，曲线线形圆滑；

2  沟壁、沟底平整，沟内无杂物，排水畅通，无冲刷和阻水现象；

3  混凝土振捣密实，表面无蜂窝、无缺损，钢筋不得外露。

4  浆砌片石嵌缝均匀、饱满、密实，勾缝平顺无脱落、密实、美观，缝宽均衡协调；砌体咬扣紧密；抹面平整、压光、顺直，无裂缝、空鼓；

5  干砌片石工程，砌筑咬合紧密，无叠砌、贴砌和浮塞；

6  水泥混凝土砌块平整，勾缝整齐牢固。

8.2.5  沟底、沟壁土基应夯实，不得超挖，严禁用虚土贴底、贴坡，沟底板厚度应符合设计要求。

8.2.6  盖板沟的预制盖板，混凝土振捣应密实，混凝土强度应符合设计要求，配筋位置应准确，表面无蜂窝、无缺损。盖板压墙长度应符合设计要求。

8.2.7  变形缝的位置、缝宽与缝的塞缝、防渗、数量应符合设计要求。

【条文说明】8.2.7  变形缝是截、排水沟的薄弱位置，处理不当将影响截、排水沟的功能和持久性，在《市政工程边坡及挡护结构施工质量验收规范》DBJ50-126-2011等规范的基础上，本规范新增了缝的塞缝、防渗质量要求。

8.2.8  雨季施工时，应检查截、排水沟的雨后通畅情况。对排水不畅处应及时采取有效的处理措施。

8.2.9  混凝土截、排水沟的施工质量应符合表8.2.9的规定。

表8.2.9   混凝土截水沟、排水沟的施工质量检验

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 沟槽混凝土强度 | 不小于设计值 | 检查检测报告 |
|  | 2 | 盖板强度 | 不小于设计值 | 检查检测报告 |
|  | 3 | 沟底纵坡 | 不小于设计值 | 水准仪测量 |
|  | 4 | 跌水沟、槽数量 | 不小于设计值 | 计数 |
|  | 5 | 隐蔽工程 | 不小于设计值 | 检查过程验收资料 |
| 一 般 项 目 | 1 | 轴线位置 | ±20 mm | 经纬仪测量 |
|  | 2 | 截面尺寸 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 3 | 沟底高程 | ±50 mm | 水准仪测量 |
|  | 4 | 转弯半径 | ±50 mm | 计算 |
|  | 5 | 表面平整度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 6 | 渗漏 | 不小于设计值 | 观察、现场试验 |
|  | 7 | 变形缝位置 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 8 | 变形缝充填 | 不小于设计值 | 观察、检查过程验收资料 |
|  | 9 | 沟壁后侧回填 | 不小于设计值 | 检查过程验收资料 |
|  | 10 | 沟壁厚度 | 不小于设计值 | 尺量 |
|  | 11 | 盖板压墙长度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 12 | 墙面垂直度 | ±30 mm | 垂线、尺量 |
|  | 13 | 与构筑物、既有排水设施衔接 | 顺畅 | 观测 |

8.2.10  砌体截、排水沟的施工质量应符合表8.2.10的规定。

表8.2.10   砌体截水沟、排水沟的施工质量检验

| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 砌块强度 | 不小于设计值 | 检查检测报告 |
|  | 2 | 砂浆强度 | 不小于设计值 | 检查检测报告 |
|  | 3 | 盖板强度 | 不小于设计值 | 检查检测报告 |
|  | 4 | 砂浆饱满度 | ≥80% | 观察 |
|  | 5 | 沟底纵坡 | 不小于设计值 | 水准仪测量 |
|  | 6 | 跌水沟、槽数量 | 不小于设计值 | 计数 |
|  | 7 | 隐蔽工程 | 不小于设计值 | 检查过程验收资料 |
| 一 般 项 目 | 1 | 轴线位置 | ±20 mm | 经纬仪测量 |
|  | 2 | 截面尺寸 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 3 | 沟底高程 | ±50 mm | 水准仪测量 |
|  | 4 | 转弯半径 | ±50 mm | 计算 |
|  | 5 | 表面平整度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 6 | 渗漏 | 不小于设计值 | 观察、现场试验 |
|  | 7 | 变形缝位置 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 8 | 变形缝充填 | 不小于设计值 | 观察、检查过程验收资料 |
|  | 9 | 沟壁后侧回填 | 不小于设计值 | 检查过程验收资料 |
|  | 10 | 沟壁厚度 | 不小于设计值 | 尺量 |
|  | 11 | 盖板压墙长度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 12 | 墙面垂直度 | ±30 mm | 垂线、尺量 |
|  | 13 | 与构筑物、既有排水设施衔接 | 顺畅 | 观测 |

8.2.11  土沟的施工质量应符合表8.2.11的规定。

表8.2.11   土沟的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 沟底纵坡 | 设计值 | 水准仪测量 |
| 一 般 项 目 | 1 | 轴线位置 | ±20 mm | 经纬仪测量 |
|  | 2 | 截面尺寸 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 3 | 沟底高程 | ±50 mm | 水准仪测量 |
|  | 4 | 转弯半径 | ±50 mm | 计算 |
|  | 5 | 表面平整度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 6 | 渗漏 | 不小于设计值 | 观察、现场试验 |
|  | 6 | 边棱直顺度 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 7 | 与构筑物、既有排水设施衔接 | 顺畅 | 观测 |

【条文说明】8.2.9~8.2.11  关于截排水的验收规定，现行国家标准、行业标准和地方标准编制背景不同，对截排水的验收规定较零散，检查项及检查标准不统一。本章节在现行标准《市政工程边坡及挡护结构施工质量验收规范》DBJ 50-126-2011和《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018等的基础上，结合重庆实际情况，增加、调整了截排水设施主控检查项和一般项的检查内容，如表8.2.9中主控项增加了隐蔽工程，一般项中增加了转弯半径、渗漏、变形缝充填等项。

本标准列举了工程中常见的3类截、排水沟，其他类型截、排水沟实际工程中执行现行相应标准。

- 8.3   集水井与沉砂池

8.3.1  施工前应检验进场原材料、半成品、成品的质量，复核施工图。

8.3.2  施工中应加强关键部位、隐蔽工程的过程质量检查，并符合下列规定：

1  关键部位包括地质条件变化处、与排水设施衔接处、变截面处；

2  隐蔽工程包括防水构造、底板地基及基础厚度、钢筋笼；

3  施工中应根据地质条件设置防护结构、碎石滤水层、泵头包纱网等措施；

4  混凝土集水井、沉砂池应整体浇筑。

8.3.3  施工结束后应清理淤积物，进行原位渗透试验。

8.3.4  集水井、沉砂池外观质量应符合本标准第7.2.4条规定。

8.3.5  盖板沟的质量应符合本标准第8.2.6条的规定。

8.3.6  混凝土集水井、沉砂池的施工质量应符合表8.3.6的规定。

表8.3.6   混凝土集水井、沉砂池的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 混凝土强度 | 不小于设计值 | 检查检测报告 |
|  | 2 | 数量 | 不小于设计值 | 计数 |
|  | 3 | 渗漏 | 不小于设计值 | 观察、现场试验 |
|  | 4 | 隐蔽工程 | 不小于设计值 | 检查过程验收资料 |
| 一 般 项 目 | 1 | 轴线位置 | ±20 mm | 经纬仪测量 |
|  | 2 | 截面尺寸 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 3 | 深度 | 不小于设计值 | 尺量 |
|  | 4 | 壁厚 | 不小于设计值 | 尺量，检查过程验收资料 |
|  | 5 | 表面平整度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 6 | 壁面垂直度 | ±30 mm | 垂线、尺量 |
|  | 7 | 盖板压墙长度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 8 | 与构筑物、既有排水设施衔接 | 顺畅 | 观测 |

8.3.7  砌体集水井、沉砂池的施工质量应符合表8.3.7的规定。

表8.3.7   砌体集水井、沉砂池的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 砌块强度 | 不小于设计值 | 检查检测报告 |
|  | 2 | 砂浆强度 | 不小于设计值 | 检查检测报告 |
|  | 3 | 砂浆饱满度 | ≥80% | 观察 |
|  | 4 | 数量 | 不小于设计值 | 计数 |
|  | 5 | 渗漏 | 不小于设计值 | 观察、现场试验 |
|  | 6 | 隐蔽工程 | 不小于设计值 | 查阅资料 |
| 一 般 项 目 | 1 | 轴线位置 | ±20 mm | 经纬仪测量 |
|  | 2 | 截面尺寸 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 3 | 深度 | 不小于设计值 | 尺量 |
|  | 4 | 壁厚 | 不小于设计值 | 尺量，检查过程验收资料 |
|  | 5 | 表面平整度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 6 | 壁面垂直度 | ±30 mm | 垂线、尺量 |
|  | 7 | 盖板支撑长度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 8 | 与构筑物、既有排水设施衔接 | 顺畅 | 观测 |

8.3.8  岩土质集水井、沉砂池的施工质量应符合表8.3.8的规定。

表8.3.8   岩土质集水井、沉砂池的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 数量 | 不小于设计值 | 计数 |
|  | 2 | 渗漏 | 不小于设计值 | 观察、现场试验 |
| 一 般 项 目 | 1 | 轴线位置 | ±20 mm | 经纬仪测量 |
|  | 2 | 截面尺寸 | ±50 mm | 尺量 |
|  | 3 | 深度 | 不小于设计值 | 尺量 |
|  | 4 | 表面平整度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 5 | 壁面垂直度 | ±30 mm | 垂线、尺量 |
|  | 6 | 盖板压墙长度 | ±20 mm | 尺量 |
|  | 8 | 与构筑物、既有排水设施衔接 | 顺畅 | 观测 |

【条文说明】8.3.6~8.3.8  现行规范中未具体列出集水井、沉砂池的主控和一般验收项。为方便验收，本章结合工程实践，建立了常见类型集水井、沉砂池的施工质量检验主控项和一般项；其他类型集水井、沉砂池实际工程中执行现行相应标准。

- 8.4   盲沟

8.4.1  施工前应检验进场原材料、半成品、成品的质量，复核施工图。

8.4.2  施工中质量检查分为沟槽（含集水井、沉砂池）和填料两部分，并符合下列规定：

1  沟槽（含集水井、沉砂池）检验项应满足本标准第8.2.2和8.3.2条的规定；

2  反滤层应检查层次和粒径、排水构造、埋置深度。

8.4.3  施工结束后应选取关键工程段或断面进行开挖检验。

8.4.4  沟槽（含集水井、沉砂池）的质量应满足本标准第8.2和8.3节的规定，填料的施工质量应符合表8.4.4的规定。

表8.4.4   盲沟的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差/允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 反滤层的层次和粒径 | 不小于设计值 | 检查过程验收资料，现场开挖观察 |
| 一 般 项 目 | 1 | 埋置深度 | 不小于设计值 | 检查过程验收资料，现场开挖尺量 |
|  | 2 | 排水构造 | 不小于设计值 | 检查过程验收资料，现场开挖尺量 |

- 8.5   泄水孔与滤水包

8.5.1  施工前应检验进场原材料、半成品、成品的质量，复核施工图。

8.5.2  施工中应检查泄水孔、滤水包的过程质量，并符合下列要求：

1  泄水孔应检查位置、孔径、排水坡度、通畅性，最下排泄水孔与排水设施的衔接；

2  滤水包应检查位置、尺寸、滤水材料层次和粒径，反滤构造。

8.5.3  施工结束后应疏通泄水孔。

8.5.4  滤水包、泄水孔允许偏差应符合表8.5.4的规定。

表8.5.4   滤水包、泄水孔质量检验标准

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差/允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 泄水孔数量 | 不小于设计值 | 观察、计数 |
|  | 2 | 泄水孔排水坡度 | 不小于设计值 | 观察、测量 |
|  | 3 | 滤水材料层次和粒径 | 不小于设计值 | 观察、检查过程验收资料 |
| 一 般 项 目 | 1 | 泄水孔、滤水包设置位置（标高、间距） | ±50 mm | 观察、尺量 |
|  | 2 | 泄水孔、滤水包尺寸 | 不小于设计值 | 尺量 |
|  | 3 | 泄水孔与排水设施的连接 | 不小于设计值 | 观察 |
|  | 4 | 泄水孔贯通性 | 不小于设计值 | 观察、测量 |
|  | 5 | 反滤构造 | 不小于设计值 | 观察、测量 |

【条文说明】8.5.4  现行《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018等标注中，泄水孔是挡土墙质量检验中的一部分，为确保排水设施的功能和持久性，本章节结合工程实践新增了滤水包、泄水孔质量检验标准。

- 8.6   仰斜式排水孔

8.6.1  施工前应检验进场原材料、半成品、成品的质量，复核施工图。

8.6.2  施工中应全数检查仰斜式排水孔、排水管的过程质量，并符合下列要求：

1  排水孔应检查位置、长度、仰角、孔径，排水孔与排水设施的衔接；

2  排水孔长度应伸至地下水富集部位或潜在滑动面；最下一排的出水口应高于地面或排水沟设计水位顶面；

3  排水管应检查反滤构造。

8.6.3  施工结束后应将仰斜式排水孔排出的水引入周边排水沟予以排除。

8.6.4  仰斜式排水孔允许偏差应符合表8.6.4的规定。

表8.6.4   仰斜式排水孔质量检验标准

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差/允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 控 项 目 | 1 | 排水管 | 不小于设计值 | 检查检测报告、观测 |
|  | 2 | 仰角 | 不小于设计值 | 观测、测量 |
|  | 3 | 数量 | 不小于设计值 | 计数 |
|  | 4 | 长度 | 不小于设计值 | 测量 |
| 一 般 项 目 | 1 | 设置位置 | ±50 mm | 观察、尺量 |
|  | 2 | 孔径 | 不小于设计值 | 尺量 |
|  | 3 | 连接 | 与构筑物衔接顺畅 | 观察 |
|  | 4 | 贯通性 | 不小于设计值 | 观察、测量 |

# 9   地下水控制

- 9.1   一般规定

9.1.1  地下水控制工程应进行分部验收，降排水、隔水、回灌工程应进行分项验收。参见附表D.0.1。

9.1.2  单体工程应有施工记录，包括实施位置，尺寸，深度，各结构材料。

【条文说明】9.1.2  本条明确了对单体工程的主要验收内容。

地下水控制工程的单体工程，是指降排水设计内容中的能够独立出来的最小单元，如单根管井、单个集水井等、集水沟、帷幕桩、单个的回灌井等单元。

9.1.3  地下水控制工程应进行总体效果测试，测试开展前除应查阅本标准第3.0.2条资料外，尚应包括下列资料：

1  地下水控制工程的运行维护记录；

2  对周边环境的影响记录，包括基坑支护结构、周边地面、邻近工程和地下设施的变形记录；

3  其他需提供的文件和记录。

【条文说明】9.1.3  由于地下水控制工程，往往是有多个单体工程（如较多的管井，）组成的一个系统，最终效果除了单体外，尚需要组合起来共同工作，其能否正常，需要进行联合测试。

9.1.4  基坑工程开挖前应验收工程达到安全水位的预降水时间。预降排水时间应根据基坑面积、开挖深度、工程地质与水文地质条件以及降排水工艺综合确定。减压预降水时间应根据设计要求或减压降水验证试验结果确定。

9.1.5  设有截水帷幕的基坑工程，宜通过预降水过程中的坑内外水位变化情况检验帷幕止水效果。

9.1.6  截水帷幕的施工质量验收应根据选用的帷幕类型，按本标准第8章的规定执行。

- 9.2   降排水

9.2.1  降排水工程施工前，应检验进场材料质量。降水施工材料质量检验标准尚应符合表9.2.1的规定；

表9.2.1   降水施工材料的质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 井、滤管材质 | 设计要求 | 查产品合格证书或按设计要求参数现场检测 |
|  | 2 | 滤管孔隙率 | 设计值 | 预算单位长度滤管孔隙面积或与等长标准滤管渗透对比法 |
|  | 3 | 支护结构材料钢筋水泥 | 设计值 | 查产品合格证书或按设计要求参数现场检测 |
|  | 4 | 滤料粒径 | （6~12倍）d50 | 筛析法 |
|  | 5 | 滤料不均匀系数k80 | ≤3 | 筛析法 |
| 一般 项目 | 1 | 沉淀管长度 | 0~+50 mm | 用钢尺量 |
|  | 2 | 封孔回填土质量 | 设计要求 | 现场搓条法检验土性 |
|  | 3 | 挡砂网 | 设计要求 | 查产品合格证书或现场量测目数 |

注：1  d50——为土颗粒的平均粒径，k80=d80/d10；

2  对井、滤管材质、滤管孔隙率，根据进料情况分批检验，现场抽检数量按GB50300-2013进场检验规定执行，可按计数抽样最小量要求确定抽检数量；

3  对支护结构材料钢筋水泥、滤料粒径及滤料不均匀系数K80，根据进料情况分批检验，每批次抽检不应少于1次；水泥按现行《通用硅酸盐水泥》GB 175，不应少于20kg，滤料按《碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53规定，不应少于5kg；

4  对沉淀管长度及挡砂网，根据进料情况分批检验，同一检验批内除数量不应少于3件；对封孔回填土质量，根据进料情况分批检验，同一检验批内抽检次数不应少于3次。

9.2.2  降水井正式施工时应进行试成井。面状布置的降水系统试成井数量不应少于2口（组），线状或条带状布置的可采用1口。并应根据试成井检验成孔工艺、泥浆配比，复核地层情况等。

【条文说明】9.2.2  考虑到重庆多为沟槽型水，往往就沟心少量布置井点。因此，对国标不少于2口的使用情况条件进行了细化。结合桩基验收的经验新增首井验收。

考虑到重庆山地地形的地下水特点，本章节仅列出重庆可能使用较多的管井、集水明排以及可能在沟槽部位因集中排水量较大而使用的大口井降水等措施，若在实际使用遇到其它如轻型井点、喷射井点、真空管井等内容，可按照现行《建筑地基工程施工质量验收标准》GB 50202-2018进行。

9.2.3  降水管井施工中应检验成孔垂直度。降水井的成孔垂直度偏差为1／100，井管应居中竖直沉设；大口井施工坑壁坡度满足设计要求。

9.2.4  降水井施工完成后应进行试抽水，检验成井施工质量和运行情况。

【条文说明】9.2.4  单井验收对整体降水效果不好检验，更改为运行情况，是否能正常出水。

9.2.5  降水管井施工质量验收应符合表9.2.5的规定。

表9.2.5   管井的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 泥浆比重 | 非清水钻进：1.05~1.10 | 施工记录、比重计 |
|  | 2 | 滤料回填高度 | 0~+10 % | 现场搓条法检验土性、测算封填粘土体积、孔口浸水检验密封性 |
|  | 3 | 滤料回填厚度 | 设计要求 | 施工记录 |
|  | 4 | 封孔 | 设计要求 | 现场检验 |
|  | 5 | 出水量 | 不小于设计值 | 查看流量表 |
| 一般 项目 | 1 | 成井位置 | ±50 mm、满足设计要求 | 施工记录，现场测量 |
|  | 2 | 成孔孔径 | ±50 mm | 用钢尺量 |
|  | 3 | 成孔深度 | ±20 mm | 测绳测量 |
|  | 4 | 扶中器高度或厚度、间距 | 设计要求 | 测量扶中器高度或厚度、间距，满足设计要求 |
|  | 5 | 泥浆施工井活塞洗井 | 次数：≥20次 | 检查施工记录 |
|  |  |  | 时间：≥2小时 | 检查施工记录 |
|  | 6 | 沉淀物高度 | ≤5‰井深 | 测锤测量 |
|  | 7 | 含砂量（体积比） | ≤1/20000 | 现场目测或用含砂量计测量 |

注：本表检查项目的抽检数量应符合以下规定：

1）对泥浆比重，每根施工均需记录，应不少于抽检总数的10%且不应少于3根；

2）对滤料回填高度、滤料回填厚度及封孔，应不少于总数的1%且不应少于3根；

3）对出水量，应不少于总数的20%且不应少于3根；

4）对成井位置、孔径及深度、扶中器高度或厚度、间距及沉淀物高度，应不少于总数的10%；

5）对含砂量（体积比），应不少于总数的10%。

【条文说明】：9.2.5  重庆的地层经常清水钻进也能满足成井要求，泥浆比重项明确了非清水钻进。

新增滤料回填厚度主控项目。国标是≥10mm，但根据实际情况，应该和管井所在的含水层岩性有关，一般情况粉细砂含水层中为150mm~ 200mm，在中粗砂层中不宜小于100mm，在碎石、卵石层中不小于75mm，因此更改为设计要求。

新增成井位置一般项。部分以排沟槽水为主的井应在沟心位置，可根据现场情况与设计有偏差，因此，增加了满足设计目的的表述。

考虑到清水钻进的不需要活塞洗井，故明确了泥浆施工井活塞洗井。

9.2.6  降水大口井施工质量验收应符合表9.2.6的规定。

表9.2.6   大口井的施工质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 出水量 | 不小于设计值 | 查看流量表 |
|  | 2 | 滤料回填高度 | 不小于设计值 | 检查记录或现场量测 |
|  | 3 | 滤料回填厚度 | ≥10 mm | 检查记录或现场量测 |
|  | 4 | 支护结构 | 满足设计要求 | 外观目测，尺寸测量，强度测试报告，检查记录 |
|  | 5 | 封井 | 设计要求 | 现场检验 |
| 一般 项目 | 1 | 成井位置 | ±500 mm，满足设计目的 | 施工记录，现场测量 |
|  | 2 | 成井尺寸 | ±50 mm | 用钢尺量 |
|  | 3 | 成井深度 | 0~+50 mm | 测绳测量 |
|  | 4 | 安全措施 | 满足安全需要 | 现场观察 |
|  | 5 | 含砂量（体积比） | ≤1/20000 | 现场目测或用含砂量计测量 |
|  | 6 | 出水孔设置 | 能有效出水 | 现场观察 |

注：本表检查项目的抽检数量应符合以下规定：

1）对出水量，应不少于总数的20%且不应少于3口，低于3口的全数检测；每口测试记录不应少于3次，且应稳定出水后记录，间隔不小于1小时；

2）对滤料回填高度、滤料回填厚度，应不少于总数的10%且不应少于2口；

3）对支护结构、封井及出水孔设置，应不少于总数的20%且不应少于3口；

4）对成井位置、尺寸及深度以及安全措施，应不少于总数的10%；

5）对含砂量（体积比），应不少于总数的20%，且每井不应少于1次；抽水稳定后测含砂量。

【条文说明】：9.2.6  本条为新增条款。考虑重庆可能经常在沟槽部位直接排水，新增大口井降水及质量验收要求。

9.2.7  降水工程正式运行前，应采用联网试运行抽水试验进行总体效果测试，并应符合下列规定：

1  应保持场区排水管网畅通并与市政管网连接，应检验工程场区的排水系统最大排水能力，不应小于工程所需最大排量的1.2倍；

2  沉淀池、水量计量、水位测量仪等设施应符合设计要求；

3  降水运行应独立配电。降水运行前，应检验现场用电系统；连续降水的工程项目，尚应检验双路以上独立供电电源或备用发电机的配置情况；应能保证每个单井能独立控制，单独运行或按设计要求分组运行；

4  应开启全部降水井，并应进行水位、水量等监测记录，所有井均应能正常运行；

5  基坑内观察井的稳定水位24h波动幅度应小于20mm；

6  降排水运行中，应检验基坑降排水效果是否满足设计要求。分层、分块开挖的土质基坑，开挖前潜水水位应控制在土层开挖面以下0.5m~1.0m；承压含水层水位应控制在安全水位埋深以下。岩质基坑开挖施工前，地下水位应控制在边坡坡脚或坑中的软弱结构面以下。

9.2.8  降水运行过程中，应监测周边环境的沉降变形，且应满足设计要求。

【条文说明】：9.2.8  考虑重庆山区地质和建筑特点，将监测周边地下水位改为中年环境的沉降变形，效果更好且利于实施。

9.2.9  降水井运行质量验收应符合表9.2.9的规定。

表9.2.9   降水管井的运行质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 观测井水位 | 0~+10 % | 量测水位 |
| 一般 项目 | 1 | 安全操作平台 | 设计及安全要求 | 现场检查平台连接稳定性、牢固性、安全防护措施到位率 |
|  | 2 | 备用设备 | 设计及安全要求 | 现场查验数量，能否正常启动运行 |

注：本表检查项目的检查每天不少于2次。

【条文说明】：9.2.9  新增备用设备检查项。

9.2.10  降水运行结束后，若需回填封闭降水井时，则应检验降水井封闭的有效性。

【条文说明】：9.2.10  考虑到部分水井可成为后期建筑地下室的排水设施，不需回填。

9.2.11  钢管井封井质量检验标准应符合表9.2.11的规定。

表9.2.11   钢管井的封井质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 注浆量 | 0~+10 % | 测算注浆量 |
|  | 2 | 混凝土强度 | 不小于设计值 | 28d试块强度 |
|  | 3 | 内止水钢板焊接质量 | 满焊，无缝隙 | 焊缝外观检测、渗出检验 |
| 一般 项目 | 1 | 外止水钢板宽度、厚度、位置 | 设计要求 | 现场量测 |
|  | 2 | 细石子粒径 | 5~10 mm | 筛析法或目测 |
|  | 3 | 细石子回填量 | 0~+10 % | 测算滤料用量且测绳测量回填高度 |
|  | 4 | 混凝土灌注量 | 0~+10 % | 测算混凝土用量 |
|  | 5 | 24h残存水高度 | ≤500 mm | 量测水位 |
|  | 6 | 砂浆封孔 | 设计要求 | 外观检验 |

注：本表检查项目的抽检数量不应少于抽检总数的10%。

9.2.12  塑料管井、混凝土管井、钢筋笼滤网井以及大口井封井时，应检验管（井）内止水材料回填的密实度和止水效果。穿越基坑底板时，尚应按设计要求检验其穿越基坑底板构造的防水效果。

【条文说明】：9.2.12  本条新增了大口井检查项目。

9.2.13  当采用集水明排方案时，验收应符合下列规定：

1  排水沟、集水井的实际尺寸应满足设计要求；

2  集水明排工程排水沟、集水井、排水导管的位置应满足设计要求；

3  排水沟的断面、坡度、集水坑（井）深度、数量应满足设计要求；

4  排水时集水井内水位应低于设计要求水位不小于0.5m；

6  集水井内对抽水设备宜有高低水位自动控制功能。

- 9.3   回灌

9.3.1  回灌管井施工前，应检验进场材料质量。回灌管井施工材料质量检验标准应符合本标准表9.2.1的规定；

9.3.2  回灌管井正式施工时应进行试成孔。试成孔数量不应少于2个，根据试成孔检验成孔工艺、泥浆配比，复核地层情况等；

9.3.3  回灌管井施工中应检验成孔垂直度。成孔垂直度允许偏差为1/100，井管应居中竖直沉设；

9.3.4  回灌管井施工完成后的休止期不应少于14d；

9.3.5  回灌管井施工质量验收应符合本标准第9.2.5的规定；

9.3.6  回灌管井运行质量验收应符合本标准表9.3.6的规定。

表9.3.6   回灌管井的运行质量检验

| 项 | 序 | 检验项目 | 允许偏差或允许值 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控 项目 | 1 | 观测井水位 | 设计值，±10 % | 量测水位 |
|  | 2 | 回灌水质 | 不低于回灌目的层水质 | 试验室化学分析 |
| 一般 项目 | 1 | 回灌量 | 0~+10 % | 查看流量表 |
|  | 2 | 回灌压力 | 0~+5 % | 检查压力表读数 |
|  | 3 | 回扬 | 设计要求 | 检查施工记录 |

注：对观测井水位抽检，不应小于观测井总数的10%；对回灌水质，同一回灌用水，检查次数不得少于1次；对回灌量和回灌压力，每天检查不应少于2次。

9.3.7  正式运行前应进行试回灌，并应符合下列规定：

1  各回灌井管应安装调试完毕；

2  供电线路和配电箱的布设应满足回灌要求，并应配备必要的备用电源和有关设备及材料；

3  应做好水位、水量等监测记录；

4  试回灌前，应确认回灌水源的补给量，应不小于设计回灌量的1.2倍，采用基坑来水回灌的，应确保能有效收集基坑出水用于回灌；

5  应进行回灌调试，确定回灌参数。

9.3.8  回灌运行前，应检验回灌管路的安装质量和密封性。回灌管路上应装有流量计和流量控制阀。

9.3.9  回灌运行中及回扬时，应计量和记录回灌量、回扬量，并应监测地下水位和周边环境变形。

9.3.10  回灌管井封闭时，应检验封井材料的无公害性，并检验封井效果。

# 10   监控量测

10.0.1  地基基础工程监测应从基坑支护结构施工前开始，直至地下工程完成为止。应采取现场巡查和仪器监测相结合的方式进行。

- 10.0.2  地基基础工程施工前应编制施工监测方案，地基基础工程属于危大工程，还应编制第三方监测方案。监测方案经审查通过后实施，地基基础工程较复杂、安全风险较高的监测方案应组织专家评审。

- 10.0.3  监测实施现场，应依据监测方案对测点选埋质量、选埋及时性，观测质量，仪器设备检定或校准有效性进行查验，并形成查验记录。

- 10.0.4  监测成果形成后，应依据监测方案对监测成果数学精度、计算分析、整饰质量、资料完整性进行查验，并形成查验记录。

- 10.0.5  监测报告应查验起零期报告，总结报告，其它报告（周、月）应随机抽取、具有代表性，抽取数量应符合表10.0.5的规定。

- 表10.0.5   监测报告（周、月）抽样原则

| 报告总数 | 抽取数量 |
| --- | --- |
| 1~20 | 3 |
| 21~40 | 5 |
| 41~60 | 7 |
| 61~80 | 9 |
| 81~100 | 10 |
| 101~120 | 11 |
| 121~140 | 12 |
| 141~160 | 13 |
| 161~180 | 14 |
| 181~200 | 15 |
| ≥201 | 分批次抽取，批次数应最小，各批次的批量应均匀。 |

- 注：当抽取数量等于或大于报告总数时，应全数检查验收。

- 10.0.6  下列情况的桩基应有施工期间沉降达到稳定标准为止的沉降监测资料：

- 1  对桩基沉降有 控制要求的桩基;

- 2  非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的桩基；

- 3  结构体形复杂、荷载分布不均匀或桩端平面下存在软弱土层的桩基；

- 4  施工过程中可能引起地面沉降、隆起、位移、周边建(构)筑物和地下管线变形、地下水位变化及土体位移的桩基。

【条文说明】：10.0.6  按现行《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021第5.4.2条规定，明确验收应核查上述情况桩基的沉降资料。

- 附录A   地基验槽

## A.1   一般规定

A.1.1  基槽（坑）、桩孔以及基坑边坡开挖完成后，参建各方应及时共同进行地基验槽，并会签验槽记录。地基验槽过程中进行了抽样测试时应附相应测试报告。

【条文说明】：A.1.1  基础持力层地基岩土开挖暴露后易受外界因素影响而弱化，而及时地基验槽有利于减小基槽（坑）、桩孔岩土暴露的时间，并及时进行下一道工序。

地基验槽应根据地质条件、基础类型、施工区段和施工工艺分批次进行。

A.1.2  地基验槽时施工现场应具备岩土工程勘察资料、地基基础设计文件、地基检测报告及持力层检验报告等资料，作为地基验槽的依据。

【条文说明】：A.1.2  对可不进行持力层检验时，可不提供持力层检验报告。

A.1.3  地基验槽应采用现场观察法，核对基槽（坑）、桩孔以及侧壁的岩土性状、地质条件与勘察资料是否吻合。

A.1.4  地基验槽时基槽（坑）留置保护土层时其厚度不应超过100mm，槽底应为无扰动的原状土。桩孔侧壁及基底应进行表面清理，且不得存在松散岩土体、积水及杂物等。

A.1.5  特殊地基的浅基础、桩基，采用钻探手段查验基础持力层有无溶洞、土洞、人工洞室、破碎带或软弱夹层等不良地质情况时，钻探孔数量应符合本标准第4.4节的相关规定。

A.1.6  经地基验槽持力层的地质条件不满足设计要求需进行处置，处置后应重新进行地基验槽。经地基验槽达到设计要求时，应立即进行封闭，采取防止水浸、暴露和扰动基底岩土的措施，并及时进行下一工序的施工。

【条文说明】：A.1.6  当未及时进行下一工序施工并可能导致岩土体强度和抗变形能力等明显降低以致不满足设计要求时，应进行处置并重新进行地基验槽。

## A.2   天然地基

Ⅰ   浅基础

A.2.1  天然地基地基验槽应检验下列内容：

1  核对基坑的的平面位置、平面尺寸、基槽（坑）的底标高、基底残渣和积水；

2  对土质地基，核对基槽（坑）底、侧壁的土性、土体的密实度、湿度、状态等物理力学特性；检查地下水发育情况；

3  对岩石地基，核对基槽（坑）底、侧壁的岩性、岩石风化程度、坚硬程度和岩体完整程度、裂隙发育及渗水情况，洞室地基应核对围岩类别；

4  检查基槽（坑）底部有无溶洞、土洞、洞室、破碎带、软弱夹层、隐伏岩腔及地下埋设物等的情况；并应查明其位置、深度和性状；

5  检查基槽（坑）底、侧壁岩土质受到冰冻、干裂、水冲刷、浸泡等情况，以及施工震动、开挖卸荷扰动情况并应查明影响范围和深度；

6  对基础临近斜边坡、基础持力层下伏陡坎时，应检查基槽（坑）的襟边宽度是否满足要求。

【条文说明】：A.2.1  不作处理的填土地基按天然地基，可根据颗粒大小划为碎石土地基、砂土地基或粘性土地基；对于岩石地基、洞室地基和边（斜）坡地基等，地基验槽时应重视施工爆破、开挖卸荷等对岩体完整程度的影响。

A.2.2  现场地基验槽时，土质地基可用轻型圆锥动力触探、袖珍式贯入仪或其他手段作为地基验槽辅助。

A.2.3  天然土质地基地基验槽前，应在基槽（坑）底部进行轻型圆锥动力触探检验，检验数据作为地基验槽的依据。应符合下列规定：

1  轻型圆锥动力触探应检查下列内容：

1）地基持力层的强度和均匀性；

2）浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层；

3）浅埋的会影响地基承载力或基础稳定性的古井、墓穴和空洞等；轻型动力触探宜采用机械自动化设施，检验完毕后，触探孔位处应灌砂填实。

2  采用轻型圆锥动力触探进行基槽检验时，检验深度及间距应符合表A.2.3规定；

表A.2.3   轻型圆锥动力触探检验深度及间距

| 排列方式 | 基坑或基槽宽度（m） | 检验深度（m） | 检验间距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心一排 | <0.8 | 1.2 | 一般1.0m~1.5m，出现明显异常时，需加密至足够掌握异常边界 |
| 两排错开 | 0.8~2.0 | 1.5 |  |
| 梅花型 | >2.0 | 2.1 |  |

注：对于设置有抗拔桩或抗拔锚杆的天然土质地基，轻型动力触探布点间距可根据抗拔桩或抗拔锚杆的布置进行适当调整：在土层分布均匀部位可只在抗拔桩或抗拔锚杆间距中心布点，对土层不太均匀部位以掌握土层不均匀情况为目的，参照上表间距布点。

3  遇下列情况之一时，可不进行轻型动力触探：

1）承压水头可能高于基坑底面标高，触探可能造成冒水涌砂时；

2）基础持力层为厚度大于1m的砾石层或卵石层时；

3）基础持力层为均匀、密实砂层，且基底以下厚度大于1.5m时；

4  轻型圆锥动力触探宜采用机械自动化设施，检验完毕后，触探孔位处应灌砂填实。

Ⅱ   桩基础

A.2.4  桩地基验槽除包括第A.2.1条第2~6款内容外，尚应符合下列规定：

1  核对桩位、桩孔深度、桩孔直径、垂直度、孔底沉渣及积水等；

2  对人工挖孔桩，宜采用现场观察法检验桩侧桩端地质条件；对可以现场取芯的钻孔桩，应通过岩芯核对桩端持力层岩土性状，对不具备取芯条件的钻孔桩（如冲击成孔桩），应通过取渣样或钻探取芯核对桩端持力层岩土性状；

3  人工挖孔桩孔应全数进行查验；旋挖成孔桩孔可通过超前钻取样进行持力层性状查验，数量不宜少于附录表B.3.1、表B.3.2的规定该批次基础总数的35%桩孔开挖后应全数进行地质查验；旋挖成孔和冲击成孔灌注桩孔还可通过超前钻取样钻孔对持力层性状进行补充查验；

4  人工挖孔桩地基验槽前应进行桩孔清理，桩端应无残渣和积水。

【条文说明】：A.2.4  旋挖桩和冲击成孔灌注桩难以直观观察和判断持力层地质情况，除在桩孔开挖后全数查验外，还可通过超前钻取样钻孔查验桩侧和桩端持力层的岩土性状，钻孔数量不少于附录表B.3.1、表B.3.2和本标准4.4节的规定。

A.2.5  在试桩或桩基施工过程中，应根据岩土工程勘察报告或钻探报告对出现的异常情况、桩端岩土层的起伏变化及桩周岩土层的分布进行判别。

A.2.6  设计计算中考虑桩筏基础、低桩承台等桩间土共同作用时，应在开挖清理至设计标高后对桩间土按浅基础情况进行地基验槽。

## A.3   人工处理地基

A.3.1  设计文件有明确地基处理要求的，在人工地基处理前和地基处理完成、开挖至基底设计标高后均应进行地基验槽。

A.3.2  压实地基、夯实地基和换填地基填方前应检查填方底面是否存在垃圾、树根等杂物，是否存在耕植土或松土，是否存在积水和淤泥的坑穴。

A.3.3  换填地基换填前，应核对坑（槽）底部地层性状。

A.3.4  换填地基、压实地基及夯实地基处理完成及开挖至基底设计标高后，应核对土性，采用圆锥动力触探等手段检查地基土的均匀性、密实程度。

A.3.5  增强体复合地基可采用圆锥动力触探、钻孔抽芯或人工开挖等手段检查桩位、桩头、桩间土情况和复合地基施工质量。

A.3.6  注浆地基可采用圆锥动力触探、钻孔抽芯或人工开挖等手段检查地基土的均匀性和密实程度。

A.3.7  人工地基的查验内容、方法和数量应符合第A.2节的相关规定。

## A.4   基坑边坡处理

A.4.1  应检查边坡环境条件、与周边临近的建（构）筑物、道路及管网等相互影响情况及处置措施。

A.4.2  基坑边坡检查应符合以下规定：

1  检查边坡坡脚、坡顶及台阶开挖线位置、高程及坡率；

2  检查基坑边坡坡体岩土分布、成分组成及性状，结构面性状及发育特征，岩体完整性、风化程度以及地下水情况等；

3  检查边坡坡面平整度，坡体密实性、坚硬程度，坡面是否存在不稳定的松散岩土体及块体等；

4  检查边坡稳定状态，变形、开裂情况等；

5  检查超开挖及处理情况。

【条文说明】：A.4.2  本条是对基坑边坡开挖面查验内容的具体规定，基坑边坡特指在形成地基过程中产生的基坑与边坡，不包含单独的边坡工程；对于岩石基坑边坡，地基验槽时应重视施工爆破、开挖卸荷等对岩体完整程度的影响。

A.4.3  锚杆（索）钻孔查验应符合以下规定：

1  检查锚杆（索）钻孔位置、轴线偏差、钻孔直径、钻孔长度及锚固段长度；

2  通过钻孔取岩芯检查锚固段的岩性及性状：对土层锚杆（索），应核对锚固段土层岩性和性状，对岩石锚杆（索），应核对锚固段岩层岩性、岩体完整性与风化程度、裂隙性状及地下水情况；

3  检查锚杆（索）桩上部岩土层情况，判定是否满足满足嵌固条件；

4  检查钻孔是否存在塌孔、残渣是否清理干净、锚固段水是否抽干。

A.4.4  支护桩钻孔查验应符合以下规定：

1  检查桩孔平面位置、轴线偏差、桩孔直径、桩长及锚固段长度；

2  对深度小和人工挖孔桩，逐桩检查锚固段的岩性及性状：对土层嵌固段，应核对锚固段土层岩性、坚硬程度和密实性等，对岩石嵌固段，应核对锚固段岩层岩性、岩体完整性与风化程度、裂隙性状及地下水情况；对挖孔桩进行现场检查，对钻孔桩应通过钻孔岩芯观察判断；

3  检查桩前岩土体情况，判定是否满足作为嵌固段的要求；

4  检查桩孔是否存在塌孔及桩端残渣清理情况等。

【条文说明】：A.4.4  对悬臂桩或锚拉桩支挡结构，其嵌固段的可靠性是至关重要的，地基验槽时应充分重视对嵌固段的核对和检查，确保嵌固段水平承载力满足设计要求。

A.4.5  支护桩嵌固段地层处理查验应包括检查处理平面范围及深度，并按本标准第有关地基处理的规定进行检验。

A.4.6  对基坑支护结构，地基验槽按其基础形式和地基岩性情况按本标准第4章、附录A的第A.1、A.2和A.3节规定进行检验。

【条文说明】：A.4.6  基坑边坡支护结构有重力式挡墙、钢筋混凝土悬臂式/扶壁式挡墙、桩板挡墙、锚拉桩板挡墙及锚杆挡墙等。对支护结构基础地基查验，应根据其对应的地基岩性情况和基础形式按本标准相关规定执行。

当以土层为嵌固段，应重点核查嵌固段地层的密实性和坚硬程度、并判定其水平承载力能否设计要求。肋柱和挡板基础下的地基承受荷载较小，故施工地基验槽可仅采用现场观察法。

# 附录B   地基岩石单轴抗压强度取值规定

## B.1   一般规定

B.1.1  基槽（坑）、桩孔施工前，采用岩石单轴抗压强度检验地基承载力时应采用地质超前钻取样，岩石取样方案应由监理单位审核通过后实施。

【条文说明】：B.1.1  在桩孔施工前，采用超前钻采样获取的岩石单轴抗压强度标准值对桩基承载力进行复核，一是可在桩基施工前确定桩基断面尺寸和桩长，避免桩基施工时对桩基进行反复调整；二是减少测试及异常情况处理导致的桩孔暴露时间，暴露时间过长可能出现孔壁坍塌、沉渣较厚、桩孔积水、岩石风化等质量和安全隐患问题；三是对极软岩、较破碎岩体、薄层理发育或软硬相间岩层和陡倾角岩层，采用地质超前钻采样可较大程度的减小采样扰动，提高样品质量，提高岩石抗压强度的准确性；四是利用超前钻孔，对桩侧、桩端的岩土性状进行地质查验，提前确定入岩位置；对特殊地基，部分查验不良地质情况的钻孔可兼做取样钻孔。对于基槽（坑），采用超前钻采样获取的岩石单轴抗压强度标准值对地基承载力进行复核，可提前确定基槽尺寸、减少基槽开挖后的暴露时间，减小采样扰动提高样品质量等。对于采用岩石单轴抗压强度检验的岩质地基，本标准要求在基槽（坑）和桩孔施工前采用地质超前钻取样。基槽（坑）或桩孔等开挖后，当岩土性状（岩性、完整程度、风化程度等）无不明显差异时，不再取样试验进行地基承载力检验。

根据《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB 55032-2022第3.4.2条，“工程施工前应制定工程试验及检测方案，并由监理单位审核通过后实施”。岩石取样方案应依据基础设计方案、地基基础的检验批次、岩石统计单元、勘察成果等进行编制，应包括取样位置与数量、取样深度和取样工艺、取样尺寸等内容。宜由承担主体勘察责任的单位编制检测方案并现场指导岩石取样工作。

B.1.2  岩质地基承载力检验时岩样取样点的布置除应符合本标准第4.1.8条的规定外，尚应包括岩石力学性质较差的部位、异常低值区以及勘察资料中反应的变异系数大或测试数据数量不满足统计要求的部位。

【条文说明】：B.1.2  基槽（坑）和桩孔取样点的平面布置在一般情况下随机、均匀布置，对岩石力学性质较差的地段、承受荷载较大或上部结构对变形敏感部位应优先布置取样点；对勘察成果提出的异常低值部位应针对性的布置取样点进行验证，在施工中发现的异常低值部位应加密取样验证；对勘察资料中反映的变异系数大或测试数据数量不满足统计要求的部位，应加密取样点以提高了成果的可靠度。

B.1.3  对天然浅基础，应在地基主要受力层范围内且在基础底面以下3m以内取样；对嵌岩桩，应在嵌岩段中部至桩端以下1倍桩径范围内取样。

【条文说明】：B.1.3  嵌岩桩主要由嵌岩段和桩端岩石受力，在嵌岩段中部取样试验代表嵌岩段岩石强度，在桩端以下1倍桩径范围取样试验代表桩端岩石强度。

B.1.4  岩质地基承载力检验时岩石的见证取样和送样应符合相关规定，并应由具有相应资质的机构进行试验。

【条文说明】：B.1.4  岩石的见证取样和送样应符合《房屋市政工程见证取样和送检规定操作导则（试行）》的通知（渝建质量〔2022〕61号），根据《房屋建筑与市政基础设施工程检测分类标准》JGJ T 181-2009，岩石的单轴抗压强度试验属于地基与基础工程检测，试件制样与检测应由具有地基基础检测资质或管理部门认定的具有岩土试验资质的机构进行。

B.1.5  岩样采取、运输和保存以及实验室试件的制作与试验应符合下列规定：

1  采用超前钻取样时，对软岩、极软岩、较破碎岩体、薄层理发育或软硬相间岩层，钻芯取样的直径不小于110mm，其余钻芯取样的直径不宜小于91mm，最小单节芯样长度不小于150mm；

2  样品采取后应及时密封，并应置于温度和湿度稳定的环境中，不得暴晒或受冻，运输中应采取措施减小的振动；

3  岩石毛样宜加工为直径不应小于50mm、高径比为2的圆柱体标准试件；对软岩、极软岩、较破碎岩体、薄层理发育或软硬相间岩层，当岩石毛样尺寸无法制作为标准试件时，可按非标准试件进行试验，非标准试件的直径不宜小于91mm、高径比不宜小于1：1；

4  一组岩石单轴抗压强度试验的试件数量3个；

5  岩石毛样制作为试验试件后应及时进行试验，试验要求应符合现行国家标准《工程岩体试验方法标准》GB/T50266的相关规定。

【条文说明】：B.1.5  岩样采取、运输和保存及试件制作不当，往往导致岩石的单轴抗压强度失真，有时严重偏低，应规范样品采取、运输和保存及试件制作等各环节的样品保护工作。

对软岩、极软岩、较破碎岩体、薄层理发育或软硬相间岩层，在施工阶段采用旋挖钻进取样，普遍存在取样、制样困难或强度严重偏低现象。桩基施工前应采用地质超前钻取样可较大程度的减小采样扰动，提高样品质量，提高岩石抗压强度的准确性。

岩石试样可在基槽（坑）中凿取，或利用钻探取样。查验不良地质情况的部分钻孔可兼作取样钻孔。

对岩样的采取和试件制作，现行《工程地质勘察标准》DBJ 50/T-043要求：岩石试样可利用钻探岩芯制作或基槽（坑）中凿取。采用标准试件试验时，对软岩、极软岩、较破碎岩体、薄层理发育或软硬相间岩层，钻芯取样的直径不小于110mm，其余钻芯取样的直径不宜小于91mm，最小单节芯样长度不小于150mm。

对样品的运输和保存，现行《工程地质勘察标准》DBJ 50/T-043要求：样品采取后应及时密封，并应置于温度和湿度稳定的环境中，不得暴晒或受冻；岩土试样应装入箱内，并用柔软缓冲材料填实以减小运输中的振动。

对试件制作，《工程地质勘察标准》要求：应利用岩石毛样制作和加工岩石试件；岩石单轴抗压强度试件采用圆柱体，其直径不应小于50mm，高径比宜为2；对软岩、极软岩、较破碎岩体、薄层理发育或软硬相间岩层，当采取措施提高岩芯采取率后岩样长度仍不满足单轴抗压强度测试标准试件尺寸要求时，宜利用非标准试件进行测试，钻芯取样的直径不宜小于91mm、高径比不宜小于1：1。岩石抗拉试件采用圆柱体，直径不应小于50mm，高径比为0.5~1.0。

制作为试件后应及时进行试验，应符合《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266-2013的规定，可能长时间被水浸泡或处于水位变动带时，岩石试样的含水状态应采用饱和状态试验，其它情况下采用天然状态进行试验。

B.1.6  岩石强度的统计单元划分应符合下列规定：

1  岩石强度的统计单元宜勘察报告划分的岩石强度统计单元一致；

2  当检验批区域小于统计单元的范围时，以检验批区域作为统计单元；

3  当检验批区域包含多个统计单元时，检验批区域划为多个统计单元；

4  当统计单元内岩石单轴抗压强度测试数据的变异系数大于0.3时，可按进一步细化统计单元；

5  测试数据异常区单独划分一个统计单元。

【条文说明】：B.1.6  勘察报告已按统计单元提供了岩石单轴抗压强度标准值，针对不同的标准值也应按统计单元进行检验，统计单元宜与勘察划分统计单元一致。检验批由施工单位划分，当检验批区域小于统计单元的范围时，该检验批区域的目标值还是，应以检验批区域作为统计单元，提供该检验批的核定值frk'；当检验批区域包含多个统计单元时，存在多个目标值，检验批区域应划为多个统计单元，提供多个核定值frk'。

根据现行《工程地质勘察标准》DBJ 50/T-043的有关要求，当统计单元的变异系数大于0.3时，且数据分布在空间上存在明显差异时且数据满足最小数量要求时，可按空间分布进一步细化统计单元。异常数据可按2倍标准差剔除，但异常数据为有效数据，异常低值区域应为统计单元，单独统计标准值；对异常低值孤点应单点提供标准值。

B.1.7  同一统计单元内抽检岩样的测试数据应与勘察阶段岩石单轴抗压强度测试数据合并统计，并以合并统计值后的岩石单轴抗压强度核定值frk'作为天然地基或桩基地基承载力核算依据。天然岩质地基承载力的确定尚应考虑地基条件系数的影响。地基条件系数的取值及岩石单轴抗压强度标准值的统计应符合现行《工程地质勘察标准》DBJ 50/T-043的有关规定。

【条文说明】：B.1.7  岩石作为天然材料，自身具有不均匀性，每一次取样测试统计的标准值都是不同的，每一次取样试验都是一次反映场地岩石性能的过程，将勘察测试数据与检验数据进行合并统计后提出标准值的可靠度更高，按合并统计的标准值为检验依据提高了设计的可靠度。原详细勘察单位作为建筑工程五方责任主体之一，应提供岩石单轴抗压强度核定标准值frk'。区别于勘察阶段提供的岩石单轴抗压强度标准值，岩石单轴抗压强度核定标准值frk'是指合并统计后的标准值，最终应以该值替代勘察阶段的岩石单轴抗压强度标准值作为地基承载力核算依据。

B.1.8  岩石单轴抗压强度核定值frk'取值应符合下列规定：

1  当统计单元内测试数据不小于9个且变异系数不大于0.3时，按下式确定标准值；

frk'=ψa⋅f0                                  （B.1.7-1）

ψa=1±1.704n+4.678n2δ                   （B.1.7-2）

式中：f0——岩石单轴抗压强度平均值；

ψa ——修正系数；

 ——变异系数；

n ——参与统计的样本数量；

2  当统计单元内变异系数大于0.3且岩土自身性质不均匀且不能进一步细分统计单元时，按经验取值，但不宜小于0.75倍平均值；

3  当统计单元内测试数据小于9个时，标准值按经验取值，可取小值平均值。

【条文说明】：B.1.8  根据现行《工程地质勘察标准》DBJ 50/T-043的有关要求，当统计单元内测试数据不小于9个且变异系数不大于0.3时，按公式计算确定标准值；当统计单元的变异系数大于0.3时，且数据分布在空间上存在明显差异时时，可按空间分布进一步细化统计单元，细化统计单元的数据不小于9个，按1款取值，细化统计单元的数据小于9个按3款取值；当统计单元内测试数据小于9个时，标准值按经验取值，可取小值平均值。需要说明的是变异系数δ不宜大于0.30仅是统计学的规定，并不是试验存在问题或是分层不合理或是统计单元划分不合理，即使是同一场地、同一类岩土材料、同一取样点，其强度也可能存在比较大的差异。

## B.2   浅基础岩质地基

B.2.1  岩质地基基槽（坑）取样数量应符合下列规定：

1  单位工程同一岩性中取样总数应不少于9点；

2  对建筑工程，筏型基础面积每500m2应不少于1个取样点且每个基础应不少于3个取样点，条形基础沿基槽每10m~20m应不少于1个取样点且每个条形基础不应少于1个取样点，独立基础应不少于该检验批基坑总数的10%且每一基坑的取样点应为1个；

3  对桥梁工程，每桥墩、桥台处应不少于1点应不少于1个取样点；市政道路路基和管线基础每个统计单元内，沿基槽长度方向每30~40m应不少于1点且不少于3点；

4  对挡墙工程，沿基槽长度方向每20~30m应不少于于1个取样点，且每个基础不应少于3个点；

5  其他构筑物的基础基槽（坑）的取样数量，应按本条第1~3款对应的基础形式抽样。

【条文说明】：B.2.1  岩质地基基槽（坑）的统计单元按本标准第B.1.6条确定，同一统计单元中取样总数不宜少于9点的目的是数量满足本标准B.1.8条1款要求，变异系数不大于0.3时，按1款进行标准值统计。当按第2~5款的取样数量小于9点时，可按本标准B.1.8条3款进行标准值统计。

5款，对管线、涵管、综合管廊等的市政工程，当采用条形基础时，按本条第1款规定的条形基础检验，当采用桩基或管道支撑墩的独立基础时，应按本条第1款规定的独立基础进行检验。

岩石试样利用钻孔取样时，本标准第4.4.3和4.4.4条查验不良地质情况的部分钻孔可兼作取样钻孔。

B.2.2  每一取样点的岩芯长度应满足加工为3个试件的要求。

## B.3   桩基础岩质地基

B.3.1  对建筑工程的桩基，每一统计单元的取样数量应根据建筑桩基设计等级和桩径按表B.3.1确定。

表B.3.1   每一统计单元岩石的取样数量

| 桩基设计等级 | 桩直径d（mm） |  |
| --- | --- | --- |
|  | ≥800 | ＜800 |
| 甲级 | 不应少于总桩数的15％；且不应少于15根 | 不应少于总桩数的10％；且不应少于15根 |
| 乙级 | 不应少于总桩数的10％；且不应少于9根 | 不应少于总桩数的5％；且不应少于9根 |
| 丙级 | 不应少于总桩数的5％，且不应少于9根 | 不应少于总桩数的3％；且不应少于9根 |

注：1  建筑桩基设计等级按现行《建筑桩基技术规范》JGJ94确定；

2  每个桩孔布置1个取样点，每一取样点的岩芯取样长度应满足可加工3个标准试件的要求；

3  桩孔总数少于表中规定时，应全数检验。

【条文说明】：B.3.1  以岩石单轴抗压强度确定承载力的桩基础，以统计单元的标准值进行设计，标准值是统计单元内多个数据的统计结果，将单点试验值（单桩统计成果）与统计单元的标准值比较的检验方法是不符合统计学原理的，也是不合理的。例如勘察报告中岩石单轴抗压强度有40%左右的试验单值低于标准值，检验时天然存在40%左右的试验单值也低于标准值，会导致出现40%左右的桩基础地基承载力不满足要求。本标准按统计单元（统计单元按本标准第B.1.6条确定）的标准值进行检验，按现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的最小抽样数量和《工程地质勘察标准》DBJ 50/T-043的统计要求确定检验批的取样数量。

对建筑工程的桩基，本款对现行《建筑地基基础设计规范》DBJ 50-047表10.3.3进行了调整。1）根据《工程地质勘察标准》DBJ 50/T-043岩石抗压强度的取样数量要求，取样数量不宜少于9组，目的是数量满足本标准B.1.8条1款要求，当按表B.3.1的取样数量小于9点组，按本标准B.1.8条3款进行标准值统计，当桩孔总数少于表B.3.1中规定时，应全数检验，按本标准B.1.8条3款进行标准值统计；2）原表10.3.3规定每桩不少于9个标准试件（按单桩的标准值检验），本次修改为每桩取样一组、每组的岩芯长度应满足加工为3个试件的要求；3）为与现行《建筑桩基础技术标准》DBJ 50/T的桩基设计等级一致，本次将安全等级改为桩基设计等级。4）以大直径桩、桩基设计等级为甲级的单栋建筑为例，平均桩距3.0m，大致布置80~120根。以单栋建筑物为一个统计单元时，取总桩数的最小比例15％为10~18根桩，故本次定为：不应少于总桩数的15％，且不应少于15根。其余取样数量均不宜少于9组，小于9点组时，按本标准B.1.8条3款进行标准值统计。

对挡墙、架空平台等非线性结构物的多桩基础参照本款确定取样数量。

B.3.2  对桥梁工程的桩基，每一统计单元内的取样点数量可根据桥梁安全等级按表B.3.2确定。其它情况的桩基础按建筑工程的桩基情况进行检验。

表B.3.2   桥梁桩基工程一个统计单元桩孔岩样取样点数量表

| 桥梁设计安全等级 | 取样点数量 |
| --- | --- |
| 一级 | 不应少于桩孔总数的10％，且不少于10根，每个墩柱下多桩承台抽检桩孔数不得少于1根 不应少于墩台总数的1/3和总桩数的10%，且不少于10 根；单跨大于100m的桥梁主墩，取样数量不应少于主墩桩数的1/3，当持力层有两种以上岩性时，应分层取样 |
| 二级 | 不应少于桩孔总数的5％，且不少于6根，每个墩柱下多桩承台抽检桩孔数不得少于1根 |

注：1  桥梁桩基设计等级按现行《城市桥梁设计规范》CJJ11确定；

2  每个桩孔布置1个取样点，每一取样点的岩芯取样长度应满足可加工3个标准试件的要求。

【条文说明】：B.3.2  根据跨径，桥梁的安全等级分为一级（特大桥、大桥）和二级（中桥、小桥）；按结构受力体系分为梁桥、拱桥、钢构桥和组合桥（悬索桥、斜拉桥）；按跨越障碍分为跨河桥、跨谷桥、跨线桥、高架桥、栈桥等。市政工程常见的跨江（河）桥、立交及匝道桥、高架桥、人行天桥、架空线路桥梁可分属以上不同类型。桥梁均以墩台支点支撑于地基上，对基岩作持力层的桥梁，现行《工程地质勘察标准》DBJ 50/T-043要求按墩台取样，取样孔不少于勘探点数量的1/3，并按若干墩台为统计单元提供强度标准值，应按统计单元进行承载力检验。

建筑工程的桩基一般较密，详勘的取样数量约为桩数的1/20。但对于桥梁工程的桩基，详勘阶段的每一墩台均有取样孔，取样数量一般大于桩数的1/3，取样比例远高于建筑工程详勘阶段的取样比例，根据现行《重庆市城市桥梁工程施工质量验收规范》DBJ 50/T-086，施工阶段按总桩数的10%取样（且不少于10 根）进行承载力检验，同时对连续钢构型式的高架桥等，应保证间隔2墩有1墩取样。对于单跨大于100m的桥梁主墩，当以单墩作为统计单元提供强度标准值时应按单墩取样进行检验，取样数量不应少于主墩桩数的1/3。根据现行《公路桥涵地基与基础设计规范》JTG 3363-2019第6.3.7条桥梁桩基的单桩轴向受压承载力特征值的计算方法，当桩端和桩侧存在两种以上岩性时，应分别计算对承载力特征值的贡献，故对单跨大于100m的桥梁主墩，当持力层有两种以上岩性时，应分层取样进行检验。对承受荷载大的水塔、烟囱等单独的高耸建筑物参照本款的主墩确定取样数量；一些墩台较少的人行天桥、中桥、小桥或架空线路的桩基，当桩数少于10根时，应全数检验。当应全数取样仍不能保证同一岩性取样数量不少于9组时，可按本标准B.1.8条3款进行标准值统计。

B.3.3  对采用施工前岩基载荷试验确定的桩端地基承载力进行设计岩质地基桩基，当采用岩石单轴抗压强度试验进行验收时应符合以下规定：

1  每个岩基载荷试验点应同步取3组岩样进行岩石单轴抗压强度试验，得到统计单元的岩石单轴抗压强度标准值 frk0；

2  超前钻取样的试验数据和勘察阶段的试验数据合并统计，施工前取得岩石单轴抗压强度核定值frk'；

3  以frk'与0的比值乘以岩基载荷试验确定地基极限承载力标准值作为地基极限承载力核定标准值。

【条文说明】：B.3.3  勘察阶段岩基载荷试点的数量和位置由现行《工程地质勘察标准》DBJ 50/ T-043第5.2.20条确定。当勘察阶段采用岩基载荷试验确定桩端地基极限承载力标准值时，应同步在桩端取样进行岩石单轴抗压强度试验，取得地基极限承载力标准值fuk与岩石单轴抗压强度标准值frk0。根据现行《建筑桩基技术标准》DBJ 50-200，嵌岩段总极限阻力标准值可由岩基载荷试验的地基极限承载力标准值确定。检验时，超前钻取样的单轴抗压强度试验数据和勘察阶段的单轴抗压强度试验数据合并统计可获得岩石单轴抗压强度核定标准值frk'。进一步，可由frk'确定桩端地基极限承载力核定标准值，即= (frk'/0)，以作为桩基嵌岩段总极限阻力标准值的核算依据。

# 附录C   地基承载力静载荷试验相关要求

C.0.1  地基平板载荷试验所用承压板尺寸应符合下列规定：

1  岩质地基载荷试验的承压板直径宜为300mm；

2  对天然土质地基、破碎或极破碎的岩质地基，平板载荷试验的承压板面积应不小于0.25m2，对软土地基应不小于0.50m2；深层平板载荷试验的圆形承压板直径宜为800mm；

3  对换填垫层、压实地基以及素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基，其平板静载试验的承压板面积不宜小于1.0m2；强夯处理地基或强夯置换地基静载荷试验的承压板面积应根据处理深度确定，不宜小于2.0m2；

4  对复合地基，其承压板尺寸应根据考虑竖向增强体面积及置换率确定，单桩复合地基静载荷试验可用面积为一根桩承担的处理面积的圆形或方形承压板，多桩复合地基静载荷试验的承压板可用尺寸按实际桩数所承担的处理面积确定的方形或矩形承压板，采用条形基础和独立基础的复合地基，其载荷试验的承压板宽度宜按基础宽度确定；

5  对综合使用多种地基处理方法的人工处理地基，验收检验时的载荷试验应采用大尺寸承压板。

【条文说明】：C.0.1  对天然土质地基及人工处理地基，应考虑地基岩土体粒径对测试结果的影响。平板载荷试验的承压板直径或短边尺寸应不小于检验土层中填料最大粒径的3倍。

平板载荷试验土层粒径较大时对检测结果影响大，尤其是相差不大或大于试样尺寸时，检测结果将显著失真，不能代表现场的真实情况。因此作出此条规定。

C.0.2  用于地基地基承载力和变形参数检验的载荷试验方式、最大加载量及加载方式应符合以下规定：

1  应考虑地基岩性及位置、基础型式以及现场条件等选择合适的载荷试验方式；

1）对浅基础的土质地基以及破碎、极破碎的岩质地基，宜选用浅层平板载荷试验；

2）对沉箱、沉井浅基础等的深层土质地基和大直径桩的桩端土质地基，宜选用深层平板载荷试验；深层平板载荷试验的试验深度应不小于5m；承压板尺寸应与基础尺寸一致；

3）对于完整、较完整、较破碎的岩质地基，应选择岩基载荷试验，对于破碎、极破碎的岩质地基，应选择浅层平板载荷试验；

2  对天然土质地基和人工处理地基，静载试验最大加载量应不小于设计要求的承载力特征值的2倍，对岩石地基载荷试验最大加载量应不小于设计要求的承载力特征值的3倍；

3  对单桩竖向静载荷试验、单桩竖向抗拔静载荷试验和单桩水平静载荷试验，最大加载量应不小于设计要求的承载力特征值的2倍；

4  载荷试验应采用慢速维持荷载法。

【条文说明】：C.0.2  基础地基的载荷试验可分为浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验和岩基载荷试验（未包含螺旋板载荷试验）。浅层平板载荷试验和深层平板载荷试验又统称为地基土平板载荷试验或平板载荷试验。

深层平板载荷试验与浅层平板载荷试验的区别在于荷载是作用于半无限体的表面还是作用于半无限体的内部，浅层平板载荷试验的荷载作用于半无限体的表面，深层平板载荷试验的荷载作用于半无限体的内部。按现行有关规范，本标准规定深层平板载荷试验的试验深度不应小于5m，也有资料规定深层平板载荷试验的试验深度不应小于3m。载荷试验的深度过浅，则不符合变形模量计算假定荷载作用于半无限体内部的条件。

根据现行《建筑地基基础设计规范》GB 50007规定，要求最大加载量应不小于设计要求的土质地基承载力特征值的2倍、岩质地基承载力特征值的3倍。如果最大加载量取为设计要求的地基承载力特征值的2倍、岩基承载力特征值的3倍，当其中一个试验点的承载力特征值偏小，按相关规定，则地基承载力特征值不满足设计要求。为了避免这种情况，本标准规定最大加载量不小于设计要求的土质地基承载力特征值的2倍、岩质地基承载力特征值的3倍。

根据各级荷载维持时间长短及各级荷载作用下地基沉降的相对稳定标准，分为慢速维持荷载法及快速维持荷载法。地基持力层验收的载荷试验方法采用慢速维持荷载法是我国公认且已沿用几十年的标准试验方法，是检验地基承载力最为直接、有效的方法。本条规定也与现行的《建筑地基基础设计规范》GB 50007和《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106等相关规范、标准的规定一致。

- 附录D   地基基础施工质量验收记录规定

D.0.1  地基基础施工现场质量管理检查记录应由施工单位按表D.0.1的规定填写，总监理工程师进行检查，并作出检查结论。

表D.0.1   施工现场质量管理检查记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 开工日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |
| 监理单位 |  |  |  |  | 总监理工程师 |  |
| 施工单位 |  |  | 项目经理 |  | 项目技术负责人 |  |
| 序号 | 项目 |  |  | 内容 |  |  |
| 1 | 项目部质量管理体系 |  |  |  |  |  |
| 2 | 现场质量责任制 |  |  |  |  |  |
| 3 | 主要专业工种操作岗位证书 |  |  |  |  |  |
| 4 | 对分包方的管理制度及分包单位资质 |  |  |  |  |  |
| 5 | 地基基础设计图纸会审记录 |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目地质勘察资料 |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工技术标准 |  |  |  |  |  |
| 8 | 施工组织设计、施工方案及审批 |  |  |  |  |  |
| 9 | 物资采购管理制度 |  |  |  |  |  |
| 10 | 施工设施及机械设备管理制度 |  |  |  |  |  |
| 11 | 计量、监测及检测等设备、施工材料现场配备及管理 |  |  |  |  |  |
| 12 | 检测、试验管理制度 |  |  |  |  |  |
| 13 | 地基基础施工质量检查验收制度 |  |  |  |  |  |
| 自检结果： 施工单位项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 检查结论： 总监理工程师： 年 月 日 |  |  |

D.0.2  地下水控制子分部分项工程验收记录表应按表D.0.2填写。

表D.0.2   地下水控制 子分部工程质量验收记录

编号：

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  | 子分部工程 数量 |  |  |  | 分包工程数量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 项目负责人 |  |  |  | 技术（质量） 负责人 |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位 负责人 |  |  |  | 分包内容 |  |  |  |
| 序号 | 子分部工程名称 |  |  | 分项工程名称 |  | 检验批 数量 |  | 施工单位检查结果 |  |  | 监理单位验收结论 |  |
| 质量控制质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全和功能检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 观感质量检验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 勘察单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  | 设计单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  | 监理单位 项目负责人： 年 月 日 |  |  |

注：1  地基基础分部工程的验收应由施工、勘察、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

2  主体结构、节能分部工程的验收应由施工、设计单位项目负责人和总监理工程师参加并签字。

重庆市工程建设标准

DBJ 50-×××-201x

建筑桩基础设计与施工验收规范

### 条文说明