附件

“增强型发泡混凝土轻质条板”热物理性能指标取值论证结果

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | 干密度 | 导热系数 | 抗压强度 | 论证专家组 |
| 1 | 增强型发泡混凝土轻质条板 | ≤575kg/m³ | ≤0.14W/（m·K） | ≥3.5MPa | 王 智王 聪杨 鑫周 光贺 磊 |